| 技 术 交 底 记 录 |  |  | 编 号 | 02-C2-001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C2-1 |  |  |  | 001 |  |
| 工程名称 |  |  | 交底日期 | 2008年3月 2 日 |  |
| 施工单位 |  |  | 分项工程名称 | 模板工程 |  |
| 交底提要 | 大模内置挤塑板安装施工方法 |  |  |  |  |
| 交底内容： |  |  |  |  |  |
| 一、材料要求： 1.1挤塑板：是将聚苯乙烯原料加热挤塑成具有连续闭孔或蜂窝结构的硬质泡沫塑料，其质量应符合现行国家标准《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.2的规定。其主要性能是导热系数低，吸水率低，长期受潮后可保持良好的保温隔热性能和高抗压性能，在浇筑混凝土的侧压下变形小，可长期保持良好的热阻值。 挤塑板选用：为达到国家现行标准《民用建筑节能设计标准采暖居住建筑部分》JGJ26中规定的“外墙传热系数限值”，本工程设计采用70㎜厚挤塑板，背面开10㎜深燕尾槽，挤塑板最薄处60㎜厚。 1.2挤塑板界面剂选用常温型（JS-1），冬季施工时应选用防冻型（JS-2）：其质量应符合国家建材行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T907的要求，挤塑板界面剂与挤塑板之间的粘结力大于等于0.4Mpa。 1.3其他材料：NP中性硅酮密封胶、胶带纸（宽40㎜）、水泥（P.0.32.5）。 二、机具设备： 挤塑板开孔器、壁纸刀、钢板尺、火烧丝。 三、作业条件： 3.1墙体钢筋、门窗洞口预埋件已安装,并经隐检验收;外墙外侧保护层用圆形塑料垫块,间距600㎜梅花形布置。 3.2安装挤塑板的操作平台已搭设完毕，并经验收合格。 3.3技术准备： 3.3.1编制挤塑板复合模板方案并经批准，完成挤塑保温板加工设计图。 3.3.2根据平面图、门窗洞口、挤塑板原材幅宽，绘制挤塑板排板图。 3.3.3按照墙体大模板对拉螺栓位置，画出螺栓布置图。绑扎墙体钢筋及制作梯子筋时应避开螺栓孔。 四、操作工艺： 4.1工艺流程： 加工挤塑板 安装挤塑板 墙体外模就位 挤塑板开孔 内模就位 门窗口处理 外模上口保护 浇筑墙体及拆模 支拆辅助外模 挤塑板堵孔 界面剂施工 4.2操作方法： 4.2.1加工挤塑板：由专业生产厂按照挤塑板加工设计图加工。挤塑保温板加工外观要求为板宽800㎜，高度与层高相同，内面为燕尾槽（角度30°-60°）、外面设2~3mm深的网格。燕尾槽深10㎜、槽宽40-50㎜，周边为企口，挤塑板总厚度为70㎜，净厚度为60㎜。 |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写"分项工程名称"栏，其他技术交底可不填写。 |  |  |  |  |  |
| 技 术 交 底 记 录 |  |  | 编 号 | 02-C2-001 |  |
| 表C2-1 |  |  |  | 002 |  |
| 工程名称 |  |  | 交底日期 | 2008年3月 2 日 |  |
| 施工单位 |  |  | 分项工程名称 | 模板工程 |  |
| 交底提要 | 大模内置挤塑板安装施工方法 |  |  |  |  |
| 交底内容： |  |  |  |  |  |
| 4.2.2安放挤塑板：按照现场放样的排板图安放挤塑板。在所有阴阳角处，挤塑保温板均做插接槽，连成阴阳角,两块板拼接处用专用胶粘结牢固。挤塑板的燕尾槽面向内，平板面朝外，相临板间均为企口连接，安放顺序宜为从左至右，右边的企口朝外，以便于连接，板与板之间的企口缝要挤靠紧密。挤塑板就位于外墙钢筋的外侧，用塑料涨栓穿透挤塑聚苯板，就位时可用绑扎丝把卡子与墙体钢筋适当绑扎固定，板与板之间的企口缝在安装前涂刷挤塑聚苯板粘接胶（有污染的部分必须先清理干净），随即安装。在板子的竖缝处用专用塑料卡子机械连接两板，板面每间距600mm也固定一个塑料卡钉，卡钉伸入混凝土里面不小于50mm，要求两板尽可能紧密。挤塑聚苯板安装完毕后，把ABS－U型塑料卡子固定在钢筋上，绑扎时注意挤塑聚苯板底部应绑扎紧一些，使底部内收3-5mm，保证拆模后挤塑聚苯板底部与上口平齐（见附图三）。 4.2.3墙体外模就位：将外墙模板放置到对应位置，保温板置于外墙外模的内侧。 4.2.4挤塑板开孔：外墙外侧模板就位后，根据外模穿墙螺栓的位置，用挤塑板开孔器将挤塑板开洞，挤塑板开孔器应旋转推进，保证开洞的尺寸规矩，并不损伤挤塑板。开洞后安穿墙拉杆及套管。 4.2.5内模就位：将外墙内侧模板按预定位置就位，用常规方法合模即可。 4.2.6门窗口处理：挤塑保温板竖排至门、窗口时，可根据需要横绑在外墙面上，使其不出现细窄拼条。门窗口处保温板收头处理见附图四，窗台处做法见附图六。 4.2.7 外模上口保护：在外模上口楼板厚度范围内要放L型镀锌铁皮，其作用是保护保温板上口，又使墙体浇筑时混凝土不会填入楼板段挤塑板的燕尾槽内。 4.2.8 浇筑墙体及拆模参见 “剪力墙墙体混凝土浇筑”技术交底（01-C2-004）和“钢大模板安装、拆除工艺标准”技术交底（01-C2-003）。 4.2.9 支拆辅助外模：内外模板拆除后，支完楼板模板和绑完钢筋，利用外墙穿孔螺栓，安装外墙辅助模板，即由挤塑板与辅助外模共同起楼板侧模的作用。浇筑楼板混凝土时，混凝土填入挤塑板的燕尾槽，楼板混凝土与挤塑板形成咬和连接，(见图一)待拆除辅助模板后，整块挤塑板就与外墙结为一体，形成了外墙的外保温层。 |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写"分项工程名称"栏，其他技术交底可不填写。 |  |  |  |  |  |
| 技 术 交 底 记 录 |  |  | 编 号 | 02-C2-001 |  |
| 表C2-1 |  |  |  | 003 |  |
| 工程名称 |  |  | 交底日期 | 2008年3月 2 日 |  |
| 施工单位 |  |  | 分项工程名称 | 模板工程 |  |
| 交底提要 | 大模内置挤塑板安装施工方法 |  |  |  |  |
| 交底内容： |  |  |  |  |  |
| 4.2.10挤塑板堵孔：拆模后，用挤塑板开孔器在挤塑板上裁出与螺栓孔直径相同，且与保温层厚度相同的圆柱体，在其周圈表面涂抹JS挤塑板界面剂后，立即塞入穿墙螺栓在挤塑板上留下的孔内(见附图五)。 4.3界面剂施工： 4.3.1拆除外模板后，即可在挤塑板的表面刮抹JS挤塑板界面剂胶料。胶料应随拌随用，一次拌料不宜过多，应在2～3h内用完。 4.3.2JS-1挤塑板界面剂的胶料按产品说明书配置，用手持搅拌器搅拌均匀即可。胶料的配置稠度以刮到挤塑板上时不流坠、不透底且能刮开为宜。 4.3.3JS-1挤塑板界面剂的刮抹：挤塑板表面不能有油污和大量明水，并应清除表面上的水泥浆和浮灰。施工时，用腻子刮板将配置好的胶料刮抹于挤塑板表面，厚度为1mm，用力要均匀，使胶料均匀分布在挤塑板的表面。 4.3.4挤塑板间的缝隙宜小于等于3㎜，嵌入缝隙内的水泥浆清除深度大于等于10㎜，挤塑板间的缝隙用NP中性硅酮密封胶或JS挤塑板界面剂嵌填饱满。 4.3.5 外墙面局部损伤的挤塑板，应将其轮廓裁切成矩形，用周圈抹JS界面剂相应形状的挤塑板嵌填补齐。 4.3.6 辅助模板拆除后，对外漏的挤塑板应及时刮抹界面剂。 4.3.7遭水泥砂浆污染的挤塑板表面，在刮抹JS挤塑板界面剂前应用粗砂纸打磨清洁。 4.4季节性施工： 4.4.1冬期施工：冬期施工时，挤塑板可以起到外墙模板蓄热保温材料的作用，但当环境温度低于5℃时，挤塑板表面应刮抹防冻型JS-2挤塑板界面剂,技术指标应达到-15℃。 4.4.2雨期施工：雨期施工时，应在挤塑板表面刮抹JS-1挤塑板界面剂，刮抹应在无明水 的状态下进行。若处在烈日暴晒下，挤塑板表面宜用湿布擦拭，轻微润湿阴干。刮抹界面剂，宜适当遮阳，刮抹完毕后，待表面初步结硬，宜用喷雾器喷水养护4h。 五、质量标准： 5.1主控项目： 5.1.1所用挤塑板的品种、质量、规格、性能应符合设计和有关标准要求。应全数查看设计文件和产品合格证。 5.1.2挤塑板的厚度及构造做法应符合设计要求。对照设计文件全数检查。 5.1.3JS挤塑板界面剂应符合国家建材行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T907的要求，刮抹时均匀不透底、不脱皮。全数观察检查产品质量证明。 5.2一般项目：见表1-1 5.3其它特殊要求： 5.3.1挤塑板间的嵌缝材料要先涂抹在挤塑板上，观察其相容性。 |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写"分项工程名称"栏，其他技术交底可不填写。 |  |  |  |  |  |
| 技 术 交 底 记 录 |  |  | 编 号 | 02-C2-001 |  |
| 表C2-1 |  |  |  | 004 |  |
| 工程名称 |  |  | 交底日期 | 2008年3月 2 日 |  |
| 施工单位 |  |  | 分项工程名称 | 模板工程 |  |
| 交底提要 | 大模内置挤塑板安装施工方法 |  |  |  |  |
| 交底内容： |  |  |  |  |  |
| 挤塑板安装允许偏差 表1-1 项目; 允许偏差（㎜）; 检验方法. 立面垂直; 3; 用2m托线板检查. 表面平整; 2; 用2m靠尺及塞尺检查. 阴阳角垂直; 2; 用2m托线板检查. 阴阳角方正; 2; 用拐尺及塞尺检查. 立面总高垂直; H/1000且≤20; 用经纬仪、吊线检查. 上下层窗口竖向偏差; ≤10; 吊线检查. 同窗口水平偏差; ≤5; 拉线检查. 保温层厚度; +3，-1; 用探针孔，钢卷尺量检查. 接口缝隙; ≤2; 钢卷尺量检查. 5.3.2在挤塑板上粘贴外墙瓷砖的饰面，需按《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110做拉拔试验，拉拔值大于等于0.4Mpa，且应与设计协商，按照建筑物层高和开间尺寸，设置 立面装饰分块的分格缝，将外墙大面化整为零，消除温度应力，防止瓷砖脱落。 六、成品保护： 6.1挤塑板不宜长期暴晒，现场存放期间宜适当覆盖。 6.2墙体外挂架下支点与挤塑板面之间，需用板垫实，以保护挤塑板。 6.3与混凝土墙体共同成型后的挤塑板表面严禁刻划，必要时在首层外墙面应采取保护措施。 6.4电焊时，应加隔挡以防止焊花飞溅烧损挤塑板。 6.5塔吊在吊运物品时，应避免碰撞挤塑板,尤其是阴阳角部位应加护角保护(可采用废旧多层板做护角)。 七、应注意的质量问题： 7.1每一面外墙安装第一块挤塑板时，应校准其标高和垂直度，并以此为基准以保证其后连锁安装的各块板的精度。 7.2挤塑板各板缝间以企口形式咬合，裁口尺寸一致，板间接缝平顺、挤靠紧密，并应粘胶带纸以防止漏浆，(见图二 ) 。 7.3在大角、门窗口等阳角处，挤塑板采用定型阴阳角,确实无法施工部位采用企口对接。 八、安全、环保措施： |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写"分项工程名称"栏，其他技术交底可不填写。 |  |  |  |  |  |
| 技 术 交 底 记 录 |  |  | 编 号 | 02-C2-001 |  |
| 表C2-1 |  |  |  | 005 |  |
| 工程名称 |  |  | 交底日期 | 2008年3月 2 日 |  |
| 施工单位 |  |  | 分项工程名称 | 模板工程 |  |
| 交底提要 | 大模内置挤塑板安装施工方法 |  |  |  |  |
| 交底内容： |  |  |  |  |  |
| 8.1安全操作要求： 8.1.1由于单块挤塑板面积较大，人工搬运时，注意不要遮挡视线。 8.1.2大风天气时禁止人工在高空搬运挤塑板。 8.1.3个别挤塑板间如需嵌缝或局部补刮界面剂，要在外墙装修的电动吊篮安装好后实施。 8.1.4在墙体表面和楼板段刮界面剂时，应支设安全可靠的作业面。 8.1.5施工现场应有完好的防火措施，并严禁在现场燃烧挤塑板废料。 8.2环保措施：现场裁切的挤塑板的边角余料和其他废料应集中回收处理。 附图三 |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写"分项工程名称"栏，其他技术交底可不填写。 |  |  |  |  |  |
| 技 术 交 底 记 录 |  |  | 编 号 | 02-C2-001 |  |
| 表C2-1 |  |  |  | 004 |  |
| 工程名称 |  |  | 交底日期 | 2008年3月 2 日 |  |
| 施工单位 |  |  | 分项工程名称 | 模板工程 |  |
| 交底提要 | 大模内置挤塑板安装施工方法 |  |  |  |  |
| 交底内容： |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |
| 1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写"分项工程名称"栏，其他技术交底可不填写。 |  |  |  |  |  |