ZJQ00－SG－001－2003

5     涂 饰 工 程

5·1     木饰面施涂混色油漆施工工艺标准

5·1·1   总    则

5·1·1·1适用范围

本章适用于工业与民用建筑申木制家具、门窗及木饰表面的中、高级施涂混色油漆工程。

5·1·1·2   编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国国家标准GB50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(2)中华人民共和国国家标准GB50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(3)中华人民共和国国家标准GB50325－2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(4)中华人民共和国国家标准GB/T50326－2001《建设工程项目管理规范》

(5)中华人民共和国国家标准GB18581－2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

(6)中华人民共和国国家标准GB50222－95《建筑内部装修设计防火规范》

(7)《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》DBJ01－27－96

(8)们巳京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01－62－2002

(9)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJOl－26－96

5·1，2   术语、符号

(1)交接检验

由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。

(2)主控项目

建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(3)一般项目

除主控项目以外的检验项目。

(4)基层

直接承受装饰装修施工的面层。

(5)溶剂型涂料

主要成膜物质是有机高分子合成树脂，用有机溶剂稀释，再加人颜料及各类助剂加工而成的涂料。

5·1·3   施工准备

5·1·3·1技术要求

施工前技术人员必须对施工班组进行木饰面施涂混色油漆施工的书面技术交底。

5·1·3·2   材料要求

(1)涂料:光油、清油、铅油、混色油漆、漆片等。

(2)填充料:石膏、大白、地板黄、红土子、黑烟子、纤维素等。

(3)稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。

(4)催干剂:钻催干剂等液体料。

(5)质量要求:见表5·1·3·2。

混色油漆中有害物质限量      表5.1.3.2

| 项目 |  | 限量值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硝基漆类 | 聚氨脂漆类 | 醇酸漆类 |
| 挥发性有机化合物（VOC）A/(g/L)≤ |  | 750 | 光泽（60°） ≥80，600 光泽（60°） ＜80，600 | 550 |
| 苯b(%) |  | 0.5 |  |  |
| 苯和二甲苯总和b/％≤ |  | 45 |  | 10 |
| 游离甲苯二异氰酸脂（TDI）C（％）≤ |  | — | 0.7 | — |
| 重金属漆（限色漆）（mg/kg）≤ | 可溶性铅 | 90 |  |  |
|  | 可溶性镉 | 75 |  |  |
|  | 可溶性铬 | 60 |  |  |
|  | 可溶性汞 | 60 |  |  |

具体测定方法详见《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001

5·1·3·3   主要工具 (表5·1·3.3)

每班组主要机具配备一览表          表5.1.3.3

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 功率容量 | 数量 | 性能 | 工种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆搅拌机 | JIZ－SD05 | 13A | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 2 | 空气压缩机 | VOA818 | 10匹 | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 3 | 单斗喷机 |  |  | 2 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 4 | 砂纸打磨机 |  |  | 4 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 5 | 开刀 |  |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 6 | 油刷 | 3寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 7 | 小油桶 | 5寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |

油刷、开刀、牛角板、油画笔、砂纸、腻子板、钢皮刮板、小油桶、油勺、大桶、水桶、钢丝钳子、小锤子、钢丝刷、高凳等。

5·1·3·4   作业条件

(1)施工区域应有良好的通风设施，抹灰工程、地面工程、木装修工程、水暖电气工程等全部完工后，环境比较干燥，相对湿度不大于60％。需装饰木饰面的结构表面含水率不得大于8％—12％。室内温度不低于10℃。

(2)先做样板间，经业主及监理公司检查鉴定合格后，方可组织班组进行大面积施工。

(3)施工前应对木门窗等材质及木饰面板外形进行检查，不合格者，应更换。木材制品含水率不大于8％一12％。

(4)操作前应认真进行工序交接检验工作，不符合规范要求的，不准进行油漆施工。

(5)施工前各种材料必须先报验，经业主及监理确认并进行封样后才能采购。已报验样品在大批量材料进场时必须经过业主及监理公司验收出具有关书面验收单后才能出库使用。

5，1·4   关键质量要点

5·1·4·1材料的关键要求

(1)应有使用说明、储存有效期和产品合格证，品种、颜色应符合设计要求。

(2)油漆、填充料、催干剂、稀释剂等材料选用必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2001(国标GB50325－2001－3·3·2)和《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GBl8581要求，并具备有关国家环境检测机构出具的有关有害物资限量等级检测报告。

5·1·4·2   技术关键要求

(1)基层腻子应刮实、磨平，达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。

(2)溶剂型涂饰应涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。

(3)有水房间应采用具有耐水性腻子。

(4)后一遍油漆必须在前一遍油漆干燥后进行。

5·1·4·3   质量关键要求

(1)合页槽、上下冒头、榫头和钉孔、裂缝、节疤以及边裱残缺处应补齐腻子，砂纸打磨要到位。应认真按照规程和工艺标准去操作。

(2)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。

(3)混色油漆涂饰应涂刷均匀、粘结牢固，无透底、起皮和反锈。

(4)--般油漆施工的环境温度不宜低于+10℃，相对湿度不宜大于60%。

5·1·4·4   职业健康安全关键要求

(1)涂刷作业时操作工人应配戴相应的劳动保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害肺、皮肤等。

(2)施工时室内应保持良好通风，防止中毒和火灾发生。

5·1·4·5   环境关键要求

(1)在施工过程中应符合 《民用建筑工程室内环境污染控制规定》GB50325－2001。

(2)每天收工后应尽量不剩油漆材料，剩余油漆不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、油刷、棉纱等)按环保要求分类消纳。

5·1·5   施工工艺

5·1·5·1工艺流程

基层处理－刷底子油	抹腻子－打砂纸－刷第一遍油漆－刷第二遍油漆－刷最后一遍油漆－清理交工

5·1·5·2   施工工艺要点

(1)基层处理:在施涂前，应除去木质表面的灰尘、油污胶迹、木毛刺等，对缺陷部位进行填补、磨光、脱色处理。

(2)刷底子油:严格按涂刷次序涂刷，要刷到刷匀。

(3)刮腻子:将裂缝、钉孔、边裱残缺处嵌批平整，耍刮平刮到。腻子的重量配合比为石膏:熟桐油:松香水:水=16:5:1:6。待涂刷的清漆干透后进行批刮。上下冒头，榫头等处均应批刮到。

(4)磨砂纸:腻子要干透，磨砂纸时不要将涂膜磨穿，保护好裱角，注意不要留松散腻子痕迹。磨完后应打扫干净，并用潮布将散落的粉尘擦净。

(5)刷第一遍混色漆:调合漆粘度较大，要多刷、多理、涂刷油灰时要等油灰有一定强度后进行，并要盖过油灰0.5—1.O㎜，以起到密封作用。门、窗及木饰面刷完后要仔细检查，看有无漏刷处，最后将活动扇做好临时固定。

(6)刮腻子:待第一遍油漆干透后，对底腻子收缩处或有残缺处，需再用腻子仔细批刮一次。具体要求见施工工艺要点 (3)。

(7)打砂纸、安装玻璃:待腻子干透后，用1号砂纸打磨，其操作方法及要求同施工工艺要点 (4)。然后安装玻璃。

(8)刷第二遍调合漆:刷漆同施工工艺要点 (5)。如木门窗有玻璃，用潮布或废报纸将玻璃内外擦干净，应注意不得损坏玻璃四角油灰和八字角 (如打玻璃胶应待胶干透)。打砂纸要求同施工工艺要点 (4)。使用新砂纸时，须将两张砂纸对磨，把粗大砂粒磨掉，防止划破油漆膜。

(9)刷最后一遍油漆:要注意油漆不流不坠、光亮均匀、色泽一致。油灰 (玻璃胶)要干透，要仔细检查，固定活动门(窗)扇，注意成品保护。

(10)冬期施工:室内应在采暖条件下进行，室温保持均衡，温度不宜低于+lO℃，相对湿度不宜大于60%。设专人负责开、关门、窗以利排湿通风。

5·1·6  质量标准

5·1·6·1主控项目

(1)溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种型号和性能应符合设计要求。

检验方法:检查产品合格证、性能、环保检测报告和进场验收记录。

(2)溶剂型涂料工程的颜色、光泽应符合设计要求。

检验方法:观察。

(3)溶剂型涂饰工程应涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。

检验方法:观察、手摸检查。

(4)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。

5·1·6·2   一般项目

木饰表面施涂溶剂型混色涂料的一般项目见表5·1·6·2。

木饰表面施涂溶剂型混色涂料的一般项目        表5·1·6·2

| 项次 | 项目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 刷纹 | 刷纹通顺 | 无刷纹 | 观察 |
| 3 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀光滑无挡手 | 光泽均匀一致光滑 | 观察、手摸 |
| 4 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 均匀一致 | 不允许 | 观察 |
| 5 | 装饰线、分色线直线度允许偏差，不大于（mm） | 2 | 1 | 拉5m线（不足5m时拉通线）用尺量 |

5·1·7   成品保护

(1)刷油漆前应首先清理完施工现场的垃圾及灰尘，响油漆质量。

(2)每遍油漆刷完后，所有能活动的门扇及木饰面成品都应该临时固定，防止油漆面相互粘结影响质量。必要时设置警告牌。

(3)刷油后立即将滴在地面或窗台上的油漆擦干净，五金、玻璃等应事先用报纸等隔离材料进行保护，到工程交工前拆除。

(4)油漆完成后应派专人负责看管，严禁摸碰。

5·1·8   安全环保措施

(1)高度作业超过2m应按规定搭设脚手架。施工前要进行检查是否牢固。使用的人字梯应四角落地，摆放平稳，梯脚应设防滑橡皮垫和保险链。人字梯上铺设脚手板，脚手板两端搭设长度不得少于2Ocm，脚手板中间不得同时两人操作。梯子挪动时，作业人员必须下来，严禁站在梯子上踩高饶式挪动，人字梯顶部铰轴不准站人，不准铺设脚手板。人字梯应当经常检查，发现开裂、腐朽、楔头松动、缺档等，不得使用。

(2)油漆施工前应集中工人进行安全教育，并进行书面交底。

(3)施工现场严禁设油漆材料仓库，场外的油漆仓库应有足够的消防设施。

(4)施工现场应有严禁烟火安全标语，现场应设专职安全员监督保证施工现场无明火。

(5)每天收工后应尽量不剩油漆材料。剩余油漆不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、泊刷、棉纱等)按环保要求分类堆放、消纳。

(6)现场清扫设专人洒水，不得有扬尘污染。打磨粉尘用潮布擦净。

(7)施工现场周边应根据噪声敏感区域的不同，选择低噪声设备或其他措施，同时应按国家有关规定控制施工作业时间。

(8)涂刷作业时操作工人应配戴相应的保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害工人肺、皮肤等。

(9)严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具。

(10)油漆使用后，应及时封闭存放，废料应及时清出室内，施工时室内应保持良好通风，但不宜过堂风。

(11)民用建筑工程室内装修中，进行饰面人造木板拼接施工时，除芯板为A类外，应对其断面及无饰面部位进行密封处理 (如采用环保胶类腻子等)。

5·1·9   质量记录

(1)材料应有合格证、环保检测报告。

(2)工程验收应有质量验评资料。

5.2 木饰表面施涂清色油漆

施工工艺标准

5·2·1总则

5·2·1·1适用范围

本章适用于工业与民用建筑中木制家具、门、窗、板壁表面的清色油漆中高级饰面工程。

5·2·1·2编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国国家标准GB50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(2)中华人民共和国国家标准GB50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(3)中华人民共和国国家标准GB50325－2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(4)中华人民共和国国家标准GB/T50326－2001《建设工程项目管理规范》

(5)中华人民共和国国家标准GB18581－2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

(6)中华人民共和国国家标准GB50222－95《建筑内部装修设计防火规范》

(7)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJO1－62－2002

(8)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJOl－26－96

5·2·2   术语、符号

(1)交接检验

由施工的承接方与完成方经双方检验并对可否继续施工做出确认的活动。

(2)主控项目

建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(3)一般项目

除主控项目以外的检验项目。

(4)基层

直接承受装饰装修施工的基底面层。

(5)溶剂型涂料

主要成膜物质是有机高分子合成树脂，用有机溶剂稀释，再加人颜料及各类助剂加工而成的涂料。

5·2·3   施工准备

5·2·3·1技术准备

施工前技术人员必须对施工班组进行木饰面清色油漆施工书面技术交底。

5·2·3·2   材料要求

(1)涂料:光油、清油、脂胶清漆、酚醛清漆、铅油、调合漆、漆片等。

(2)填充料:石膏、地板黄、红土子、黑烟子、大白粉等。

(3)稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。

(4)催干剂:"液体钴干剂"等。

(5)质量要求:见表5·2·3·2。

溶剂型涂料中有害物质限量要求         表5.2.3.2

| 项目 |  | 限量值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硝基漆类 | 聚氨脂漆类 | 醇酸漆类 |
| 挥发性有机化合物（VOC）A/(g/L)≤ |  | 750 | 光泽（60°） ≥80，600 光泽（60°） ＜80，600 | 550 |
| 苯b(%) |  | 0.5 |  |  |
| 苯和二甲苯总和b/％≤ |  | 45 |  | 10 |
| 游离甲苯二异氰酸脂（TDI）C（％）≤ |  | — | 0.7 | — |
| 重金属漆（限色漆）（mg/kg）≤ | 可溶性铅 | 90 |  |  |
|  | 可溶性镉 | 75 |  |  |
|  | 可溶性铬 | 60 |  |  |
|  | 可溶性汞 | 60 |  |  |

具体测定方法详见《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001

5·1·3·3   主要工具 (表5·2·3.3)

每班组主要机具配备一览表          表5.1.3.3

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 功率容量 | 数量 | 性能 | 工种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆搅拌机 | JIZ－SD05 | 13A | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 2 | 空气压缩机 | VOA818 | 10匹 | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 3 | 单斗喷机 |  |  | 2 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 4 | 砂纸打磨机 |  |  | 4 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 5 | 开刀 |  |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 6 | 油刷 | 3寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 7 | 小油桶 | 5寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |

油刷、排笔、铲刀、牛角刮刀、调料刀、开刀、牛角板、油画笔、掏子、毛笔、砂纸、砂布、擦布、腻子板、钢皮刮板、帅油桶、半截大桶、水桶、油勺、棉丝、麻丝、竹签、小色碟、铜丝箩、高凳、脚手板、安全带、钢丝钳子、小锤子和智帚等。

5·2·3·4   作业条件

(1)施工区域应有良好的通风设施，抹灰工程、地面工程、木装修工程、水暖电气工程等全部完工，环境比较干燥，相对湿度不大于60％。室内温度不宜低于10℃。

(2)先做样板间，经业主及监理公司检查鉴定合格后，方可组织班组进行大面积施工。

(3)施工前应对木门窗材质及木饰面板外形进行检查，不合格者，应拆换。木材制品含水率不大于8％—12％。

(4)操作前应认真进行工序交接检验工作，不符合规范要求的，不准进行油漆施工。要求书面交接。

(5)施工前各种材料必须先报验，经业主及监理确认并进行封样后才能采购。己报验样品在大批量材料进场时必须经过业主及监理公司验收出具有关书面验收单后才能正式使用。

5·2·4   关键质量要点

5·2·4·1材料的关键要求

(1)应有使用说明、储存有效期和产品合格证，品种、颜色应符合设计要求。

(2)油漆、填充料、催干剂、稀释剂等材料选用必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001(国标GB50325一2001一3·3·2)和 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GBlO501要求，并具备有关国家环境检测机构出具的有关有害物资限量等级检测报告。

5，2·4·2   技术关键要求

(1)基层腻子应刮实、磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。

(2)溶剂型涂饰应涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、无透底、起皮和反锈。

(3)有水房间应采用具有耐水性腻子。

(4)后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行。

5·2·4，3质量关键要求

(1)合页槽、上下冒头、榫头和钉孔、裂缝、节疤以及边裱残缺处应补齐腻子，砂纸打磨到位。应认真按照规程和工艺标准去操作。

(2)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。

(3)溶剂型涂饰应涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。

(4)一般油漆施工的环境温度不宜低于+10℃，相对湿度不宜大于60％。

5·2·4·4   职业健康安全关键要求

(1)涂刷作业时操作工人应配戴相应的劳动保护设施，如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害肺、皮肤等。

(2)施工时室内应保持良好通风，防止中毒和火灾发生。

5·2·4·5   环境关键要求

(1)在施工过程中应符合 《民用建筑工程室内环境污染控制规定》GB50325—2001o

(2)每天收工后应尽量不剩油漆材料，剩余油漆不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、油刷、棉纱等)按环保要求分类消纳。

5·2·5   施工工艺

5·2·5·1工艺流程

基层处理－润色油粉－满刮油腻子－刷油色－刷第一遍清漆－修补腻子－修色－磨砂纸－安装玻璃－刷第二遍清漆－刷第三遍清漆

5·2·5·2   操作工艺

(1)处理基层:用刮刀或碎玻璃片将表面的灰尘、胶迹、锈斑刮干净，注意不要刮出毛刺。

(2)磨砂纸:将基层打磨光滑，顺木纹打磨，先磨线后磨四口平面。

(3)润油粉:用棉丝蘸油粉在木材表面反复擦涂，将油粉擦进棕眼，然后用麻布或木丝擦净，线角上的余粉用竹片剔除。待油粉干透后，用1号砂纸顺木纹轻打磨，打到光滑为止。保护裱角。

(4)满批油腻子:颜色要浅于样板1一2成，腻子油性大小适宜。用开刀将腻子刮人钉孔、裂纹等内，刮腻子时要横抹竖起，腻子要刮光，不留散腻子。待腻子干透后，用1号砂纸轻轻顺纹打磨，磨至光滑，潮布擦粉尘。

(5)刷油色:涂刷动作要快，顺木纹涂刷，收刷、理油时都要轻快，不可留下接头刷痕，每个刷面要一次刷好，不可留有接头，涂刷后要求颜色一致、不盖木纹，涂刷程序同刷铅油相同。

(6)刷第一道清漆:刷法与刷油色相同，但应略加些汽油以便消光和快干，并应使用己磨出口的旧刷子。待漆干透后，用1号旧砂纸彻底打磨一遍，将头遍漆面先基本打磨掉，再用潮布擦干净。

(7)复补腻子:使用牛角腻板、带色腻子要收刮干净、平滑、无腻子疤痕，不可损伤漆膜。

(8)修色:将表面的黑斑、节疤、腻子疤及材色不一致处拼成一色，并绘出木纹。

(9)磨砂纸:使用细砂纸轻轻往返打磨，再用潮布擦净粉末。

(10)刷第二、三道清漆:周围环境要整洁，操作同刷第一道清漆，但动作要敏捷，多刷多理，涂刷饱满、不流不坠、光亮均匀。涂刷后一道油漆前应打磨消光。

(11)冬期施工:室内油漆工程，应在采暖条件下进行，室温保持均衡，温度不宜低于+10℃，相对湿度不宜低于60％。

5·2·6   质量标准

5·2·6·1主控项目

(1)溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种型号和性能应符合设计要求 (检验方法:检查产品合格证、性能检测报告和进场验收记录)。

(2)溶剂型涂料工程的颜色、光泽应符合设予

(3)溶剂型涂料涂饰工程应涂刷均匀、粘结涂、透底、起皮和反锈。

(4)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、

5·2·6·2   一般项目

木料表面施涂清漆一般项目见表5·2·6·2。

木料表面施涂清漆质量和检验方法       表5.2.6.2

| 项次 | 项目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 木纹 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 观察 |
| 3 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀光滑无挡手感 | 光泽均匀一致光滑 | 观察、手摸 |
| 4 | 刷纹 | 无刷纹 | 无刷纹 | 观察 |
| 5 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |
| 6 | 装饰线、分色线直线度允许偏差，不大于（mm） | 2 | 1 | 拉5m线（不足5m时拉通线）用尺量 |
| 7 | 五金、玻璃等 | 洁净 | 洁净 | 观察 |

5·2·7   成品保护

(1)每遍油漆前，都应将地面、窗台清扫干净，防止尘土飞扬，影响油漆质量。

(2)每遍油漆后，部应将门窗扇用挺钩勾住，防止门窗扇、框油漆粘结，破坏漆膜。

(3)刷油后应将滴在地面或窗台上及污染在墙上的油点清刷干净。

(4)油漆完成后，应派专人负责看管，并设警句牌。

5·2·8   安全环保措施

(1)高度作业超过2m应按规定搭设脚手架。施工前要进行检查是否牢固。使用的人字梯应四角落地，摆放平稳，梯脚应设防滑橡皮垫和保险链。人字梯上铺设脚手板，脚手板两端搭设长度不得少于2Ocm，脚手板中间不得同时两人操作。梯子挪动时，作业人员必须下来，严禁站在梯子上踩高饶式挪动，人字梯顶部铰轴不准站人，不准铺设脚手板。人字梯应当经常检查，发现开

裂、腐朽、楔头松动、缺档等，不得使用。

(2)油漆施工前应集中工人进行安全教育，并进行书面交底。

(3)施工现场严禁设油漆材料仓库，场外的油漆仓库应有足够的消防设施。

(4)施工现场应有严禁烟火安全标语，现场应设专职安全员监督保证施工现场无明火。

(5)每天收工后应尽量不剩油漆材料，剩余油漆不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、油刷、棉纱等)按环保要求分类消纳。

(6)现场清扫设专人洒水，不得有扬尘污染。打磨粉尘用潮布擦净。

(7)施工现场周边应根据噪声敏感区域的不同，选择低噪声设备或其他措施，同时应按国家有关规定控制施工作业时间。

(8)涂刷作业时操作工人应配戴相应的保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害工人肺、皮肤等。

(9)严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具。

(10)油漆使用后，应及时封闭存放，废料应及时清出室内，施工时室内应保持良好通风，但不宜过堂风。

(11)民用建筑工程室内装修中，进行饰面人造木板拼接施工时，除芯板为A类外，应对其断面及无饰面部位进行密封处理 (如采用环保胶类腻子等)。

5·2·9 质量记录

(1)材料应有合格证、环保检测报告。

(2)工程验收应有质量验评资料。

5·3木饰表面施涂混色瓷漆

磨退施工工艺标准

5·3·1   总    则

5·3·1·1适用范围

本章适用于工业与民用建筑木制家具、门窗、板壁的表面施涂棍色磁漆磨退高级涂料工程。

5·3·1·2   编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国国家标准GB50210一2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(2)中华人民共和国国家标准GB50300一2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(3)中华人民共和国国家标准GB50325一2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(4)申华人民共和国国家标准GBlO501一2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

(5)中华人民共和国国家标准GB/T50326一2001《建设工程项目管理规范》

(6)<北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJO1一62一2002

(7)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJOl一26－96

5·3.2   术语、符号

(1)交接检验

由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。

(2)主控项目

建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(3)一般项目

除主控项目以外的检验项目。

(4)基层

直接承受装饰装修施工的基底面层。

(5)溶剂型混色涂料

主要成膜物质是有机高分子合成树脂，用有机溶剂稀释，再加人颜料及各类助剂加工而成的涂料。

5，3·3     施工准备

5·3·3·1技术准备

施工前技术人员必须对施工班组进行施涂混色磁漆磨退施工书面技术和安全交底。

5·3·3，2   材料要求

(1)涂料:光油、清油、醇酸磁漆、漆片等。

(2)填充料:石膏粉、大白粉、地板黄、红土子、黑烟子、栗色料、纤维素等。

(3)稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、酒精等。

(4)抛光剂:上光蜡、砂蜡等。

(5)催干剂:钻催干剂等液料。

(6)质量要求:见表5·3·3·2。

溶剂型混色涂料中有害物质限量要求         表5.3.3.2

| 项目 |  | 限量值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硝基漆类 | 聚氨脂漆类 | 醇酸漆类 |
| 挥发性有机化合物（VOC）A/(g/L)≤ |  | 750 | 光泽（60°） ≥80，600 光泽（60°） ＜80，600 | 550 |
| 苯b(%) |  | 0.5 |  |  |
| 苯和二甲苯总和b/％≤ |  | 45 |  | 10 |
| 游离甲苯二异氰酸脂（TDI）C（％）≤ |  | — | 0.7 | — |
| 重金属漆（限色漆）（mg/kg）≤ | 可溶性铅 | 90 |  |  |
|  | 可溶性镉 | 75 |  |  |
|  | 可溶性铬 | 60 |  |  |
|  | 可溶性汞 | 60 |  |  |

具体测定方法详见《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001

5·1·3·3   主要工具 (表5·3·3.3)

每班组主要机具配备一览表          表5.3.3.3

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 功率容量 | 数量 | 性能 | 工种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆搅拌机 | JIZ－SD05 | 13A | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 2 | 空气压缩机 | VOA818 | 10匹 | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 3 | 单斗喷机 |  |  | 2 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 4 | 砂纸打磨机 |  |  | 4 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 5 | 开刀 |  |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 6 | 油刷 | 3寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 7 | 小油桶 | 5寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |

开刀、腻子槽、油桶、小油桶、小答帚、铁钳子、刮腻子板(钢刀和橡皮刀)、圆木棍、铜丝箩、纱箩、油刷、排笔、油画笔、棉丝、擦布、指套、砂纸、砂布、小锤子、安全带、高凳、脚手板等。

5，3·3·4   作业条件

(1)施工环境应有良好的通风，抹灰工程、地面工程、木装修工程、水暖电气工程等全部完工后，环境比较干燥，相对湿度不大于60％。需装饰的结构层表面含水率不得大于8％，室内温度不低于lO℃。

(2)先做样板间，经业主及监理公司检查鉴定合格后，组织班组迸行大面积施工。

(3)施工前应对木门窗材质及木饰面板等外形进行检查，不合格者，应拆换。木材制品含水率不大于8％一12％。

(4)操作前应认真进行工序交接检验工作，不符合规范要求的，不准进行油漆施工。

(5)施工前各种材料必须先报验，经业主及监理确认并进行封样后才能采购。进场已报验样品在大批量材料进场时必须经过业主及监理公司验收出具有关书面验收单后才能正式使用。

5·3，4   关键质量要点

5·3·4·1材料的关键要求

(1)应有使用说明、储存有效期和产品合格证。品种、颜色应符合设计要求。

(2)油漆、填充料、催干剂、稀释剂等材料选用必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325－2001)要求和《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581的要求。并具备有关国家环境检测机构出具的有关有害物资限量等级检测报告。

5·3·4·2   技术关键要求

(1)基层腻子应刮实，磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。

(2)溶剂型涂饰应涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、无透底、起皮和反锈。

(3)有水房间应采用具有耐水性腻子。

(4)后一遍油漆必须在前一遍油漆干燥后进行。

5·3，4·3   质量关键要求

(1)合页槽、上下冒头、棒头和钉孔、裂缝、节疤以及边裱残缺处应补齐腻子，砂纸打磨到位。应认真按照规程和工艺标准去操作。

(2)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。

(3)磁漆涂饰应涂刷均匀、粘结牢固，无透底、起皮和反锈。

(4)一般油漆施工的环境温度不宜低于+10℃，相对湿度不宜大于60％。

5·3·4.4职业健康安全关键要求

(1)涂刷作业时操作工人应配戴相应的劳动保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害肺、皮肤等。

(2)施工时室内应保持良好通风，防止中毒和火灾发生。

5·3·4·5   环境关键要求

(1)在施工过程中应符合 《民用建筑工程室内环境污染控制规定》GB50325－2001。

(2)每天收工后应尽量不剩油漆材料，剩余油漆不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、油刷、棉纱等)按环保要求分类消纳。

5·3·5施工工艺

5·3·5·1   工艺流程

基层处理－操底油（满刮石膏腻子、满刮第二道腻子）－刷第一道醇酸磁漆－刷第二道醇酸磁漆－玻璃安装－刷第三道醇酸磁漆－刷第四道醇酸磁漆－打砂蜡－擦上光蜡

5·3·5·2   施工工艺要点

(1)基层处理:将表面油污、灰浆等污物清除后，用砂纸将表面磨光、磨平、除去木毛、毛搓、阳角要倒裱、磨圆、上下一致。

(2)操底油:要涂刷均匀、不可漏刷。

(3)嵌补腻子:拌和腻子时可加适量磁漆。

(4)腻子干燥后磨砂纸，磨光并用潮布擦干净。

(5)满批腻子:加适量磁漆，腻子要调得稍稀，要刮光刮平。

(6)满批第二道腻子:要求平整、光滑、阴角要直，大面可用钢片刮板刮，小面用铲刀刮。

(7)刷第一道磁漆:涂料要调得稍稀，要涂刷均匀，不得漏刷和流坠。漆干后打磨。

(8)复补腻子:将不平之处补平，干后局部磨平，磨光并擦净浮尘。

(9)刷第二、三、四道磁漆:不须加稀料，不得漏刷，流坠，夏季间隔6h，秋季间隔12h，冬季间隔为24h。

(10)320一600号水砂纸水磨:将刷纹磨平，用力要均匀，注意裱角不得破。打磨砂纸要在涂刷完7d后进行。磨好后用潮布擦净。

(11)打砂蜡:将砂蜡用煤油调成粥状，涂满木饰表面用棉丝来回揉擦，至出现暗光，要上下光亮一致，不得磨破裱角，然后用棉纱蘸汽油将浮蜡擦净。

(12)擦上光蜡:擦匀、擦到、擦净、不要过厚，达到光泽饱满为止。

(13)冬期施工:室内油漆工程，应在采暖条件下迸行，室温保持均衡，一般油漆施工的环境温度不宜低于lO℃，相对湿度不宜低于60％。设专人开关门窗、通风排气，不宜过堂风。

(14)为了提高磁漆表面涂饰质量，减少颗粒、流坠、刷纹等通病，可把刷漆改为无气喷涂，常用的施工工艺是采用美国进口的喷涂设备，它可在无气的情况下把油漆加压到240kg/cm2。

5，3，6   质量标准

5·3·6·1主控项目

(1)溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种型号和性能应符合设计要求 (检查方法:检查产品合格证、环保检测报告，进场验收记录)。

(2)溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽图案应符合设计要求。

(3)溶剂型涂料涂饰工程应涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。

(4)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。

5·3·6·2   一般项目

木料表面施涂混色磁漆磨退高级涂料工程一般项目见表5·3·6·2。

木料表面施涂混色磁漆磨退高级涂料工程一般项目   表5·3·6·2

| 项次 | 项目 | 中级涂饰 | 高级涂饰 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 刷纹 | 刷纹通顺 | 无刷纹 | 观察 |
| 3 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀光滑无挡手 | 光泽均匀一致光滑 | 观察、手摸 |
| 4 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |
| 5 | 装饰线、分色线直线度允许偏差，不大于（mm） | 不大于2mm | 不大于1mm | 拉5m线（不足5m时拉通线）用尺量 |

注：无光泽色漆不检查光泽。

5·3·7成品保护

(1)刷油漆前应首先清理完施工现场的垃圾及灰尘，以免影响油漆质量。

(2)每遍油漆刷完后，所有能活动的门扇及木饰面成品都应该临时固定，防止油漆面相互粘结影响质量。必要时设置警句牌。

(3)刷油后立即将滴在地面或窗台上的油漆擦干净。五金、玻璃等应事先用报纸等隔离材料进行保护，到工程交工前拆除。

(4)油漆完成后应派专人负责看管，严禁摸碰。

5·3·8   安全环保措施

(1)高度作业超过2m应按规定搭设脚手架。施工前要进行检查是否牢固。使用的人字梯应四角落地，摆放平稳，梯脚应设防滑橡皮垫和保险链。人字梯上铺设脚手板，脚手板两端搭设长度不得少于2OCm，脚手板中间不得同时两人操作。梯子挪动时，作业人员必须下来，严禁站在梯子上踩高饶式挪动，人字梯顶部铰轴不准站人，不准铺设脚手板。人字梯应当经常检查，发现开裂、腐朽、楔头松动、缺档等，不得使用。

(2)油漆施工前应集中工人进行安全教育，并进行书面交底。

(3)施工现场严禁设油漆材料仓库，场外的油漆仓库应有足够的消防设施。

(4)施工现场应有严禁烟火安全标语，现场应设专职安全员监督保证施工现场无明火。

(5)每天收工后应尽量不剩油漆材料。剩余油漆不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、油刷、棉纱等)按环保要求分类消纳。

(6)现场清扫设专人洒水，不得有扬尘污染。打磨粉尘用潮布擦净。

(7)施工现场周边应根据噪声敏感区域的不同，选择低噪声设备或其他措施，同时应按国家有关规定控制施工作业时间。

(8)涂刷作业时操作工人应配戴相应的保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害工人的肺、皮肤等。

(9)严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具。

(10)油漆使用后，应及时封闭存放，废料应及时清出室内，施工时室内应保持良好通风，但不宜过堂风。

(11)民用建筑工程室内装修中，迸行饰面人造木板拼接施工时，除芯板为A类外，应对其断面及无饰面部位进行密封处理 (如采用环保胶类腻子等)。

5·3·9   质量记录

(1)材料应有合格证、国家环保检测报告。

(2)工程验收应有质量验评资料。

5·4    金属面施涂混色油漆

涂料施工工艺标准

5·4·1   总    则

5·4·1·1适用范围

本章适用于工业与民用建筑中金属面施涂的中、高级混色油漆涂料工程。

5·4·1·2   编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国国家标准GB50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(2)中华人民共和国国家标准GB50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(3)中华人民共和国国家标准GBl8581－2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

(4)中华人民共和国国家标准GB50325－2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(5)中华人民共和国国家标准GB/T50326－2001《建设工程项目管理规范》

(6)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJO1－62－2002

(7)<建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01一26一96

5·4·2   术语、符号

(1)交接检验

由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。

(2)主控项目

建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(3)一般项目

除主控项目以外的检验项目。

(4)基层

直接承受装饰装修施工的基底面层。

(5)溶剂型棍色涂料

主要成膜物质是有机高分子合成树脂，用有机溶剂稀释，再加人颜料及各类助剂加工而成的涂料。

5·4·3   施工准备

5，4·3·1技术准备

(1)施工前施工班组必须迸行金属表面施涂的中、高级混色油漆涂料施工书面技术和安全交底。

(2)根据油漆厂家施工说明，必要时用小块金属板做小试样，经业主、监理认可后方可大面积施工样板间。

5·4·3.2       材料要求

(1)涂料:光油、清油、铅油、混色油漆 (磁性调合漆、油性调合漆)、清漆、醇酸清漆、醇酸磁漆、防锈漆 (红丹防锈漆、铁红防锈漆)等。

(2)填充料:石膏、大白、地板黄、红土子、黑烟子等。

(3)稀释剂

汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。

(4)催干剂:钻催干剂等液料。

(5)质量要求:见表5·4·3·2。

5·4·3·3   主要机具 (表5·4·3.3)

空压机、除锈机、电动砂轮机等。喷枪、挫、油刷、开刀、牛角板、油画笔、掏子 (掏刷门窗扇上下口不易涂刷部位的工具)、铜丝箩、砂纸、砂布、腻子板、钢皮刮板、橡皮刮板、小油桶、油勺、半截大桶、水桶、钢丝钳子、小锤子、钢丝刷、高凳和脚手板、安全带等。

溶剂型混色涂料质量、技术要求         表5.4.3.2

| 项目 |  | 限量值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硝基漆类 | 聚氨脂漆类 | 醇酸漆类 |
| 挥发性有机化合物（VOC）A/(g/L)≤ |  | 750 | 光泽（60°） ≥80，600 光泽（60°） ＜80，600 | 550 |
| 苯b(%) |  | 0.5 |  |  |
| 苯和二甲苯总和b/％≤ |  | 45 |  | 10 |
| 游离甲苯二异氰酸脂（TDI）C（％）≤ |  | — | 0.7 | — |
| 重金属漆（限色漆）（mg/kg）≤ | 可溶性铅 | 90 |  |  |
|  | 可溶性镉 | 75 |  |  |
|  | 可溶性铬 | 60 |  |  |
|  | 可溶性汞 | 60 |  |  |

具体测定方法详见《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001

每班组主要机具配备一览表          表5.4.3.3

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 功率容量 | 数量 | 性能 | 工种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆搅拌机 | JIZ－SD05 | 13A | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 2 | 空气压缩机 | VOA818 | 10匹 | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 3 | 单斗喷机 |  |  | 2 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 4 | 砂纸打磨机 |  |  | 4 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 5 | 开刀 |  |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 6 | 油刷 | 3寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 7 | 小油桶 | 5寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 8 | 电动砂轮机 |  |  | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |

5·4·3·4   作业条件

(1)施工环境应有良好的通风，抹灰工程、地面工程、木装修工程、水暖电气工程等全部完工后，环境比较干燥，相对湿度不大于60％。

(2)应事先做样板间，经业主及监理公司检查鉴定合格后，方可组织班组进行大面积施工。

(3)操作前应认真进行工序交接检验工作，不符合规范要求的，不准进行油漆施工。

(4)施工前各种材料必须先报验，经业主及监理确认并进行封样后才能采购。己报验样品在大批量材料进场时必须经过业主及监理公司验收出具有关书面验收单后才能正式使用。

5·4·4   关键质量要点

5·4·4·1材料的关键要求

(1)应有使用说明、储存有效期和产品合格证，品种、颜色应符合设计要求。

(2)油漆、填充料、催干剂、稀释剂等材料选用必须符合《室内环境污染控制规范》  (国标GB50325－2001－3·3.2)·要求。并具备有关国家环境检测机构出具的有关有害物资限量等级检测报告。

5·4·4·2技术关键要求

(1)基层腻子应刮实、磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。

(2)涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、无透底、起皮和反锈。

(3)后一遍油漆必须在前一遍油漆干燥后进行。

5·4·4·3   质廿关键要求

(1)残缺处应补齐腻子，砂纸打磨到位。应认真按照规程和工艺标准去操作。

(2)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。

(3)溶剂型涂饰应涂刷均匀;粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。

(4)一般油漆施工的环境温度不宜低于lO℃，相对湿度不宜大于60％。

5.4·4，4   职业健康安全关键要求

(1)涂刷作业时操作工人应配戴相应的劳动保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害工人肺、皮肤等。

(2)施工时室内应保持良好通风，防止中毒和火灾发生。

5·4·4·5   环境关键要求

(1)在施工过程中应符合 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2001。

(2)每天收工后应尽量不剩油漆材料，剩余油漆不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、油刷、棉纱等)按环保要求分类堆放、消纳。

5.4.5施工工艺

5.4·5·1   工艺流程

基层处理－涂防锈漆－刮腻子－刷第一遍油漆（刷铅油－抹腻子－磨砂纸－装玻璃）－刷第二遍油漆（刷铅油－擦玻璃、磨砂纸）－刷最后一遍混色油漆

以上是高级金属面的油漆，如是中级油漆工程，除少刷一道油外，不满刮腻子。如采用高级磨退工艺时，可参照木饰面磁漆磨退涂饰工序，磨砂纸工序应待上一道工序干后进行。

5·4·5·2   操作工艺

(1)基层处理:金属表面的处理，除油脂、污垢、锈蚀外，最重要的是表面氧化皮的清除，常用的办法有三种即机械和手工清除、火焰清除、喷砂清除。根据不同基层要彻底除锈、满刷

(或喷)防锈漆1一2道。

(2)修补防锈漆:对安装过程的焊点，防锈漆磨损处，进行清除焊渣，有锈时除锈，补1一2道防锈漆。

(3)修补腻子:将金属表面的砂眼、凹坑、缺裱拼缝等处找补腻子，做到基本平整。

(4)刮腻子:用开刀或胶皮刮板满刮一遍石膏或原子灰腻子，要刮得薄，收的干净，均匀平整，无飞刺。

(5)磨砂纸:用1号砂纸轻轻打磨，将多余腻子打掉，并清理干净灰尘。注意保护裱角，达到表面平整光滑，线角平直，整齐一致。

(6)刷第一道油漆:要厚薄均匀，线角处要薄一些但要盖底，不出现流淌，不显刷痕。

(7)刷第二遍油漆:方法同刷第一道油漆，但要增加油的总厚度。

(8)磨最后一道砂纸:用1号或旧砂纸打磨，注意保护裱角，达到表面平整光滑，线角平直，整齐一致。由于是最后一道，砂纸要轻磨，磨完后用湿布打扫干净。

(9)刷最后一道油漆:要多刷多理，刷泊饱满，不流不坠，光亮均匀，色泽一致，如有毛病要及时修整。

(10)冬期施工:冬期施工室内油漆工程，应在采暖条件下进行，室温保持均衡，一般油漆施工的环境温度不宜低于lO℃，相对湿度为60％。不得突然变化。应设专人负责室温情况。

5·4·6   质量标准

5·4·6·1主控项目

(1)溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种型号和性能应符合设计要求 (检查方法:检查产品合格证、性能、环保检测报告和进场验收记录、民用建筑工程室内装饰中涂料必须有总挥发性有机化合物 (TVOC)、苯、游离甲苯二异氰酸醋 (TDL)(聚氨脂类)含量检测报告)。

(2)溶剂型涂料工程的颜色、光泽应符合设计要求。

(3)溶剂型涂饰工程应涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和返锈。

(4)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。

5·4·6·2   一般项目

(1)涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。

(2)金属表面施涂混色油漆涂料施工工艺质量要求见表5·4·6·2。

金属表面施涂混色油漆涂料的一般项目   表5.4.6.2

| 项次 | 项目 | 中级涂饰 | 高级涂饰 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 刷纹 | 刷纹通顺 | 无刷纹 | 观察 |
| 3 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀光滑无挡手 | 光泽均匀一致光滑 | 观察、手摸 |
| 4 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |
| 5 | 装饰线、分色线直线度允许偏差，不大于（mm） | 不大于2mm | 不大于1mm | 拉5m线（不足5m时拉通线）用尺量 |

5·4，7   成品保护

(1)刷油漆前应首先清理完施工现场的垃圾及灰尘，以免影响油漆质量。

(2)每遍油漆刷完后，所有能活动的门扇都应该临时固定，防止油漆面相互粘结影晌质量。必要时设置警句牌。

(3)刷油后立即将滴在地面或窗台上的油漆擦干净，五金、玻璃等应事现用报纸等隔离材料进行保护，到工程交工前拆除。

(4)油漆完成后应派专人负责看管，严禁碰摸。

5·4·8   安全环保措施

(1)油漆施工前，应检查脚手架、马凳等是否牢固。

(2)油漆施工前应集中工人进行安全教育，并进行书面交底。

(3)施工现场严禁设油漆材料仓库，场外的油漆仓库应有足够的消防设施。

(4)施工现场应有严禁烟火安全标语，现场应设专职安全员监督保证施工现场无明火。

(5)每天收工后应尽量不剩油漆材料，不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、油刷、棉纱等)按环保要求分类消纳。

(6)现场清扫设专人洒水，不得有扬尘污染。打磨粉尘用潮布擦净。

(7)施工现场周边应根据噪声敏感区域的不同，选择低噪声设备或其他措施，同时应按国家有关规定控制施工作业时间。

(8)涂刷作业时操作工人应配戴相应的保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害工人肺、皮肤等。

(9)严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具。

(10)油漆使用后，应及时封闭存放，废料应及时清出室内，施工时室内应保持良好通风，但不宜过堂风。

5·4·9·质量记录

(1)材料应有合格证，检测报告。

(2)工程验收应有质量验评资料。

5·5木饰表面施涂丙烯酸清漆

磨退施工工艺标准

5·5，1   总    则

5·5·1·1适用范围

本章适用于工业与民用建筑木制家具、门窗、板壁木饰表面施涂丙烯酸清漆磨退高级涂饰工程。

5·5·1·2   编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国国家标准GB50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(2)中华人民共和国国家标准GB50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(3)申华人民共和国国家标准GB50325－2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(4)中华人民共和国国家标准GB18581－2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

(5)中华人民共和国国家标准GB/T50326－2001《建设工程项目管理规范》

(6)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJO1－62－2002

(7)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01一26一96

5·5·2术语、符号

(1)交接检验

由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。

(2)主控项目

建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(3)一般项目

除主控项目以外的检验项目。

(4)基层

直接承受装饰装修施工的基底面层。

(5)溶剂型混色涂料

主要成膜物质是有机高分子合成树脂，用有机溶剂稀释，再加入颜料及各类助剂加工而成的涂料。

5·5·3   施工准备

5·5.3·1技术准备

施工前技术人员必须对班组进行木饰施涂丙烯酸清漆磨退施工书面技术和安全交底。

5·5·3·2   材料要求

(1)涂料:光油、清油、醇酸清漆、丙烯酸清漆 (一号、二号)、黑漆、漆片等。

(2)填允料:石膏、大白、地板黄、红土子、黑烟子、立德粉、纤维素等。

(3)稀释剂:二甲苯、汽油、醇酸稀料、酒精等。

(4)抛光剂:上光蜡、砂蜡等。

(5)质量要求:见表5·5·3·2。

溶剂型混色涂料中有害物质限量要求         表5.5.3.2

| 项目 |  | 限量值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硝基漆类 | 聚氨脂漆类 | 醇酸漆类 |
| 挥发性有机化合物（VOC）A/(g/L)≤ |  | 750 | 光泽（60°） ≥80，600 光泽（60°） ＜80，600 | 550 |
| 苯b(%) |  | 0.5 |  |  |
| 苯和二甲苯总和b/％≤ |  | 45 |  | 10 |
| 游离甲苯二异氰酸脂（TDI）C（％）≤ |  | — | 0.7 | — |
| 重金属漆（限色漆）（mg/kg）≤ | 可溶性铅 | 90 |  |  |
|  | 可溶性镉 | 75 |  |  |
|  | 可溶性铬 | 60 |  |  |
|  | 可溶性汞 | 60 |  |  |

具体测定方法详见《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001

5·5·3·3   主要工具 (表5·3·3.3)

每班组主要机具配备一览表          表5.3.3.3

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 功率容量 | 数量 | 性能 | 工种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆搅拌机 | JIZ－SD05 | 13A | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 2 | 空气压缩机 | VOA818 | 10匹 | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 3 | 单斗喷机 |  |  | 2 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 4 | 砂纸打磨机 |  |  | 4 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 5 | 开刀 |  |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 6 | 油刷 | 3寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 7 | 小油桶 | 5寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |

开刀、刮腻子板、排笔、毛笔、腻子槽、半截大桶、油桶、小油桶、油勺、油提(200g、300g)、铜箩、纱箩(窗纱)、小答帚、泊刷、麻、棉丝、白布、牛角板、油画笔、指套、砂纸、砂布、钳子、小锤子、安全带、高凳、脚手板等。

5·5·3，4   作业条件

(1)施工环境应有良好的通风，施工时环境温度一般不宜低于lO℃;抹灰工程、地面工程、木装修工程、水暖电气工程等全部完工后，环境比较干燥，相对湿度不大于60％;末安玻璃前，应有防风措施，否则遇刮大风天气不得进行施工。

(2)先做样板间，经业主及监理公司检查鉴定合格后，组织班组进行大面积施工。

(3)施工前应对木门窗等木材外形进行检查，不合格者，应拆换。木材制品含水率不大于8％。

(4)操作前应认真进行工序交接检验工作，不符合规范要求的，不准进行油漆施工。

(5)施工前各种材料必须先报验，经业主及监理确认后进行封样后才能采购。已报验样品，在大批量材料进场时，必须经过业主及监理公司验收出具有关书面验收单后，才能正式使用。

5·5·4   关键质量要点

5·5·4·1材料的关键要求

(1)应有使用说明、储存有效期和产品合格证。品种、颜色应符合设计要求。

(2)油漆、填充料、催干剂、稀释剂等材料选用必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325－2001)和《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GBl8581要求。并具备有关国家环境检测机构出具的有关有害物资限量等级检测报告。

5，5，4.2   技术关键要求

(1)基层腻子应刮实、磨平大大牢固、无粉化、起皮和裂缝。

(2)涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、无透底、起皮和反锈。

(3)有水房间应采用具有耐水性腻子。

(4)后一遍油漆必须在前一遍油漆干燥后进行。

5·5·4·3   质量关键要求

(1)钉孔、裂缝、节疤以及边裱残缺处应补齐腻子，砂纸打磨要到位。应认真按照规程和工艺标准去操作。

(2)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。

(3)丙烯酸清漆涂饰应涂刷均匀、粘结牢固，无透底、起皮和返锈。

(4)一般油漆施工的环境温度不宜低于+10℃，相对湿度不宜大于60％。

5·5·4·4   职业健康安全关键要求

(1)涂刷作业时操作工人应配戴相应的劳动保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害肺、皮肤等。

(2)施工时室内应保持良好通风，防止中毒和火灾发生。

5·5·4·5   环境关键要求

(1)在施工过程中应符合 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2001。

(2)每天收工后应尽量不剩油漆材料。剩余油漆不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、油刷、棉纱等)按环保要求分类堆放、消纳。

5·5·5   施工工艺

5·5·5·1工艺流程

基层处理－封底漆－润油粉－满刮色腻子－磨砂纸－刷第一道醇酸清漆－点漆片修色－磨砂纸－刷第二疲乏醇酸清漆－磨砂纸－刷第三道醇酸清漆－磨砂纸－刷第四道醇酸清漆－磨砂纸－刷第一道丙烯酸清漆－磨砂纸－刷第二道丙烯酸清漆－打砂蜡－擦上光蜡

5·5·5·2   操作工艺

(1)处理基层:清除表面尘土油污后，用砂纸将表面磨平磨光。

(2)润油粉:将油粉调成粥状，用30一4OCm长磨绳头来回揉擦，边角要擦到、擦净，线角要用刮板剔净。

(3)满刮色腻子:色腻子耍刮到、刮净，不应漏刮。

(4)磨砂纸:打磨平整、擦净浮尘。

(5)刷第1一4道醇酸清漆:涂膜厚薄均匀，不流不坠，刷纹通顺，不得漏刷。每道漆间隔时间一般夏季约6h，春、秋季约l2h，冬季约为24h左有，有条件时时间稍长一点更好。

(6)点漆片修色:对钉眼、节疤进行拼色，使整个表面颜色一致。

(7)刷第1一2道丙烯酸清漆:用羊毛排笔顺纹涂刷，涂膜要厚度适中、均匀一致，不得流淌、过边、漏刷。第1道至第2道刷漆时间间隔应控制在一般夏季约6h，春、秋季约12h，冬季约为24h左右，有条件时时间稍长一点更好。

(8)磨水砂纸:涂料刷4—6h后用280—320号水砂纸打磨，要磨光、磨平并擦去浮粉。

(9)打砂蜡:将砂蜡用煤油调成粥状，涂满表面用棉丝来回揉擦，至出现暗光，要上下光亮一致，不得磨破裱角，然后用干净棉丝蘸汽油将浮蜡擦净。

(10)擦上光蜡:用干净白布将上光蜡包在里面，收口扎紧，用手揉擦，擦匀、擦到、擦净、达到光泽饱满为止。

(11)冬期施工:室内油漆工程应在采暖条件下进行，室温保持均衡，不宜低于+lO℃，且不得突然变化。并设专人负责开关门窗，以利通风换气。

5·5.6  质量标准

5·5.6·1   主控项目

(1)溶剂型涂料涂饰所选用涂料的品种型号和性能应符合设计要求 (检查方法:检查产品合格证、性能检测报告和进场验收记录，民用建筑工程室内装饰中涂料必须有总挥发性有机化合物(TVOC)、苯、游离甲苯二异氰酸醋 (TDL)(聚氨脂类)含量检测报告)。

(2)溶剂型涂料工程的颜色、光泽应符合设计要求。

(3)溶剂型涂料涂饰工程应涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和返锈。

(4)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。

5·5·6·2  一般项目

(1)木饰表面施涂丙烯酸清漆磨退工艺一般项目见表5·5·6·2。

(2)涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。

清漆的涂饰质量和检验方法       表5.5.6.2

| 项次 | 项目 | 中级涂饰 | 高级涂饰 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 木纹 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 观察 |
| 3 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀光滑无挡手 | 光泽均匀一致光滑 | 观察、手摸 |
| 4 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |
| 5 | 刷纹 | 无刷纹 | 无刷纹 | 观察 |

5·5·7   成品保护

(1)刷油漆前应首先清理完施工现场的垃圾及灰尘，以免影响油漆质量。

(2)每遍油漆刷完后，所有能活动的门扇及木饰面成品都应该临时固定，防止油漆面相互粘结影响质量。必要时设置警示牌。

(3)刷油后立即将滴在地面或窗台上的油漆擦干净。五金、玻璃等应事先用报纸等隔离材料进行保护，到工程交工前拆除。

(4)油漆完成后应派专人负责看管，严禁摸碰。

5·5·8   安全环保措施

(1.)高度作业超过2m应按规定搭设脚手架。施工前要进行检查是否牢固。使用的人字梯应四角落地，摆放平稳，梯脚应设防滑橡皮垫和保险链。人字梯上铺设脚手板，脚手板两端搭设长度不得少于2Ocm，脚手板中间不得同时两人操作。梯子挪动时，作业人员必须下来，严禁站在梯子上踩高饶式挪动，人字梯顶部铰轴不准站人，不准铺设脚手板。人字梯应当经常检查，发现开裂、腐朽、楔头松动、缺档等，不得使用。

(2)油漆施工前应集中工人进行安全教育，并进行书面交底。

(3)施工现场严禁设油漆材料仓库，场外的油漆仓库应有足够的消防设施。

(4)施工现场应有严禁烟火安全标语，现场应设专职安全员监督保证施工现场无明火。

(5)每天收工后应尽量不剩油漆材料。剩余油漆不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、油刷、棉纱等)按环保要求分类消纳。

(6)现场清扫设专人洒水，不得有扬尘污染。打磨粉尘用潮布擦净。

(7)施工现场周边应根据噪声敏感区域的不同，选择低噪声设备或其他措施，同时应按国家有关规定控制施工作业时间。

(8)涂刷作业时操作工人应配戴相应的保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害工人肺、皮肤等。

(9)严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具。

(10)油漆使用后，应及时封闭存放，废料应及时清出室内，施工时室内应保持良好通风，但不宜过堂风。

5·5·9   质量记录

(1)材料应有合格证，国家环保检测报告。

(2)工程验收应有质量验评资料。

5·6 混凝土及抹灰表面施涂油漆

涂料施工工艺标准

5·6·1   总    则

5·6，1·1适用范围

本章适用于工业与民用建筑中室内混凝土表面及泥砂浆、混合砂浆抹灰表面施涂油性涂料工程。

5.6·1·2   编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国国家标准GB50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(2)中华人民共和国国家标准GB50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(3)中华人民共和国国家标准GB50325－2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(4)中华人民共和国国家标准GB/T50326－2001《建设工程项目管理规范》

(5)中华人民共和国国家标准GB18581－2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

(6)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—2002

(7)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJOl—26—96

5·6·2   术语、符号

(1)交接检验

由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。

(2)主控项目

建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(3)一般项目：除主控项目以外的检验项目。

(4)基层：直接承受装饰装修施工的基底面层。

(5)溶剂型混色涂料：主要成膜物质是有机高分子合成树脂，用有机溶剂稀释，再加人颜料及各类助剂加1而成的涂料。

5·6·3   施工准备

5·6·3·1技术准备

了解设计要求，熟悉现场实际情况。施工前对施工班组进行书面技术和安全交底。

5·6·3·2   材料要求

(1)涂料:各色油性调和漆 (醋胶调和漆、酚醛调和漆、醇酸调和漆等)，或各色无光调和漆等。

(2)填充料:大白粉、滑石粉、石膏粉、光油、清油、地板黄、红土子、黑烟子、立德粉、竣甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液等。

（3）稀释剂：汽油、煤油、松香水、洒精、醇酸稀料等与油漆性能相应配套的稀料。

（4）各色颜料：应耐碱、耐光。

（5）质量要求：见表5.6.3.2。

溶剂型混色涂料质量、技术要求         表5.6.3.2

| 项目 |  | 限量值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硝基漆类 | 聚氨脂漆类 | 醇酸漆类 |
| 挥发性有机化合物（VOC）A/(g/L)≤ |  | 750 | 光泽（60°） ≥80，600 光泽（60°） ＜80，600 | 550 |
| 苯b(%) |  | 0.5 |  |  |
| 苯和二甲苯总和b/％≤ |  | 45 |  | 10 |
| 游离甲苯二异氰酸脂（TDI）C（％）≤ |  | — | 0.7 | — |
| 重金属漆（限色漆）（mg/kg）≤ | 可溶性铅 | 90 |  |  |
|  | 可溶性镉 | 75 |  |  |
|  | 可溶性铬 | 60 |  |  |
|  | 可溶性汞 | 60 |  |  |

具体测定方法详见《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001

5·6·3·3   主要工具 (表5·6·3.3)

每班组主要机具配备一览表          表5.6.3.3

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 功率容量 | 数量 | 性能 | 工种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆搅拌机 | JIZ－SD05 | 13A | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 2 | 空气压缩机 | VOA818 | 10匹 | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 3 | 单斗喷机 |  |  | 2 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 4 | 砂纸打磨机 |  |  | 4 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 5 | 开刀 |  |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 6 | 油刷 | 3寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 7 | 小油桶 | 5寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |

"高凳子、脚手板、半截大桶、小油桶、铜丝箩、橡皮刮板钢皮刮板、答帚、腻子槽、开刀、刷子、排笔、砂纸、棉丝、携布等。

5·6.3·4   作业条件

(1)墙面必须干燥，基层含水率不得大于6％一8％。

(2)墙面的设备管洞应提前处理完毕，为确保墙面干燥，名种穿墙孔洞都应提前抹灰补齐。

(3)门窗要提前安装好玻璃。

(4)先做好样板间，经检查鉴定合格后，再组织班组进行大面积施工。

(5)作业环境应通风良好，湿作业已完成并具备一定的强度，周围环境比较干燥。

(6)冬期施工油漆涂料工程，应在采暖条件下进行，室温保持均衡，一般室内温度不宜低于10℃，相对湿度为60％，并不得突然变化。同时应设专人负责测试温度和开关门窗，以利通风排除湿气。

5.6·4   关键质量要点

5·6·4·1    材料的关键要求

(1)应有使用说明、储存有效期和产品合格证，品种、颜色应符合设计要求。

(2)油漆、填充料、催干剂、稀释剂等材料选用必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》   (GB50325－2001－3·3·2)和《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GBl8581要求。并具备有关国家环境检测机构出具的有关有害物资限量等级检测报告。

5·6·4·2   技术关键要求

(1)基层腻子应刮实、磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。

(2)应涂刷均匀、粘结牢固，无透底、起皮和反锈。

(3)有水房间应采用具有耐水性腻子。

(4)后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行。

5·6·4·3   质量关键要求

(1)残缺处应补齐腻子，砂纸打磨到位。应认真按照规程和工艺标准去操作。

(2)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。

(3)溶剂型涂料涂饰应涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。

(4)·一般油漆施工的环境温度不宜低于lO℃，相对湿度不宜大于60%。

5·6·4·4   职业健康安全关键要求

(1)涂刷作业时操作工人应配戴相应的保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害工人的肺、皮肤等。

(2)施工时室内应保持良好通风，防止中毒和火灾发生。

5·6·4，5   环境关键要求

(1)在施工过程中应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2001。

(2)每天收工后应尽量不剩涂料材料，剩余涂料不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、油刷、棉纱等)按环保要求分类消纳。

(3)施工时室内应保持良好通风。

5.6·5   施工工艺

5.6，5·1工艺流程

基层处理－修补腻子－磨砂纸－第一遍满刮腻子－磨砂纸－第二遍满刮腻子－磨砂纸－弹分色线－刷第一道涂料－补腻子磨砂纸－刷第二道涂料－磨砂纸－刷第三道涂料－磨砂纸－刷第四道涂料

5.6，5·2   操作工艺

(1)基层处理:将墙面上的灰渣等杂物清理干净，用答帚将墙面将浮土等扫净。

(2)修补腻子:用石膏腻子将墙面、门窗口角等磕碰破损处、麻面、风裂、接搓缝隙等分别找平补好，干燥后用砂纸将凸出处磨平。

(3)第一遍满刮腻子

满刮遍腻子干燥后，用砂纸将腻子残渣、斑迹等打磨平、磨光，然后将墙面清扫干净，腻子配合比为聚醋酸乙烯乳液 (即白乳胶):滑石粉或大白粉:2％梭甲基纤维素溶液=1:5:35(重量比)。以上为适用于室内的腻子;如厨房、厕所、浴室等应采用室外工程的乳胶防水腻子，这种腻子耐水性能较好。其配合比为聚醋酸乙烯乳液 (即白乳胶):水泥:水=1:5:1(重量比)。

(4)第二遍腻子

涂刷高级涂料要满刮第二遍腻子。腻子配合比和操作方法同第一遍腻子。待腻子干透后个别地方再复补腻子，个别大的孔洞可复补腻子，彻底干透后，用1号砂纸打磨平整，清扫干净。

(5)弹分色线

如墙面设有分色线，应在涂刷前弹线，先涂刷浅色涂料，后涂刷深色涂料。

(6)涂刷第一遍油漆涂料

第一遍可涂刷铅油，它是遮盖力较强的涂料，是罩面涂料基层的底漆。铅油的稠度以盖底、不流淌、不显刷痕为宜，涂饰每面墙面的顺序应从上而下，从左到右，不得乱涂刷，以防漏涂或涂刷过厚，涂刷不均匀等。第一遍涂料干燥后个别缺陷或漏刮腻子处要复补，待腻子干透后打磨砂纸，把小疙瘩、腻子渣、斑迹等磨平、磨光、并清扫干净。

(7)涂刷第二遍涂料

涂刷操作方法同第一遍涂料飞如墙面为中级涂料，此遍可涂铅油;如墙面为高级涂料，此遍可涂调和漆)，待涂料于燥后，可用较细的砂纸把墙面打磨光滑，清扫千净，同时用潮布将墙面擦抹一遍。

(8)涂刷第三遍涂料

用调和漆涂刷，如墙面为中级涂料，此道工序可作罩面，即最后一遍涂料，其涂刷顺序同上。由于调和漆粘度较大，涂刷时应多刷多理，以达到涂膜饱满、厚薄均匀一致、不流不坠。

(9)涂刷第四遍涂料

用醇酸磁漆涂料，如墙面为高级涂料，此道涂料为罩面涂料，即最后一遍涂料。如最后一遍涂料改为无光调和漆时，可将第二遍铅油改为有光调和漆，其余做法相同。

5，6·6质量标准

5·6.6·1主控项目

(1)溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计和国家、行业现行规范规定的标准要求。

(2)溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。

(3)溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢圃，不得漏刷、透底、起皮和返锈。

(4)溶剂型涂料涂饰工程的基层处理应符合:

1)新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰前应刷抗碱封闭底漆。

2)旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂。

(5)所选用涂料、胶粘剂等材料必须有产品合格证及总挥发性有机物 (TVOC)和游离申醛、苯含量检测报告。

5·6·6·2   一般项目

混凝土及抹灰表面饰涂油性涂料基本项目见表5·6·6·2

混凝土及抹灰表面饰涂油性涂料基本项目     表5·6·6·2

| 项次 | 项目 | 中级涂饰 | 高级涂饰 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 刷纹 | 刷纹通顺 | 无刷纹 | 观察 |
| 3 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀光滑无挡手 | 光泽均匀一致光滑 | 观察、手摸 |
| 4 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |
| 5 | 装饰线、分色线直线度允许偏差，不大于（mm） | 不大于2mm | 不大于1mm | 拉5m线（不足5m时拉通线）用尺量 |

注：无光色漆不检查光泽

5·6·7   成品保护

(1)操作前将不需涂饰的门窗及其他相关的部位遮挡好。

(2)涂饰完的墙面，随时用木板或小方木将口、角等处保护好，防止碰撞造成损坏。

(3)拆脚手架时，要轻拿轻放，严防碰撞已涂饰完的墙面。

(4)涂料末干前，不应打扫室内地面，严防灰尘等沾污墙面涂料。

(5)严禁明火靠近己涂饰完的墙面，不得磕碰弄脏墙壁面等。

(6)工人刷涂饰时，严禁蹬踩己涂好的涂层部位 (窗台)，防止小油桶碰翻涂料污染墙面。

5·6·8   安全环保措施

(1)泊漆施工前，应检查脚手架、马凳等是否牢固。

(2)涂料施工前应集中工人进行安全教育，并进行书面交底。

(3)施工现场严禁设油漆材料仓库，场外的涂料仓库应有足够的消防设施。

(4)施工现场应有严禁烟火安全标语，现场应设专职安全员监督保证施工现场无明火。

(5)每天收工后应尽量不剩油漆材料，不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、油刷、棉纱等)按环保要求分类消纳。

(6)现场清扫设专人洒水，不得有扬尘污染。打磨粉尘用潮布擦净。

(7)施工现场周边应根据噪声敏感区域的不同，选择低噪声设备或其他措施，同时应按国家有关规定控制施工作业时间。

(8)涂刷作业时操作工人应配戴相应的劳动保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害工人的肺、皮肤等。

(9)严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具。

(10)涂料使用后，应及时封闭存放，废料应及时清出室内，施工时室内应保持良好通风，但不宜过堂风。

5·6·9   质量记录

(1)材料应有合格证、环保检测报告。

(2)工程验收应有质量验评资料。

5·7     一般刷  (喷)浆工程施工工艺标准

5·7·1   总    则

5·7·1·1适用范围

本章适用于工业与民用建筑的一般喷 (刷)浆饰面工程。

5·7·1·2   编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国国家标准GB50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(2)中华人民共和国国家标准GB50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(3)中华人民共和国国家标准GB50325－2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(4)中华人民共和国国家标准GB/T50326－2001《建设工程项目管理规范》

(5)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJO1－62－2002

(6)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJOl一26一96

5·7·2   术语、符号

(1)交接检验

由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。

(2)主控项目

建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(3)一般项目

除主控项目以外的检验项目。

(4)基层

直接承受装饰装修施工的基底面层。

(5)水溶性涂料

主要成膜物质是由水溶性合成树脂，以水为稀释剂，加人适量颜料填料及助剂经碾磨而成的涂料。

5·7，3   施工准备

5·7·3·1技术准备

施工前应了解设计意图和施工现场情况，施工技术人员必须对班组迸行一般刷 (喷)浆工程施工工艺书面技术安全交底。

5·7·3.2材料要求

(1)生石灰块或灰膏:用于普通刷 (喷)浆工程。

(2)大白粉:建材商店有成品供应，有方块、圆块，可根据需要购买。

(3)可赛银:建材商店有成品供应。

(4)建筑石膏粉:建材商店有供应，是一种气硬性的胶结材料。

(5)滑石粉:要求细度，过140-325目，白度为90％。

(6)胶粘剂:聚醋酸乙烯乳液、竣甲基纤维素。

(7)颜料:氧化铁黄、氧化铁红、群青、锌白、铬黄、铬绿等，用遮盖力强，耐光、耐碱、耐气候影响的各种矿物颜料。

(8)其他:用于一般刷石灰浆的食盐，用于制普通大白浆的火碱，白水泥或普通水泥，胶等。

(9)所有材料应满足设计要求及国家有关技术标准。见表5·7·3.2-1一4。

水溶性内墙涂料质量、技术要求      表5.7.3.2-1

| 序号 | 性能项目 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一类 | 二类 |
| 1 | 容器中状态 | 无结块、沉淀和絮凝 |  |
| 2 | 粘度1）.s | 30～75 |  |
| 3 | 细度，μm | ≤100 |  |
| 4 | 遮盖力，g/m2 | ≤300 |  |
| 5 | 白度2），％ | ≥80 |  |
| 6 | 涂膜外观 | 平整，色泽均匀 |  |
| 7 | 附着力，％ | 100 |  |
| 8 | 耐水性 | 无脱落，起泡和皱皮 |  |
| 9 | 耐干擦性，级 | — | ≤1 |
| 10 | 耐洗刷性，次 | ≥300 | — |

耐干擦性的测定要求      表5.7.3.2-2

| 等级 | 脱粉状况 |
| --- | --- |
| 0 | 用力擦试表面，手指不干有涂料粒子 |
| 1 | 用力擦试表面，手指沾有少量涂料粒子 |
| 2 | 用力擦试表面，手指沾有较多涂料粒子 |
| 3 | 用力较轻，手指沾有较多涂料粒子 |

室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量        表5.7.3.2-3

| 项目 |  | 限量值 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机化合物（VOC）（g/l） |  | 200 |
| 游离甲醛（g/kg） |  | 0.1 |
| 重金属（mg/kg） | 可溶性铅 | 90 |
|  | 可溶性镉 | 75 |
|  | 可溶性 | 60 |
|  | 可溶性汞 | 60 |

室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量        表5.7.3.2-4

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 橡胶胶粘剂 | 聚氨酯胶粘剂 | 其它胶粘剂 |
| 游离甲醛（g/kg） | 0.5 | — | — |
| 苯（g/kg） | 5 |  |  |
| 甲苯加二甲苯（g/kg） | 200 |  |  |
| 甲苯异氰酸酯（g/kg） | — | 10 | — |
| 总挥发性有机物（g/kg） | 750 |  |  |

5·7·3·3  主要机具（表5.7.3.3）

每班组主要机具配备一览表          表5.7.3.3

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 功率容量 | 数量 | 性能 | 工种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆搅拌机 | JIZ－SD05 | 13A | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 2 | 空气压缩机 | VOA818 | 10匹 | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 3 | 单斗喷机 |  |  | 2 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 4 | 砂纸打磨机 |  |  | 4 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 5 | 开刀 |  |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 6 | 油刷 | 3寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 7 | 小油桶 | 5寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |

(1)机械设备:手压泵或电动喷浆机。

(2)主要工具:刷子、排笔、开刀、胶皮刮板、塑料刮板、0号及1号砂纸、50一80目铜丝箩、浆罐、大浆桶、小浆桶、大小水桶、胶皮管、钳子、铅丝、腻子槽、腻子托板、扫帚、擦布、棉丝等。

5·7·3·4   作业条件

(1)室内有关抹灰工种的工作已全部完成，墙面应摹本干透，基层抹灰面的含水率不大于8％。

(2)室内木工、水暖工、电工的施工项目均己完成，预埋件均已安装，管洞修补好，门窗玻璃安完，一遍油漆已完。

(3)冬期施工室内温度不宜低于5℃，相对湿度为60％，并在采暖条件下进行，室温保持均衡，不得突然变化。同时应设专人负责测试和开关门窗，以利通风和排除湿气。

(4)做好样板间，并经检查鉴定合格后，方可组织大面积喷(刷)。

5·7·4   关键质量要点

5·7·4·1材料的关键要求

(1)应有使用说明、储存有效期和产品合格证，品种、颜色应符合设计要求。

(2)材料选用必须符合室内环境污染控制规范 (国标配50325－2001－3·3，2)要求。并具备国家环境检测机构出具的有关有害物资限量等级检测报告。

5·7·4·2   技术关键要求

(1)基层腻子应刮实磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。

(2)涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、无透底、起皮和反锈。

(3)有水房间应采用具有耐水性腻子。

(4)后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行。

5·7·4·3   质量关键要求

(1)残缺处应补齐腻子，砂纸打磨到位。应认真按照规程和工艺标准去操作。

(2)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。

(3)涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。

(4)一般喷 (刷)浆施工的环境温度不宜低于+10℃，相对湿度不宜大于60％。

5·7·4·4   职业健康安全关键要求

(1)涂刷作业时操作工人应配戴相应的劳动保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害工人的肺、皮肤等。

(2)施工时室内应保持良好通风。

5·7·4·5   环境关键要求

(1)在施工过程中应符合 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2001。

(2)每天收工后应尽量不剩材料，不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废桶、刷、棉纱等)按环保要求分类堆放、消纳。

5·7·5   施工工艺

5·7·5·1工艺流程

基层处理－喷、刷胶水－填补缝隙、局部刮腻子－轻质隔墙吊顶拼缝处理－满刮腻子－刷（喷）第一遍浆－复找腻子－砂纸打磨－刷（喷）第二遍浆－复找腻子－砂纸打磨－刷（喷）交活浆

5·7·5，2   操作工艺

(1)基层处理:混凝土墙及抹灰表面的浮砂、灰尘、疙瘩等要清除干净，粘附着的隔离剂、应用碱水 (火碱:水二1:10)清刷墙面，然后用清水冲刷干净。如油污处应彻底清除。

(2)喷 (刷)胶水:混凝土墙面在刮腻子前应先喷、刷一道胶水 (重量比为水:乳液二5:1)，以增强腻子与基层表面的粘结性，应喷 (刷)均匀一致，不得有遗漏处。

(3)填补缝隙、局部刮腻子:用石膏腻子将墙面缝隙及坑洼不平处分遍找平。操作时要横平竖起，填实抹平，并将多余腻子收净，待腻子干燥后用砂纸磨平，并把浮尘扫净。如还有坑洼不平处，可再补找一遍石膏腻子。其配合比为石膏粉:乳液:纤维素水溶液=100:45:60，其中纤维素水溶液浓度为3.5％。

(4)石膏板面接缝处理:接缝处应用嵌缝腻子填塞满，上糊一层玻璃网格布、麻布或绸布条，用乳液或胶粘剂将布条粘在拼缝上，粘条时应把布拉直、糊平，糊完后刮石膏腻子时要盖过布的宽度。

(5)满刮腻子:根据墙体基层的不同和浆活等级要求的不同，刮腻子的遍数和材料也不同。一般情况为三遍，腻子的配合比为重量比，有两种，一是适用于室内的腻子，其配合比为:聚醋酸乙烯乳液 (即白乳胶):滑石粉或大白粉：20％羧甲纤维素溶液＝1:5:3.5，二是适用于外墙、厨房、厕所、浴窒的腻子，其配合比为:聚醋酸乙烯乳液:水泥:水＝1:5:1。刮腻子时应横竖刮，并注意接搓和收头时腻子要刮净，每遍腻子干后应磨砂纸，将腻子磨平，磨完后将浮尘清理干净。如面层要涂刷带颜色的浆料时，则腻子亦要掺人适量与面层带颜色相协调的颜料。

(6)刷 (喷)第一遍浆

刷 (喷)浆前应先将门窗口圈2Ocm用排笔刷好，如墙面和顶棚为两种颜色时应在分色线处用排笔齐线并刷2Ocm宽以利接桂，然后再大面积刷喷浆。刷 (喷)顺序应先顶棚后墙面，先上后下顺序进行。如喷浆时喷头距墙面宜为20一3Ocm，移动速度要平稳，使涂层厚度均匀。如顶板为槽型板时，应先喷凹面四周的内角，再喷中间平面;其浆料配合比与调制方法如下:

1)调制石灰浆

将生石灰块放人容器内加入适量清水，等块灰熟化后再按比例加人应加的清水。其配合比为生石灰:水=1:6(重量比)。

将食盐化成盐水，掺盐量为石灰浆重量的0.3％一0.5％,将盐水倒人石灰浆内搅拌均匀后，再用50一60目的铜丝箩过滤，所得的浆液即可喷 (刷)。

采用石灰膏时，将石灰膏放人容器内，直接加清水搅拌，掺盐量同上，拌匀后，用50一60目的铜丝箩过滤使用。

2)调制大白浆

将大白粉破碎后放人容器中，加清水拌合成浆，再用50一60目的铜丝箩过滤。

将梭甲基纤维素放人缸内，加水搅拌使之完全溶解。其配合比为竣甲基纤维素:水=1:40(重量比)。

聚醋酸乙烯乳液加水稀释与大白粉拌合，乳液掺量为大白粉重量的100

将以上三种浆液按大白粉:乳液:纤维素=100:13:16混合搅拌后，过80目铜丝箩，拌匀后即成大白浆。

如果配色浆，则先将颜料用水化开，过箩后放人大白浆中。

3)配可赛银浆

将可赛银粉末放人容器内，加清水溶解搅匀后即为可赛银浆。

(7)复找腻子

第一遍浆干透后，对墙面上的麻点、坑洼、刮痕等用腻子重新复找刮平，干透后用细砂纸轻磨，并把粉尘扫净，达到表面光滑平整。如为普通喷浆可不做此道工序，如为中级或高级喷浆，必须有此道工序。

(8)刷 (喷)第二遍浆

所用浆料与操作方法同第一遍浆。喷 (刷)浆遍数由刷浆等级决定，机械喷浆可不受遍数限制，以达到质量要求为准。

(9)刷 (喷)交活浆

待第二遍浆干后，用细砂纸将粉尘、溅沫、喷点等轻轻磨掉，并打扫干净，即可刷 (喷)交活浆。交活浆应比第二遍浆的胶量适当增大一点，防止刷、喷浆的涂层掉粉，这是必须做到和满足的保证项目。

(10)刷 (喷)内墙涂料和耐擦洗涂料等

其基层处理与喷刷浆相同，面层涂料使用建筑产品时，要注意外观检查，并参照产品说明书去处理和涂刷即可。

(11)室外刷 (喷)浆

1)砖混结构的外窗台、磷脸、窗套、腰线等部位在抹罩面灰时，应乘湿刮一层白水泥膏，使之与面层压实并结合在一起，将滴水线 (槽)按规矩预先埋设好，并乘灰层末干，紧跟着涂刷第二遍白水泥浆 (配合比为白水泥加水重20％界面剂胶的水溶液拌匀成浆液)，涂刷时可用油刷或排笔，自上而下涂刷，要注意应少酷勤刷，严防污染。

2）第二天要涂刷第二遍，达到涂层表面无花感且盖底为止。

3)预制混凝土阳台底板、阳台分户板、阳台栏板涂刷:

一般习惯作法:清理基层，刮水泥腻子1一2遍找平，磨砂纸，再复找水泥腻子，刷外墙涂料，以涂刷均匀且盖底为交活。

根据室外气候变化影响大的特点，应选用防潮及防水涂料施涂:清理基层，刮聚合物水泥腻子1一2遍 (配合比为用水重20的胶水溶液拌合水泥，成为膏状物)，干后磨平，对塌陷之处重新补平，干后磨砂纸。涂刷聚合物水泥浆 (配合比:用水重20的胶水溶液拌水泥，辅以颜料后成为浆液)。或用防潮、防水涂料进行涂刷。应先刷边角，再刷大面，均匀地涂刷一遍，待于后再涂刷第二遍，直至交活为止。

(12)冬期施工:

1)利用冻结法抹灰的墙面不宜迸行涂刷。

2)喷 (刷)聚合物水泥浆应根据室外温度掺人外加剂 (早强剂)，外加剂的材质应与涂料材质配套，外加剂的掺量应有试验决定。

3)冬期施工所用的外墙涂料，应根据材质使用说明和要求去组织施工及使用，严防受冻。

4)外槽涂刷早晚温度低不宜施工。

5·7·6  质量标准

5·7，6·1主控项目

(1)选用刷(喷)浆的品种、型号和性能应符合设计要求。

(2)选用刷(喷)浆的颜色、图案应符合设计要求。

(3)刷 (喷)工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

(4)刷 (喷)工程的基层处理应符合:

1)新建筑物的混凝土或抹灰层基层在涂饰前应涂刷抗碱封闭底漆。

2)旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装饰层，并涂刷界面剂。

3)混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8％;涂刷乳液型时，含水率不得大于8％。木材基层的含水率不得大于8％。

4)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、无起皮和裂缝;内墙腻子的粘结强度应符合 《建筑室内用腻子》(JG/T3049)的规定。

5)厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。

5·7·6·2   一般项目

见表5·7·6·2。

室内、外刷（喷）浆工程质量和验收方法     表5.7.6.2

| 项次 | 项目 | 中级涂饰 | 高级涂饰 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 3 | 流坠、疙瘩 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 4 | 砂眼、刷痕 | 允许少量轻微砂眼，刷纹通顺 | 无砂眼，无刷痕 |  |
| 5 | 装饰线、分色直线度允许偏差（mm） | 2 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

5，7·7   成品保护

(1)刷 (喷)浆工序与其他工序要合理安排，避免刷 (喷)后其他工序又进行修补工作。

(2)刷 (喷)浆时室内外门窗、玻璃、水暖管线、电气开关盒、插座和灯座及其他设备不刷 (喷)浆的部位，及时用废报纸或塑料薄膜遮盖好。

(3)浆活完工后应加强管理，认真保护好墙面。

(4)为减少污染，应事先将门窗口圈用排笔刷好后，再进行大面积浆活的施涂工作。

(5)刷 (喷)浆前应对己完成的地面面层进行保护，严禁落浆造成污染。

(6)刷 (喷)前墙、地，应进行遮挡和保护。

(7)移动浆桶、喷浆机等施工工具时严禁在地面上拖拉，防止损坏地面。

(8)浆膜干燥前，应防止尘土沾污和热气侵袭。

(9)拆架子或移动高凳应注意保护好己刷浆的墙面

5·7·8   安全环保措施

(1)高度作业超过2m应按规定搭设脚手架。施工前要进行检查是否牢固。使用的人字梯应四角落地，摆放平稳，梯脚应设防滑橡皮垫和保险链。人字梯上铺设脚手板，脚手板两端搭设长度不得少于2Ocm，脚手板中间不得同时两人操作。梯子挪动时，作业人员必须下来，严禁站在梯子上踩高饶式挪动，人字梯顶部铰轴不准站人，不准铺设脚手板。人字梯应当经常检查，发现开

裂、腐朽、楔头松动、缺档等，不得使用。

(2)禁止穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋在架子上工作，架子上人数不得集中在一起，工具要搁置稳定，以防止坠落伤人。

(3)在两层脚手架上操作时，应尽量避免在同一垂直线上工作，必须同时作业时，下层操作人员必须戴安全帽。

(4)抹灰时应防止砂浆掉人眼内，采用竹片或钢筋固定八字靠尺板时，应防止竹片或钢筋回弹伤人。

(5)夜间临时用的移动照明灯，必须用安全电压。机械操作人员须培训持子正上岗，现场一切机械设备，非操作人员一律禁止乱动。

(6)涂饰用材料必须符合石材表面处理:石材表面充分干燥(含水率应小于8％)后，用石材护理剂进行石材六面体防护处理，此工序必须在无污染的环境下进行，将石材平放于木仿上，用羊毛刷蘸上防护剂，均匀涂刷于石材表面，涂刷必须到位，第一遍涂刷完间隔24h后用同样的方法涂刷第二遍石材防护剂，间隔48h后方可使用。

5·7·9   质量记录

(1)材料应有合格证，环保检测报告。

(2)工程验收应有质量验评资料。

5·8     木地板施涂清漆打蜡施工工艺标准

5·8·1   总    则

5·8·1·1适用范围

本章适用于工业与民用建筑中长条及拼花木 (楼)地板施涂清漆和打蜡工程。

5·8·1·2编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国国家标准GB50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(2)中华人民共和国国家标准佛50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(3)中华人民共和国国家标准GB18581—2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

(4)中华人民共和国国家标准GB50325—2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(5)中华人民共和国国家标准GB/T50326—2001《建设工程项目管理规范》

(6)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJO1—62—2002

(7)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJOl—26—96

5·8·2   术语、符号

(1)交接检验

由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。

(2)主控项目

建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(3)一般项目

除主控项目以外的检验项目。

(4)基层

直接承受装饰装修施工的基底面层。

(5)溶剂型涂料

主要成膜物质是有机高分子合成树脂，用有机溶剂稀释，再加入颜料及各类助剂加1而成的涂料。

5·8·3   施工准备

5·8·3·1技术要求

施工前技术人员必须对施工班组进行长条及拼花木 (楼)地板施涂清漆和打蜡工程施工书面技术和安全交底。了解设计意图，掌握油漆的品种、颜色。

5·8·3·2材料要求

(1)涂料:清漆 (醇酸清漆、聚氨脂清漆)、调合漆、熟桐油、清油、上光蜡、砂蜡等。

(2)稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精、漆片等。

(3)填充料:石膏、大白粉、地板黄、红土子、黑烟子、甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液等。

(4)催于剂:钻催干剂等液料。

(5)矿物颜料:要有较好的耐光、耐湿和耐老化性能的矿物颜料。

(6)质量要求:见表5·8·3·2。

溶剂型涂料中有害物质限量         表5.8.3.2

| 项目 |  | 限量值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硝基漆类 | 聚氨脂漆类 | 醇酸漆类 |
| 挥发性有机化合物（VOC）A/(g/L)≤ |  | 750 | 光泽（60°） ≥80，600 光泽（60°） ＜80，600 | 550 |
| 苯b(%) |  | 0.5 |  |  |
| 苯和二甲苯总和b/％≤ |  | 45 |  | 10 |
| 游离甲苯二异氰酸脂（TDI）C（％）≤ |  | — | 0.7 | — |
| 重金属漆（限色漆）（mg/kg）≤ | 可溶性铅 | 90 |  |  |
|  | 可溶性镉 | 75 |  |  |
|  | 可溶性铬 | 60 |  |  |
|  | 可溶性汞 | 60 |  |  |

具体测定方法详见《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001

5·8·3·3   主要工具 (表5·8·3.3)

每班组主要机具配备一览表          表5.6.3.3

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 功率容量 | 数量 | 性能 | 工种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆搅拌机 | JIZ－SD05 | 13A | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 2 | 空气压缩机 | VOA818 | 10匹 | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 3 | 单斗喷机 |  |  | 2 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 4 | 砂纸打磨机 |  |  | 4 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 5 | 开刀 |  |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 6 | 油刷 | 3寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 7 | 小油桶 | 5寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |

油刷、开刀、牛角板、拌合腻子槽子、半截大桶、油桶、小油桶、刮腻子板、克丝钳子、锤子、钻子、钢丝刷、铜丝箩、砂箩、小答帚、擦布、砂纸、排笔、棉丝、油勺、粉线包等。

5·8·3·4   作业条件

(1)室内浆活完、暖气设备安装完，并经过试水、试压没问题。

(2)应先做样板间。经质量部门检查鉴定合格后，再组织班组进行大面积施工。

(3)地板刨光后，经过验收符合质量标准，木踢脚板刨光交活。

(4)刷油漆涂料前必须将门窗玻璃全部安装好。

5·8，4   关键质量要点

5·8·4·1材料的关键要求

(1)应有使用说明、储存有效期和产品合格证，品种、颜色应符合设计要求。

(2)油漆、填充料、催干剂、稀释剂等材料选用必须符合室内环境污染控制规范 (国标GB50325－2001－3·3·2)要求。并具备国家环境检测机构出具的有关有害物资限量等级检测报告。

5·8·4，2   技术关键要求

(1)基层腻子应刮实、磨平达到牢固、无粉化、无起皮和裂缝。

(2)涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。

(3)有水房间应采用具有耐水性腻子。

(4)后一遍油漆必须在前一遍油漆干燥后进行。

5·8·4·3   质量关键要求

(1)残缺处应补齐腻子，砂纸打磨要到位。应认真按照规程和工艺标准去操作。

(2)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、无起皮和裂缝

(3)涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈

(4)一般油漆施工的环境温度不宜低于10℃，相对湿度不宜大于60％。

5·8·4·4职业健康安全关键要求

(1)涂刷作业时操作工人应配戴相应的劳动保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害工人的肺、皮肤等。

(2)施工时室内应保持良好通风，防止中毒和火灾发生。

5·8·4·5环境关键要求

(1)在施工过程中应符合 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001。

(2)每天收工后应尽量不剩油漆材料，剩余油漆不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、泊刷、棉纱等)按环保要求分类堆放、消纳。

5·8·5   施工工艺

5·8·5·1工艺流程

地板面清理－磨砂纸－刷清油－嵌缝、披腻子－磨砂纸－复找腻子－刷第一遍油漆－磨光－刷第二遍油漆－干后刷交活油

5·8·5，2   操作工艺

(1)木地板刷调和漆

1)地板面的处理:将表面的尘土、污物清扫干净，并将其缝隙内的灰砂剔扫干净。用1.5号木砂纸磨光，先磨踢脚板，后磨地板面，均应顺木纹打磨，磨至以手摸不扎手为好，然后用1号砂纸加细磨平、磨光，并及时将磨下的粉尘清理于净，节疤处点漆片修饰。

2）刷清油:清油的配合比以熟桐油:松香水=1:2.5较好，这种油较稀，可使油渗透到木材内部，防止木材受潮变形及增强防腐作用，并能使后道腻子、刷漆泊等能很好地与底层粘结。涂刷时应先刷踢脚，后刷地面，刷地面时应从远离门口一方退着刷。一般的房间可两人并排退刷，大的房间可组织多人一起退刷，使其涂刷均匀不甩接茬。

3)嵌、披腻子:先配出一部分较硬的腻子，配合比为石膏粉:熟桐油:水二20:7:50，其中水的掺量可根据腻子的软硬而定。用较硬的腻子来填嵌地板的拼缝，局部节疤及较大缺陷处，腻子干后，用1号砂纸磨平、扫净。再用上述配合比拌成较稀的腻子，将地板面及踢脚满刮一道。一室可安排两人操作，先刮踢脚，后刮地板，从里向外退着刮，注意两人接茬的腻子收头不应过厚。腻子干后，经检查，如有塌陷之处，再用腻子补平，等补腻子干后，用1号木砂纸磨平，并将面层清理干净。

4)刷第一遍调和漆:应顺木纹涂刷，阴角处不应涂刷过厚，防止皱折。待油漆干后，用1号木砂纸轻轻地打磨光滑，达到磨光又不将油皮磨穿为度。检查腻子有无缺陷，并复补腻子，此腻子应配色，其颜色应和所刷油漆颜色一致，干后磨平，并补刷油漆。

5)刷第二遍调和漆:待第一遍漆干后，满磨砂纸、清净粉尘后，刷第二遍调和漆。

6)刷第三遍交活漆调和漆:待第二遍调和漆干后，用磨砂纸磨光，清净粉尘，刷第三遍调和漆交活。

(2)木地板刷清漆

1)地板面处理:将地板面上的尘土及缝隙内的灰砂剔扫干净，用1.5号木砂纸打磨，应先磨踢脚后磨地面，顺木纹反复打磨，磨至光滑，再换用1号木砂纸加细磨平磨光，最后将磨下的粉尘清扫干净。

2)刷清油:用熟桐泊:松香水二1:2.5的比例调配，此清油较稀，并在清油内根据样板的颜色要求加人适当的颜料。刷油时先刷踢脚，后刷地面。一般房间可采用两人同时操作，从远离门口的一边退着刷，注意两人接茬处泊层不可重叠过厚，要刷匀。

3)嵌、披腻子:应先配制一部分较硬的石膏腻子，其配合比为石膏粉:熟桐油=20:7，水的用量根据实际所需腻子的软硬而增减。将拌好的腻子嵌填裂缝、拼缝，并修补较大缺陷处，应补好塞实。腻子干后，用1号砂纸磨平，并将粉尘清扫干净，在满刮一道腻子，腻子应根据样板颜色配兑，刮踢脚及地面。涂刷时，亦可安排两人同时操作，先刮踢脚，注意踢脚上下口的腻子收尽。然后刮地板，从里间外顺木纹刮，采用钢板刮板将腻子刮平，并及时将残余的腻子收尽。两人接搓时腻子不能重叠过厚，披腻子应分两次进行。头遍应顺木纹满刮一遍，干后，检查有无塌陷不平处，再用腻子补平，干后用1号砂纸磨平，清扫干净后，第二遍再满刮腻子一遍，要刮匀刮平，干后，用1号砂纸磨光，并将粉尘打扫干净。

4)刷油色:先刷踢脚，后刷地板。刷油要匀，接茬要错开，且涂层不应过厚和重叠，要将油色用力刷开，使之颜色均匀。

5)刷清漆三道:油色干后，用1号木砂纸打磨，并将粉尘用布擦净，即可涂刷清漆。先刷踢脚后刷地板，漆膜要涂刷厚些，待其干燥后有较稳定的光亮，干后，用0.5号砂纸轻轻打磨刷痕，不能磨穿漆皮，将粉尘清干净后，刷第二遍清漆，依此法再涂刷第三遍交活漆，刷后，要做好成品的保护工作，防止漆膜损坏。

(3)木地板刷漆片，打蜡出光。

1)地板面处理:清理地板上杂物，并扫净表面的尘土，用1号或1·5号木砂纸包裹木方按在地板上打磨，使其平整光滑，打磨时应先踢脚后地面。

2）润油粉:配合比为:大白粉:松香水:熟桐油=24:16:2,并按样板要求掺入适量颜料，油粉拌好后，用棉丝蘸上在地板及踢脚上反复揉擦，将木板面上的棕眼全部填满、填实。干后，用0号砂纸打磨，将刮痕、印痕打磨光滑，并用干布将粉尘擦净。

助刷漆片两遍:将漆片兑稀，根据需要掺加颜料，刷完。

干后修补腻子，其腻子颜色应与所刷漆片颜色相同，干后用0.5号木砂纸轻轻打磨，不应将漆膜磨穿。

4)再刷漆片两遍:涂刷时动作要快，注意收头、拼缝处不能有明显的接搓和重叠现象。

5)打蜡出光:用白色软布包光蜡，分别在踢脚和地板面上依次均匀地涂擦，要将蜡擦到均匀且不应涂擦过厚，稍干后，用干布反复涂擦使之出光。

(4)木地板刷聚氨醋清漆

1)地板面的处理:将板面及拼缝内的尘土清理干净，用1.5号木砂纸包木方顺木纹打磨，先踢脚、后边角，最后磨大面，要磨光。对油污点可用碎玻璃刮净后再磨砂纸，并用答帚打扫干净。

2)润油粉:按配合比大白粉:松香水:熟桐油=24:16:2，并按样板要求掺入颜料拌合均匀，将油粉依次均匀地涂擦在踢脚和地板面上，将棕眼及木纹内擦实、擦严，并将多余的油粉清干净。

另一种方法是润水粉:水粉的重量配合比为:大白粉:纤维素:颜料:水二14:1:1:18，依此比例将水粉拌匀，并依次均匀地反复涂擦木材表面，将木纹、棕眼擦平擦严。批刮腻子，干后用1号砂纸打磨干净。

3)刷第一遍聚氨酪清漆:待第一遍漆膜干后，用0.5号砂纸将刷纹布磨光滑，用潮布擦净晾干后即可涂刷第二遍清漆。

4)刷第三遍聚氨酪清漆:方法同上。

5·8.6  质量标准

5·8·6·1主控项目

(1)木地板油漆工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

(2)木地板油漆的颜色、光泽、图案应符合设计要求。

(3)木地板烫蜡、擦软蜡所使用的涂料品种、质量必须符合设计样品要求和有关标准的规定。严禁在施工过程中烫坏地板和损坏地面。

5·8·6.2   一般项目

(1)木地板混色油漆基本项目见表5·8·6·2-1。

木地板混色油漆基本项目       表5.8.6.2-1

| 项次 | 项目 | 中级油漆 | 高级油漆 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处无 | 无 | 观察 |
| 3 | 光亮和光滑 | 光亮、光滑均匀一致 | 光亮、光滑无挡手感 | 观察、手摸检查 |
| 4 | 刷纹 | 无明显刷纹 | 无刷纹 |  |
| 5 | 装饰线、分色线直线度允许偏差（mm） | 2 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

(3)木纹

中级油漆: 棕眼刮平，木纹清楚，高级油漆：棕眼刮平，木纹清晰。

(4)光亮和光滑

中级油漆: 光亮足、光滑；高级油漆：光亮柔和、光滑无挡手感。

(5)裹楞、流坠、皱皮

中级油漆: 大面及小面明显处无;高级油漆：无。

(6)颜色、刷纹

中级油漆: 颜色基本一致、无刷纹; 高级油漆:颜色一致，无刷纹。

5·8·7 成品保护

(1)每次涂刷油漆前，将窗台上尘土清理干净，并在刷油时将窗子关闭，预防风尘污染漆面。

(2)刷油前应将地板面清理干净。

(3)施工操作应连续进行，不可中途停止，防止涂层损坏和接茬明显不易修复。

(4)交活油刷好后应有人负责锁门，以保持地面洁净，如需进门施工，宜将地板用塑料薄膜等保护好，施工人员应穿软底鞋，严禁穿带钉鞋在地板上行走。

(5)严禁在交活后的地板面上随意剔凿、砸碰、推车和堆放杂物等，以免损坏地面。

(6)严禁在地板上带水作业，或用水浸泡地板。

(7)地板上落下砂浆等应及时清扫干净，防止磨损油漆面层。

5·8·8   安全环保措施

(1)高度作业超过2m应按规定搭设脚手架。施工前要进行检查是否牢固。使用的人字梯应四角落地，摆放平稳，梯脚应设防滑橡皮垫和保险链。人字梯上铺设脚手板，脚手板两端搭设长度不得少于2OCm，脚手板中间不得同时两人操作。梯子挪动时，作业人员必须下来，严禁站在梯子上踩高饶式挪动，人字梯顶部铰轴不准站人，不准铺设脚手板。人字梯应当经常检查，发现开裂、腐朽、楔头松动、缺档等，不得使用。

(2)油漆施工前应集中工人进行安全教育，并进行书面交底。

(3)施工现场严禁设油漆材料仓库，场外的油漆仓库应有足够的消防设施。

(4)施工现场应有严禁烟火安全标语，现场应设专职安全员监督保证施工现场无明火。

(5)每天收工后应尽量不剩油漆材料，剩余油漆不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、油刷、棉纱等)按环保要求分类消纳。

(6)现场清扫设专人洒水，不得有扬尘污染。打磨粉尘用潮布擦净。

(7)施工现场周边应根据噪声敏感区域的不同，选择低噪声设备或其他措施，同时应按国家有关规定控制施工作业时间。

(8)涂刷作业时操作工人应配戴相应的劳动保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害工人的肺、皮肤等。

(9)严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具。

(10)油漆使用后，应及时封闭存放，废料应及时清出室内，施工时室内应保持良好通风，但不宜过堂风。

5·8·9   质量记录

(1)材料应有合格证。

(2)工程验收应有质量验评资料。

5·9     美术涂饰施工工艺标准

5·9·1   总    则

5·9·1·1适用范围

本章适用于工业与民用建筑中室内混凝土表面和水泥砂浆、

混合砂浆抹灰表面施涂美术涂饰工程。

5·9·1·2   编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国国家标准GB50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(2)中华人民共和国国家标准GB50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(3)中华人民共和国国家标准GB50325－2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(4)中华人民共和国国家标准GB/T50326－2001《建设工程项目管理规范》

(5)中华人民共和国国家标准GB18581－2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

(6)《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》DBJOl－27－96

(7)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJOl一26一96

5·9·2   术语、符号

(1)交接检验

由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出

确认的活动。

(2)主控项目

建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性

作用的检验项目。

(3)一般项目

除主控项目以外的检验项目。

(4)基层

直接承受装饰装修施工的基底面层。

(5)溶剂型混色涂料

主要成膜物质是有机高分子合成树脂，·用有机溶剂稀释，再加入颜料及各类助剂加工而成的涂料。

(6)水溶性涂料

主要成膜物质是有水溶涂料合成树脂，有水稀释，加入颜料及助剂加工而成。

5，9·3   施工准备

5·9·3·1技术准备

了解设计要求，熟悉现场实际情况。施工前对施工班组进行书面技术和安全交底。

5·9·3·2   材料要求

(1)涂料:光油、清油、桐油、各色油性调和漆 (酯胶调和漆、酚醛调和漆、醇酸调和漆等)，或各色无光调和漆等;各色水溶性涂料。

(2)填充料:大白粉、滑石粉、石膏粉、双飞粉 (麻斯面)、地板黄、红土子、黑烟子、立德粉、竣甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液等。

(3)稀释剂:汽油、煤油、松香水、酒精、醇酸稀料等与油漆相应配套的稀料。

(4)各色颜料:应耐碱、耐光。

(5)质量要求:见表5·9·3·2-1一2。

溶剂型混色涂料质量、技术要求         表5.9.3.2-1

| 项目 |  | 限量值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硝基漆类 | 聚氨脂漆类 | 醇酸漆类 |
| 挥发性有机化合物（VOC）A/(g/L)≤ |  | 750 | 光泽（60°） ≥80，600 光泽（60°） ＜80，700 | 550 |
| 苯b(%) |  | 0.5 |  |  |
| 苯和二甲苯总和b/％≤ |  | 45 |  | 10 |
| 游离甲苯二异氰酸脂（TDI）C（％）≤ |  | — | 0.7 | — |
| 重金属漆（限色漆）（mg/kg）≤ | 可溶性铅 | 90 |  |  |
|  | 可溶性镉 | 75 |  |  |
|  | 可溶性铬 | 60 |  |  |
|  | 可溶性汞 | 60 |  |  |

具体测定方法详见《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001

水溶性内墙涂料质量、技术要求      表5.9.3.2-2

| 序号 | 性能项目 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一类 | 二类 |
| 1 | 容器中状态 | 无结块、沉淀和絮凝 |  |
| 2 | 粘度1）.s | 30～75 |  |
| 3 | 细度，μm | ≤100 |  |
| 4 | 遮盖力，g/m2 | ≤300 |  |
| 5 | 白度2），％ | ≥80 |  |
| 6 | 涂膜外观 | 平整，色泽均匀 |  |
| 7 | 附着力，％ | 100 |  |
| 8 | 耐水性 | 无脱落，起泡和皱皮 |  |
| 9 | 耐干擦性，级 | — | ≤1 |
| 10 | 耐洗刷性，次 | ≥300 | — |

5·9·3·3主要机具（表5.9.3.3）

每班组主要机具配备一览表          表5.6.3.3

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 功率容量 | 数量 | 性能 | 工种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆搅拌机 | JIZ－SD05 | 13A | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 2 | 空气压缩机 | VOA818 | 10匹 | 1 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 3 | 单斗喷机 |  |  | 2 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 4 | 砂纸打磨机 |  |  | 4 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 5 | 开刀 |  |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 6 | 油刷 | 3寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |
| 7 | 小油桶 | 5寸 |  | 10 | 良好 | 油工 | 按8～10人／班组计算 |

单斗喷枪、空气压缩机、油漆搅拌机、砂纸打磨机、高凳子、脚手板、半截大桶、小油桶、铜丝箩、橡皮刮板、钢皮刮板、答帚、腻子槽、开刀、刷子、排笔、砂纸、棉丝、擦布等。

5·9·3·4   作业条件

(1)墙面必须干燥，基层含水率不得大于6%—8%。

(2)墙面的设备管洞应提前处理完毕，为确保墙面干燥，各种穿墙孔洞都应提前抹灰补齐。

(3)门窗要提前安装好玻璃。

(4)施工前应事先做好样板间，经检查鉴定合格后，方可组织班组进行大面积施工。

(5)作业环境应通风良好，湿作业已完成并具备一定的强度，周围环境比较干燥。

(6)冬期施工油漆涂料工程，应在采暖条件下进行，室温保持均衡，一般室内温度不宜低于10℃，相对湿度为60%，并不得突然变化。同时应设专人负责测试温度和开关门窗，以利通风排除湿气。

5·9·4   关键质量要点

5·9·4·1材料的关键要求

(1)应有使用说明、储存有效期和产品合格证，品种、颜色应符合设计要求。

(2)油漆、涂料、填充料、催干剂、稀释剂等材料选用必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》   (GB50325－2001－3·3·2）要求。并具备有关国家环境检测机构出具的有关有害物资限量等级检测报告。

5·9·4·2技术关键要求

(1)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、无起皮和裂缝。

(2)水溶性、溶剂型涂饰应涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。

(3)有水房间应采用具有耐水性腻子。

(4)后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行。

5·9·4·3   质量关键要求

(1)残缺处应补齐腻子，砂纸打磨到位。应认真按照规程和工艺标准去操作。

(2)基层·腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、无起皮和裂缝。

(3)水溶性、溶剂型涂饰应涂刷均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。

(4)一般涂料、油漆施工的环境温度不宜低于lO℃，相对湿度不宜大于60％。

5·9·4·4   职业健康安全关键要求

(1)涂刷作业时操作工人应配戴相应的保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害肺、皮肤等。

(2)施工时室内应保持良好通风，防止中毒和火灾发生。

5·9·4·5   环境关键要求

(1)在施工过程中应符合 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2001。

(2)每天收工后应尽量不剩油漆材料，不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、油刷、棉纱等)按环保要求分类消纳。

(3)施工时室内应保持良好通风。

5·9·5   施工工艺

5·9·5·1工艺流程

清理基层－弹水刷底油（浆）－刮腻子－砂纸磨光－涂饰调和漆（涂刷色浆）－漏、滚花、做木纹、套色－划线

5，9·5·2   操作工艺

(1)油漆美术涂饰

1)套色花饰施工

套色花饰，亦称假壁纸、仿壁纸油漆。它是在墙面涂饰完油漆的基础上进行的。用特制的漏花板，按美术图案 (花纹或动物图像)的形式，有规律地将各种颜色的油漆喷 (刷)在墙面上。这种美术涂饰用于宾馆、会议室、影剧院以及高级住宅等抹灰墙面上，建筑艺术效果很好，给人们以柔和、舒适之感觉。

套色花饰涂饰施工工艺流程：

清理基层－弹水平线－刷底油（清油）－刮腻子－砂纸磨光－刮腻子－砂纸磨光－弹分色线（俗称方子）－涂饰调和漆－再涂饰调合漆－漏花（几种色漏几遍）－划线

2)滚花涂饰施工

滚花涂饰是在一般油漆工程己完成，以面层油漆为基础进行的。

滚花涂饰施工工艺流程

基层清理－涂饰底漆－弹线－滚花－划线

3)仿木纹涂饰施工

仿木纹亦称木丝，一般是仿硬质木材的木纹。在涂饰美术装饰工程中，常把人们最喜爱的几种硬质木材的花纹，如黄菠萝、水曲柳、榆木、核桃秋等，通过艺术手法用油漆把它涂到室内墙面上，花纹如同镶木墙裙一样，在门窗上亦可用同样的方法涂仿木纹。仿木纹美术涂饰多用于宾馆和影剧院的走廊、休息厅，也有用在高级饭店及住宅工程上。

仿木纹涂饰施工工艺流程:

清理基层－弹水平线－涂刷清油－刮腻子－砂纸磨光－刮色腻子－砂纸磨光－涂饰调合漆－再涂饰调和漆－弹分格线－刷面层油－做木纹－用干刷轻扫－划分格线－涂饰清漆

4)仿石纹涂饰施工

仿石纹是一种高级油漆涂饰工程。在装饰工程中，亦称假大理石或油漆石纹。用丝棉经温水浸泡后，拧去水分，用手甩开使之松散，以小钉挂在墙面上，并将丝棉理成如大理石的各种纹理状。适用于宾馆、俱乐部、影剧院大厅、会议室、大型百货商店、饭店等抹灰墙面上。大部分是作为墙裙，也有的是用于室内、门厅的柱子上。石纹种类很多，其中以大理石纹为最，如汉白玉、浅黄、浅绿、紫红、黑色大理石等，也有做成花岗石纹的。

(A)各色大理石

油漆的颜色一般以底色油漆的颜色为基底，再喷涂深、浅2色。喷涂的顺序是浅色+深色+白色，共为3色。常用的颜色为浅黄、深绿2种，也有用黑色、咖啡色和翠绿色等。喷完后即将丝棉揭去，墙面上即显出大理石纹。可做成浅绿色底墨绿色花纹的大理石，亦可做成浅棕色底深棕色花纹和浅灰色底黑色花纹大理石等，待所喷的油漆干燥后，再涂饰一遍清漆。

(B)粗纹大理石

在底层涂好白色油漆的面上，再涂饰一遍浅灰色油漆，不等干燥就在上面刷上黑色的粗条纹，条纹要曲折不能端直。在油漆将干而又末干时，用干净刷子把条纹的边线刷混，刷到隐约可见，使两种颜色充分调和，干后再刷一遍清漆，即成粗纹大理石纹。

仿石纹涂饰施工工艺流程:

清理基层－涂刷底油（清油再加少量松节油）－刮腻子－砂纸磨光－刮腻子－砂纸磨光－涂饰二遍调合漆－喷涂三遍色－划色线－涂饰清漆

(C)施工要点

应在第一遍涂料表面上进行。

待底层所涂清油干透后，刮两遍腻子，磨两遍砂纸，拭掉浮粉，再涂饰两遍色调合漆，采用的颜色以浅黄或灰绿色为好。色调合漆干透后，将用温水浸泡的丝棉拧去水分，再甩开，使之松散，以小钉子挂在油漆好的墙面上，用手整理丝棉成斜纹状，如石纹一般，连续喷涂三遍色，喷涂的顺序是浅色、深色而后喷白色。

油色喷涂完成后，须停10－2Omin即可取下丝棉，待喷涂的石纹干后再行划线，等线干后再刷一遍清漆。

5)涂饰鸡皮皱施工

鸡皮皱是一种高级油漆涂饰工程。在东北城市的高级建筑物室内装饰广泛采用。它的皱纹美丽、疙瘩均匀，可做成各种颜色，具有隔声、协调光的特点 (有光但不反射)，给人以舒适感。适用于公共建筑及民用建筑的室内装饰，如休息室、会客室、办公室和其他高级建筑物的抹灰墙面上，也有涂饰在顶棚上的。

涂饰鸡皮皱施工工艺流程:

清理基层－涂刷底油（清油）－刮腻子－砂纸磨光－刮腻子－砂纸磨光－刷调合漆－刷鸡皮皱油－拍打鸡皮皱纹

施工要点:

(A)在涂饰好油漆的底层上涂上拍打鸡皮皱纹的油漆，其配合比十分重要，否则拍打不成鸡皮皱纹。目前常用的配合比(质量比)为:清油:大白粉:双飞粉 (麻斯面):松节油二15:26:54:5。也可由试验确定。

(B)涂饰面层的厚度约为1.5一2.0㎜山比一般涂饰的油漆要厚一些。涂饰鸡皮皱油漆和拍打鸡皮皱纹是同时进行的，应由2人操作，即前面1人涂饰，后面1人随着拍打。拍打的刷子应平行墙面，距离2Ocm左右，刷子一定要放平，一起一落，拍击成稠密而撤布均匀的疙瘩，犹如鸡皮皱纹一样。

6)涂饰墙面拉毛施工

(A)腻子拉毛施工

在腻子干燥前，用毛刷拍拉腻子，即得到表面有平整感觉的花纹。

施工要点:

墙面底层要做到表面嵌补平整。

用血料腻子加石膏粉或滑石粉，亦可用熟桐油菜胶腻子，用钢皮或木刮尺满批。石膏粉或滑石粉的掺量，应根据波纹大小由试验确定。

要严格控制腻子厚度，一般办公室、卧室等面积较小的房间，腻子的厚度不应超过5mm;公共场所及大型建筑的内墙墙面，因面积大，拉毛小了不能明显看出，腻子厚度要求20－3Omm，这样拉出的花纹才大。腻子厚度应根据波纹大小，由试验来确定。

不等腻子干燥，立即用长方形的猪鬃毛刷拍拉腻子，使其头部有尖形的花纹。再用长刮尺把尖头轻轻刮平，即成表面有平整感觉的花纹。或等平面干燥后，再用砂纸轻轻磨去毛尖。批腻子

和拍拉花纹时的接头要留成弯曲状，不得留得齐直，以免影响美观。

根据需要涂饰各种油漆或粉浆。由于拉毛腻子较厚，干燥后吸收力特别强，故在涂饰泊漆、粉浆前必须刷清油或胶料水润滑。涂饰时应用新的排笔或泊刷，以防流坠。

(B)石膏油拉毛施工

石膏泊满批后，用毛刷紧跟着进行拍拉，即形成高低均匀的毛面，称为石膏油拉毛。

施工要点:

基层清扫干净后，应涂一遍底油，以增强其附着力和便于操作。

底油干后，用较硬的石膏油腻子将墙面洞眼、低凹处及门窗边与墙间的缝隙补嵌平整，腻子干后，用铲刀或钢皮刮去残余的腻子。

批石膏油，面积大可使用钢皮或橡皮刮板，也可以用塑料板或木刮板;面积小，可用铲刀批刮。满批要严格控制厚度，表面要均匀平整。剧院、娱乐场、体育馆等大型建筑的内墙一般要求大拉毛，石膏油应批厚些，其厚度为15－25mm，办公室等较小房间的内墙，一般为小拉毛，石膏油的厚度应控制在5mm以下。

石膏油批上后，随即用腰圆形长猪鬃刷子捣到、捣匀，使石膏油厚薄一致。紧跟着进行拍拉，即形成高低均匀的毛面。

如石膏泊拉毛面要求涂刷各色油漆时，应先涂刷1遍清泊，由于拉毛面涂刷困难;最好采用喷涂法，应将泊漆适当调稀，以便操作。

石膏必须先过箩。石膏油如过稀，出现流淌时，可加人石膏粉调整。

(2)水性涂料美术粉饰

1)套色漏花墙粉饰施工

套色漏花墙俗称假壁纸。其效果与油漆美术涂饰中的套色花饰相同，所不同的是采用涂料粉饰。一般用于宾馆、影剧院、高级饭店的客房、会议室、俱乐部和住宅的卧室及会客室等。

套色漏花墙的施工工艺流程:

清理基层－涂刷底浆－弹线－涂刷色浆－漏花－划线

注意事项:

漏花前，应仔细检查漏花的各色图案版有无损伤。

图案花纹的颜色须试配，使之深浅适度、协调柔和，并有立体感。

漏花时，图案版必须找好垂直，第一遍色浆干透再上第二遍色浆，以防混色。多套色者依此类推，多套色的漏花版要对准，以保持各套颜色严密，不露底子。

配料稠度适宜，过稀易流淌，污染墙面;过干则易堵喷嘴。

2）滚花粉饰施工

用麻袋片、毛巾、粗布蘸配好的色浆，在墙面上滚成石头花纹状。适用于一般住宅及公共建筑。

滚花粉饰施工工艺流程:

清理基层－涂刷底浆－弹线－涂刷色浆－滚花－划线

3)喷点色墙施工

用毛刷子蘸色浆甩到墙面上，使墙面均匀地散布多色斑点，如同绒布一般。用于住宅的卧室及宾馆、饭店、影剧院等室内粉饰。

喷点色墙施工工艺流程:

清理基层－涂刷底浆－弹线－涂刷色浆－喷点划线

注意事项:

喷点用的浆，一般分为3色，并须喷3遍。

浆中须掺适量的豆浆或啤酒，也可掺适量的胶水，并应掺适量的双飞粉 (麻斯面)。

5·9.6质量标准

5·9·6·1主控项目

(1)美术涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计和国家、行业现行规范规定的标准要求。

(2)美术涂饰工程的套色、花纹、图案应符合设计要求。

(3)美术涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏刷、透底、起皮、掉粉和返锈。

(4)美术涂饰工程的基层处理应符合:

1)新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰前应刷抗碱封闭底漆。

2)旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂。

3)混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8％;涂刷乳液型时，含水率不得大于8％。木材基层的含水率不得大于8％。

4)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝;内墙腻子的粘结强度应符合 《建筑室内用腻子》(JG/T3049)的规定。

5)厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。

(5)所选用涂料、胶粘剂等材料必须有产品合格证及总挥发性有机物 (TVOC)和游离甲醛、苯含量检测报告。

5·9·6·2一般项目（表5.9.6.2-1～2）

混凝土及抹灰表面油漆美术涂饰工程基本项目     表5.9.6.2-1

| 项次 | 项目 | 中级涂饰 | 高级涂饰 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花色 | 均匀 | 均匀 | 观察 |
| 2 | 光泽 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 3 | 裹棱、流坠、皱皮 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 4 | 装饰线、分色直线度允许偏差（mm） | 2 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

注：无光色漆不检查光泽。

室内水性涂料美术粉饰工程基本项目     表5.9.6.2-2

| 项次 | 项目 | 中级涂饰 | 高级涂饰 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 3 | 流坠、疙瘩 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 4 | 装饰线、分色直线度允许偏差（mm） | 2 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

(1)美术涂饰表面应洁净，不得有流坠现象。

(2)仿花纹涂饰的饰面应具有被模仿材料的纹理。

(3)套色涂饰的图案不得移位，纹理和轮廓应清晰。

5·9·7 成品保护

(1)进行操作前将不进行喷涂的门窗及其他相关的部位遮挡好。

(2)喷涂完的墙面，随时用木板或小方木将口、角等处保护好，防止碰撞造成损坏。

(3)涂裱工刷漆时，严禁蹬踩已涂好的涂层部位 (窗台)，防止小油桶碰翻涂漆污染墙面。

(4)刷 (喷)浆工序与其他工序要合理安排，避免刷 (喷)后其他工序又进行修补工作。

(5)刷 (喷)浆前应对己完成的地面面层进行保护，严禁落浆造成污染。

(6)移动浆桶、喷浆机等施工工具时严禁在地面上拖拉，防止损坏地面的面层。

(7)浆膜干燥前，应防止尘土沾污和热气侵袭。

(8)拆架子或移动高凳子应注意保护好己刷浆的墙面。

(9)浆活完工后应加强管理，认真保护好墙面。

5·9·8   安全环保措施

(1)涂料施前，应检查脚手架、马凳等是否牢固。

(2)涂料施工前应集中工人进行安全教育，并进行书面交底。

(3)施工现场严禁设油漆材料仓库，场外的油漆仓库应有足够的消防设施。

(4)施工现场应有严禁烟火安全标语，现场应设专职安全员监督保证施工现场无明火。

(5)每天收工后应尽量不剩油漆材料，剩余涂料不准乱倒，应收集后集中处理。废弃物 (如废油桶、油刷、棉纱等)按环保要求分类消纳。

(6)现场清扫设专人洒水，不得有扬尘污染。打磨粉尘用潮布擦净。

(7)施工现场周边应根据噪声敏感区域的不同，选择低噪声设备或其他措施，同时应按国家有关规定控制施工作业时间。

(8)涂刷作业时操作工人应配戴相应的保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害工人的肺、皮肤等。

(9)严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具。

(10)涂料使用后，应及时封闭存放，废料应及时清出室内，施工时室内应保持良好通风，但不宜过堂风。

5·9·9   质量记录

(1)材料应有合格证、环保检测报告。

(2)工程验收应有质量验评资料。