ZJQ00－SG－001－2003

10     幕 墙 工 程

10·1     玻璃幕墙工程施工工艺标准

10.1·1   ，总    则

(1)为了使玻璃幕墙工程做到安全可靠、实用美观和经济合理，制定本标准。

(2)本标准适用于非抗震设计或6一8度抗震设计的民用建筑玻璃幕墙 (以下简称玻璃幕墙)工程的制作、安装施工及验收。

(3)幕墙工程的设计、制作和安装施工的全过程应实行质量控制，幕墙工程的制作与安装施工企业，应制订内部质量控制标准。

(4)玻璃幕墙的材料、设计、制作和安装施工及验收，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

(5)编制参考标准、规范及相关资料:《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJlO2—96);《点支式玻璃幕墙工程技术规程》(CECS127:2001);《建筑幕墙》(JG3035);《玻璃幕墙工程技术规范应用手册》(中国建筑工业出版社出版，陈建东主编);《建筑幕墙工程手册》(中国建筑工业出版社出版，赵西安编著);《幕墙工程施工手册》(中国计划出版社)。

10·1·2   术    语

(1)建筑幕墙

由金属构架与面板组成的、可相对于主体结构有微小位移的建筑外维护结构。

(2)玻璃幕墙

面板为玻璃的建筑幕墙。

(3)明框玻璃幕墙

金属框架构件显露在面板外表面的有框玻璃幕墙。

(4)半隐框玻璃幕墙

金属框架竖向或横向构件显露在面板外表面的有框玻璃幕墙。

(5)隐框玻璃幕墙

金属框架构件全部不显露在面板外表面的有框玻璃幕墙。

(6)全玻幕墙

由玻璃板和玻璃肋构成的玻璃幕墙。

(7)点支承玻璃幕墙

由玻璃面板、点支承装置与支承结构构成的玻璃幕墙。

(8)玻璃面板

玻璃幕墙中直接承受外部作用并将其传递给支承结构的玻璃板材。

(9)支承装置

玻璃面板与文承结构或主体结构之间的连接装置。它由连接件和爪件组成。

(10)支承结构

连接支承装置与主体结构和结构体系。

(11)组合幕墙

由玻璃、金属、石材等不同面板组成的建筑幕墙。

(12)斜建筑幕墙

与水平面成大于75°小于90°角的建筑幕墙。

(13)单元式建筑幕墙

将面板、横梁、立柱在工厂组装为幕墙单元，以幕墙单元形式在现场完成安装施工的有框幕墙。

(14)小单元建筑幕墙

由金属副框、各种单块板材，采用金属挂钩与立柱、横梁连接的可拆装的建筑幕墙。

(15)硅酮结构密封胶

玻璃幕墙中用于玻璃与金属构件、玻璃板与玻璃板、玻璃板与玻璃肋之间结构用的硅酮粘结材料，简称硅酮结构胶。

(16)硅酮建筑密封胶

幕墙嵌缝用的硅酮密封材料，又称耐侯胶。

(17)双面胶带

控制结构胶的设计位置和截面尺寸用的双面涂胶的聚胺基甲酸乙脂和聚乙烯低发泡材料。

(18)双金属腐蚀

由不同的金属接或其他电子导体作为电极而形成的电偶腐蚀。

(19)相容性

黏结密封材料之间或与其他材料接触时，相互不产生有害物理、化学反应的性能。

10·1·3   基本规定

(1)玻璃幕墙工程必须由具有资质的单位迸行二次设计，并出具完整的施工设计文件。

(2)玻璃幕墙工程设计不得影响建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体结构改动或增加荷载时，必须由原设计结构单位或具备相应资质的设计单位查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行检验、确认。

(3)玻璃幕墙工程所使用的结构粘结材料是硅酮结构密封胶，其性能必须符合《建筑硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定。硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。

(4)玻璃幕墙的框架与主体结构预埋件的连接，立柱与横梁的连接及幕墙板的安装必须符合设计要求，安装必须牢固。

(5)玻璃幕墙工程应由施工单位编制单项施工组织设计。

(6)施工单位应遵守有关环境保护的法律、法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废气物、噪声、震动等对周围环境造成的污染和危害。

(7)玻璃幕墙工程必须有隐蔽验收记录。

10·1·4   施工准备

10·1，4·1技术准备

(1)熟悉与审查施工图纸

1)审查设计图纸是否完整、齐全。

2)审查设计图纸与说明书在内容上是否一致，以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。

3)审查建筑图、结构图与幕墙设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致，技术要求是否正确。

4)进行现场检查，确认土建施工质量是否满足幕墙施工的要求。

5)审查幕墙工程的生产工艺流程和技术要求。

6)复核幕墙各组件的强度、刚度和稳定性是否满足要求;审查设计图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的幕墙分项，明确现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求，拟采取可行的技术措施加以保证。

7)明确工期，分期分批施工或交付使用的顺序和时间;明确工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期。

8)明确建设、设计、土建和施工单位之间的协作、配合关系;明确建设单位可以提供的施工条件。

(2)原始资料调查分析

1)自然条件调查分析:气温、雨、雪、风和雷电及沙尘暴等情况;冬雨季的期限等情况。

2)技术经济条件调查分析:当地可利用的地方材料状况;甲供材料状况;地方能源和交通运输状况;地方劳动力和技术水平状况;当地生活供应、教育和医疗卫生状况;当地消防、治安、环保状况等。

(3)编制施工图预算和施工预算。

(4)编制施工组织设计。

(5)分别由设计单位对幕墙施工单位，幕墙施工单位技术人员对安装人员进行技术交底。

10·1·4·2   材料要求

(1)外观及质量要求

1)一般规定

(A)玻璃幕墙所选用的材料应符合国家现行产品标准的规定，同时应有出厂合格证、质保书及必要的检验报告。

(B)玻璃幕墙材料应选用耐气候性的材料，金属材料和零配件除不锈钢外，钢材应进行表面热镀锌处理或采取其他有效防腐措施，铝合金应进行表面阳极氧化处理或其他表面处理。

(C)玻璃幕墙的材料应采用不燃烧性材料或难燃烧性材料。

(E)硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶必须有与所接触材料的相容性试验报告。橡胶条应有成分分析报告和保质年限证书。

(G)幕墙所使用的低发泡间隔双面胶带，应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJlO2—96)的有关规定。

2)铝合金及铝材材料

(A)玻璃幕墙采用的铝合金型材应符合现行国家标准 《铝合金建筑型材》(GB／T5237)中规定的高精级和《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》(GB8013)的规定;铝合金的表面处理层厚度和材质应符合现行国家标准 《铝合金建筑型材》(GB／T5237·2一5237.5)的有关规定。

(B)与玻璃幕墙配套用铝合金门窗应符合铝合金门窗现行国家标准的规定。

3)玻璃

(A)玻璃幕墙采用玻璃的外观质量和性能应符合各种玻璃现行国家标准的规定 (如钢化玻璃应符合 《钢化玻璃》GB9963的规定)。

(B)当玻璃幕墙采用热反射镀膜玻璃时，应采用真空磁控阴极溅射镀膜玻璃或在线热喷涂镀膜玻璃。用于热反射镀膜玻璃的浮法玻璃的外观质量和技术指标，应符合现行国家标准《浮法玻璃》GBl1614中的优等品或一等品规定。

(C)热反射镀膜玻璃的外观质量应符合下列要求:

热反射镀膜玻璃尺寸的允许偏差应符合表10·1·4·2-1的规定。

热反射镀膜玻璃尺寸的允许偏差       表10·1·4·2-1

| 玻璃厚度 | 玻璃尺寸及允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤2000×2000 | ≥2440×3300 |
| 4、5、6 | ±3 | ±4 |
| 8、10、12 | ±4 | ±5 |

热反射镀膜玻璃的光学性能应符合设计要求。

热反射镀膜玻璃的外观质量应符合表10.1.4.2-2的规定。

热反射镀膜玻璃的外观质量           表10.1.4.2-2

|  |  | 等级划分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 针眼 | 直径≤1.2mm | 不允许集中 | 集中的每平方米允许2处 |  |
|  | 1.2mm＜直径≤1.6mm 每平方米允许数 | 中部不允许 75mm边部3处 | 不允许集中 |  |
|  | 1.6mm＜直径≤2.5mm 每平方米允许数 | 不允许 | 75mm边部4处 中部2处 | 75mm边部8处 中部3处 |
|  | 直径＞2.5mm | 不允许 |  |  |
|  | 斑纹 | 不允许 |  |  |
| 斑点 | 1.6mm＜直径≤2.5mm 每平方米允许数 | 不允许 | 4 | 8 |
| 划伤 | 0.1mm≤宽度≤0.3mm 每平方米允许数 | 长度≤50mm 4 | 长度≤100mm 4 | 不限 |
|  | 宽度＞0.3mm 每平方米允许数 | 不允许 | 宽度＜0.4mm 长度≤100mm 1 | 宽度＜0.8mm 长度≤100mm 2 |

(D)玻璃幕墙采用中空玻璃时，除应符合现行国家标准《中空玻璃》GB11044的有关规定外，尚应符合下列要求:

玻璃幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃的密封胶应采用聚硫密封胶和丁基密封腻子;半隐框和隐框幕墙的中空玻璃的密封胶应采用硅酮结构密封胶和丁基密封腻子。

玻璃幕墙中空玻璃的干燥剂宜采用专用设备装填。

(E)玻璃幕墙采用夹层玻璃时，应采用聚乙烯醇缩丁醛(PAR)胶片干法加工合成的夹层玻璃。

(F)所有幕墙玻璃应进行边缘处理。

4)钢材

(A)玻璃幕墙采用的不锈钢宜采用奥氏体不锈钢，不锈钢的技术要求应符合下列现行国家标准的规定:

《不锈钢冷轧钢板》(GB/T3280);

《不锈钢棒》(GB/T1220);

《不锈钢冷加工钢棒》(GB/T4226);

《不锈钢和耐热钢冷轧带钢》(GB/T4239);

《不锈钢热轧钢板》(GB/T4237);

《冷顶锻用不锈钢丝》(GB/T4232);

《形状和位置公差末注公差值》(GB/T3280);

(B)玻璃幕墙采用碳素结构钢和低合金结构钢的技术要求应符合下列现行国家标准的规定:

《碳素结构钢》(GB/T700);

《优质碳素结构钢》(GB/T699);

《合金结构钢》(GB/T3077);

《低合金高强度结构钢》(GB/T1591);

《碳素结构和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》   (GB/T912);

《碳素结构和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》   (GB/T3274);

《结构用冷弯空心型钢尺寸、外型、重量及允许偏差》(GB/T6728);

《冷拔无缝异型钢管》(GB/T3094);

《高耐候结构钢》(GB/T4171);

《焊接结构用耐候钢》(GB/T4172);

(C)幕墙高度超过40m时，钢构件宜采用高耐候结构钢，并应在其表面涂刷防腐涂料。

(D)钢构件采用冷弯薄壁型钢时，除应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018—2002)的有关规定外，其壁厚不得小于3·5mm，承载力应进行验算，表面处理应符合现行国家标准 《钢结构工程施工质量验收规范》   (GB50205—2001)的有关规定。

(E)玻璃幕墙采用的标准五金件应符合铝合金门窗标准件现行国家行业标准的规定。

(F)玻璃幕墙采用的非标准五金件应符合设计要求，并应有出厂合格证。同时应符合现行国家标准《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》(GB/T3098.6)和《紧固件机械性能不锈钢螺帽》(GB/T3098.15)的规定。

5)建筑密封材料

(A)玻璃幕墙采用的橡胶制品宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶;密封胶条应为挤出成型，橡胶块应为压模成型。

(B)密封胶条的技术要求应符合国家现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJlO2—96)的规定。

(C)玻璃幕墙采用的聚硫密封胶应具有耐水、耐溶剂和耐大气老化性，并应有低温弹性、低透气性等特点。其性能应符合现行行业标准《中空玻璃用弹性密封剂》(JC486)的规定。

(D)玻璃幕墙采用的氯丁密封胶性能应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ1O2—96)的规定。

(E)玻璃幕墙应采用中性硅酮耐候密封胶，其性能应符合表10·1·4·2-3的规定。

玻璃幕墙应采用中性硅酮耐候密封胶性能           表10·1·4·2-3

| 项目 | 性能 |
| --- | --- |
|  | 金属幕墙用 |
| 表干时间 | 1～1.5h |
| 流淌性 | 无流淌 |
| 初期固化时间（≥25℃） | 3d |
| 完全固化时间（相对湿度≥50％，温度25±2℃ | 7～14d |
| 邵氏硬度 | 20～30 |
| 极限拉伸强度 | 0.11～0.14Mpa |
| 固化后的变位承受能力 | 25%≤δ≤50% |
| 撕裂强度 | 3.8N/mm |
| 施工温度 | 5～48℃ |
| 有效期 | 9～12个月 |

(F)结构硅酮密封胶应采用高模数中性胶;硅酮结构密封胶分单组份和双组份，其性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定。其性能应符合表10·1，4·2-4的规定。

结构硅酮密封胶的性能           表10.1.4.2-4

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中性双组份 | 中性单组份 |
| 有效期 | 18月 | 9～12月 |
| 施工温度 | 10～30℃ | 5～48℃ |
| 使用温度 | -48～88℃ |  |
| 操作时间 | ≤30min |  |
| 表干时间 | ≤3h |  |
| 初步固化时间（25℃） | 7d |  |
| 完全固化时间 | 14～21d |  |
| 邵氏硬度 | 35～45度 |  |
| 粘结拉伸强度（H型试件） | ≥0.7N/mm2 |  |
| 延伸率（哑铃型） | ≥100% |  |
| 粘结破坏（型试件） | 不允许 |  |
| 内聚力（母材）破坏力 | 100％ |  |
| 剥离强度（B模） | 5.6～8.7N/mm（单组份） |  |
| 撕裂强度（B模） | 4.7N/mm |  |
| 抗臭氧及紫外线拉伸强度 | 不变 |  |
| 污染和变色 | 无污染、无变色 |  |
| 耐热性 | 150℃ |  |
| 热失重 | ≤10％ |  |
| 流淌性 | ≤2.5mm |  |
| 冷变形（蠕变） | 不明显 |  |
| 外观 | 无龟裂、无变色 |  |
| 完全固化后的变位承受能力 | 12.5％≤δ≤50% |  |

(G)硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶应有质保年限的保证书，并在有效期内使用。过期的密封胶不得使用。

6)硅酮密封胶接触时必须相容，低发泡间隔双面胶带

(A)根据玻璃幕墙的风荷载、高度和玻璃的大小，可选用低发泡间隔双面胶带。

(B)当玻璃幕墙风荷载大于1·8N/m2时，宜选用中等硬度的聚胺基甲酸乙醇低发泡间隔双面胶带。

(C)当幕墙风荷载小于或等于1·8N/m2时，宜选用聚乙烯低发泡间隔双面胶带。

7)其他材料

(A)玻璃幕墙可采用聚乙烯发泡材料作填充材料，其密度不应小于0·037g/cm3。

(B)聚乙烯发泡填充材料的性能应符合现行行业标准 《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJlO2—96)的规定。

(C)玻璃幕墙宜采用岩棉、矿棉、玻璃棉、防火板等不燃烧性或难燃烧性材料作隔热保温材料，同时应采用铝箔或塑料薄膜包装的复合材料，作为防水和防潮材料。

(D)在不同金属材料之间，除不锈钢外应加设耐热的硬质有机材料垫片。玻璃幕墙立柱与横梁之间的连接处，宜加设橡胶片，或留出lmm孔隙。

(2)主要材料主要性能试验方法:

1)不锈钢和钢材主要性能试验方法应符合下列现行国家标准的规定:

《金属弯曲试验方法》(GB/T232);

《金属拉伸试验方法》(GB/T228)

2)密封胶条主要性能试验方法应符合下列现行国家标准的规定:

《硫化橡胶或热塑橡胶撕裂强度的测定》(GB/T529);

《硫化橡胶邵尔A硬度试验方法》(GB/T531);

《硫化橡胶密度的测定》(GB/T533);

10，1·4·3   主要机具设备

双头切割机、单头切割机、冲床、铣床、钻床、锣样机、组角机、打胶机、玻璃磨边机、空压机、吊篮、卷扬机、电焊机、水准仪、经纬仪、胶枪、玻璃吸盘等。

10·1·4·4   作业条件

(1)主体结构完工，并达到施工验收规范的要求，现场清理干净，幕墙安装应在二次装修之前进行。

(2)可能对幕墙施工环境造成严重污染的分项工程应安排在幕墙施工前进行。

(3)应有土建移交的控制线和基准线。

(4)幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设。

(5)吊篮等垂直运输设备安设就位。

(6)脚手架等操作平台搭设就位。

(7)幕墙的构件和附件的材料品种、规格、色泽和性能应符合设计要求。

(8)施工前应编制施工组织设计。

10·1·5   材料和质量要求

10·1·5·1材料的关键要求

(1)玻璃幕墙工程中使用的材料必须具备相应的出厂合格证、质保书和检验报告。

(2)玻璃幕墙工程中使用的铝合金型材，其壁厚、膜厚、硬度和表面质量必须达到设计及规范要求。

(3)玻璃幕墙工程中使用的钢材，其壁厚、长度、表面涂层厚度和表面质量必须达到设计及规范要求。

(4)玻璃幕墙工程中使用的玻璃，其品种型号、厚度、外观质量、边缘处理必须达到设计及规范要求。

(5)玻璃幕墙工程中使用的硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶及密封材料，其相容性、粘结拉伸性能、固化程度必须达到设计及规范要求。

10·1·5·2   技术关键要求

(1)安装前对构件加工精度进行检验，检验合格后方可进行上墙安装;

(2)安装前作好施工准备工作，保证安装工作顺利进行;

(3)预埋件安装必须符合设计要求，安装牢固，严禁歪、斜、倾。安装位置偏差控制在允许范围以内;

(4)严格控制放线精度;

(5)幕墙立柱与横梁安装应严格控制水平、垂直度以及对角线长度，在安装过程中应反复检查，达到要求后方可进行玻璃的安装;

(6)玻璃安装时，应拉线控制相邻玻璃面的水平度、垂直度及大面平整度;用木模板控制缝隙宽度，如有误差应均分在每一条缝隙中，防止误差积累;

(7)进行密封工作前应对密封面进行清扫，并在胶缝两侧的玻璃上粘贴保护胶带，防止注胶时污染周围的玻璃面;注胶应均匀、密实、饱满，胶缝表面应光滑;同时应注意注胶方法，防止产生气泡，避免浪费;

(8)清扫时应选用合适的清洗溶剂，清扫工具禁止使用金属物品，以防止擦伤玻璃或构件表面。

10·1·5·3   质量关键要求

施工过程中质量控制要点如下:

(1)预埋件和锚固件:位置;施工精度;固定状态;有无变形、生锈;防锈涂料是否完好。

(2)连接件:安装部位;加工精度;固定状态;防锈处理;垫片是否安放完毕。

(3)构件安装:安装部位;加工精度，安装后横平竖直、大面平整;螺栓、铆钉安装固定;外观:色调、色差、污染、划痕;功能:雨水泄水通路、密封状态;防锈处理。

(4)五金件安装:安装部位;加工精度;固定状态;外观。

(5)密封胶嵌缝:注胶有无遗漏;施工状态;胶缝品质、形状、气泡;外观、色泽;周边污染。

(6)安装前幕墙应进行气密性、水密性及风压性能试验，并达到设计及规范要求。

(7)清洁:清洗溶剂是否符合要求;有无遗漏末清洗的部分;有无残留物。

10·1·5·4   职业健康安全关键要求

(1)施工过程申应做好安全技术交底，劳保工具应配备齐全(如手套、口罩、安全帽及安全带等)。

(2)施工机具在使用前必须进行严格检验。

(3)在高层建筑幕墙安装与上部结构施工交叉作业时，结构施工层下方须架设挑出3m以上的防护装置。建筑在地面上3m左右，应搭设挑出6m的水平安全网。

(4)应注意防止密封材料在使用时产生溶剂中毒。

(5)作好施工现场及材料堆场、仓库等的防火工作，并安排专门的仓库保管员。

10·1·5·5   环境关键要求

(1)组合构件装配一般在生产车间进行，以避免受到天气及工地灰尘等的影响。

(2)在现场进行装配时，应避免在大风、高温、高湿的天气下以及灰尘较多的区域里进行。

(3)材料及构件的堆放及保管场所应根据保管办法选择合理的场地或仓库。

(4)幕墙的注胶密封作业必须在合适的温度及湿度条件下进行。

10，1·6   加工工艺

10·1·6·1构件的加工制作

(1)铝型材加工精度要求

1)截面尺寸精度

(A)截面尺寸允许偏差应符合表10·1·6·1的要求。

(B)截料端头不应有明显加工变形，毛刺不大于0·2㎜。

(C)孔位允许偏差0·5mm，孔距允许偏差0·5mm，累计偏差不大于1·0㎜。

结构杆件截料尺寸允许偏差                    表10.1.6.1

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 直角截料 | 长度尺寸L | 1.0MM |
|  | 端头尺寸a | 10’ |
| 斜角截料 | 长度尺寸L | 1.0MM |
|  | 端头尺寸a | 15’ |

(D)铆钉用通孔应符合GBl521的规定。

(E)沉头螺钉用沉孔应符合GBl522的规定。

(F)圆柱头、螺栓用沉孔应符合GBl523的规定。

(G)螺丝孔的加工应符合设计耍求。

2）铝型材槽、豁、樟的加1应符合下列规定:

(A)构件铣槽尺寸允许偏差应符合表10·1·6·2的要求。

| 项目 | 长度a | 宽度b | 中心线位置c |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏差 | -0.0，＋0.5 | -0.0，＋0.5 | ±0.5 |

(B)构件铣豁尺寸允许偏差应符合表10·1·6·3的要求。

| 项目 | 豁口长度a | 豁口宽度b | 中心线位置c |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏差 | -0.0，＋0.5 | -0.0，＋0.5 | ±0.5 |

(C)构件铣榫尺寸允许偏差应符合表10·1·6·4的要求

| 项目 | 榫长a | 榫宽b | 中心线位置c |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏差 | -0.0，＋0.5 | -0.0，＋0.5 | ±0.5 |

3)幕墙构件装配精度

(A)构件装配尺寸偏差应符合表10·1·6·5的规定。

构件装配尺寸允许偏差（mm）                 表10.1.6.5

| 项目 | 构件长度 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 槽口尺寸 | ≤2000 | ±1.5 |
|  | ＞2000 | ±2.0 |
| 构件对边尺寸 | ≤2000 | ≤2.0 |
|  | ＞2000 | ≤3.0 |
| 构件对角尺寸 | ≤2000 | ≤2.0 |
|  | ＞2000 | ≤3.0 |

(B)各相邻构件装配间隙及同一平面高低偏差应符合表10·1·6·6的要求。

相邻构件装配间隙及同一平面高低允许偏差           表10·1·6·6

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 装配间隙 | ≤0.4 |
| 同一平面高低差 | ≤0.4 |

4)铝型材装配应牢固，各连接间隙要进行可靠的密封处理。连接采用的自攻螺丝应采用不锈钢制造。螺丝不宜尖部突出框槽内，以防局部挤压玻璃而使玻璃破裂。

(2)钢构件加工

1)钢构件加工及表面防锈处理应符合现行国家标准 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)的有关规定。

2）钢构件焊接、螺栓连接应符合国家现行标准 《钢结构设计规范》(GBJ17—88)0及 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81—2002)的有关规定。

10·1·6·2   玻璃的加工

(1)一般要求

钢化、半钢化玻璃不允许在现场切割，而应按设计尺寸在工厂进行。钢化、半钢化的热处理必须在玻璃切割、钻孔、挖槽等加工完毕后进行。

(2)玻璃切割后，切断面边缘不应有明显的缺陷，玻璃均应进行边缘处理 (倒棱、倒角、磨边)，以防止应力集中而发生破裂。

(3)玻璃开孔

为防止玻璃碎裂，在玻璃上钻孔时，其尺寸应符合下列要求。

1)圆孔直径不小于板厚，不小于5mm;孔边至板边距离不小于圆孔直径，也不小于30mm。

2)方孔孔宽不小于25mm;孔边至板边距离不小于孔宽和板厚之和;角部倒圆半径不小于2·5㎜。

(4)边缘切口

边缘加工切口，其尺寸应符合下列要求:

1)角部切口边长不大于玻璃短边长度的四分之一;角部倒圆半径不小于2·5mm。

2)边缘切口深度不大于板短边长度的八分之一;切口宽度不大于2倍切口深度，切口边到板边距离不小于10倍板厚;角部倒圆半径不小于2·5mm。

(5)边缘处理

经过切割的玻璃边缘会留下无数细小的伤痕和微裂缝，如不处理，会因为外力和温度变化而开裂，使玻璃破坏。因此切割后的玻璃要进行粗磨、细磨和精磨等不同程度的边缘处理。

(6)圆弧形玻璃

圆弧形玻璃由平面玻璃经热加工弯曲而成，圆弧玻璃尺寸受下列条件限制:

玻璃尺寸:W×H≤260OmmX550Omm

≤5500mmX 2600mm

W—弧长;

H—玻璃宽度。

弯曲半径:R≥40Omm

矢高:D≤l0OOmmn

圆心角:Q≤120°

加工成圆弧玻璃后，两边线对基准平面偏差应在下列范围内：

玻璃厚度t不大于6mm时;不大于3㎜。

玻璃厚度t大于6mm时，不大于t/2。

(7)玻璃槽口与玻璃或保温板的配合尺寸应符合下列要求:

1)单层玻璃与槽口的配合尺寸应符合表10·1·6·7的要求。

单层玻璃与槽口的配合尺寸（mm）        表10.1.6.7

| 玻璃厚度 | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 5～6 | ≥3.5 | ≥15 | ≥5 |
| 8～10 | ≥4.5 | ≥16 | ≥5 |
| 12以上 | ≥5.5 | ≥18 | ≥5 |

2）中空玻璃与槽口的配合尺寸应符合表10.1.6.8的要求。

中空玻璃与槽口的配合尺寸（mm）       表10.1.6.8

| 中空玻璃 | a | b | c |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下边 | 上边 | 侧边 |
| 6+da+6 | ≥5 | ≥17 | ≥7 | ≥5 | ≥5 |
| 8+da+8以上 | ≥6 | ≥18 | ≥7 | ≥5 | ≥5 |

注：da为空气层厚度，可取9mm或12mm.

(8)全玻璃幕墙的加工组装应符合下列要求:

1)玻璃边缘应进行处理，其加T精度应符合设计要求;

2)高度超过下表规定的玻璃应悬挂在主体结构上。

下端支承全玻幕墙最大高度      表10.1.6.9

| 厚度t(mm) | 10,12 | 15 | 19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大高度(mm) | 4 | 5 | 6 |

10·1·6·3   注胶 (隐框、半隐框)

(1)一般规定

1)应设置专门的注胶间，要求清洁、无尘、无火种、通风良好，并备置必要的设备，使室内温度应控制在15一27℃之间(+性双组分结构硅酮密封胶施工温度宜控制在15一27℃之间，+性单组分结构硅酮密封胶施工温度可控制在5一48℃之间)相对湿度控制在35％一75％之间。注胶操作者和须接受专门的注胶培训，并经实际操作考核合格，方可持证上岗操作。严禁使用过期的结构硅酮密封胶;末做相容性试验者，严禁使用，且全部检验参数合格的结构硅酮密封胶方可使用。如图10·1·6·3-1一2所示。

2)相容性试验和粘结力

试验都事先进行。

3)严格按标准、规范、

设计图纸及工艺规程的要

求，采用清洁剂、清洁用

布、保护带等辅助材料。

(2)注胶处基材的清洁

1)清洁是保证隐框幕墙

玻璃与铝型材粘结力的关键工序，也是隐框玻璃幕墙安全性、可

靠性的主要技术指标之一;所有与注胶处有关的施工表面郡必须

清洗，保持清洁、无灰、无污、无油、干燥。

2)注胶处基材的清洁，对于非油性污染物，通常采用异丙

醇溶剂 (50异丙醇:水=1:1);对于污染物，通常采用二甲苯

溶剂。清洁布应采用干净、柔软、不脱毛的白色或原色棉布。清洁时，必须将清洁剂倒在清洁布上，不得将布蘸入盛放清洁剂的容器中，以免造成整个溶剂的污染。

助清洁时，采用 "两次擦"工艺进行清洁。即用带溶剂的布顺一方向擦拭后，用另一块干净的布在溶剂挥发前擦去末挥发的溶剂、松散物、尘埃、油渍和其他赃物，第二块布脏后应立即更换。

4)清洁后，己清洁的部分决不允许再与手或其他污染源接触，否则要重新清洁，特别是在搬运、移动和粘贴双面胶条时一定注意。同时，清洁后的基材要求必须在15一3Omin内进行注胶，否则要进行第二次清洁;

(3)双面胶条的粘贴

1)双面胶条的粘贴环境应保持清洁、无灰、无污，粘贴前应核对双面胶条的规格、厚度，双面胶条厚度一般要比注胶胶缝厚度大于lmm,      n这是因为玻璃放上后，双面胶条要被压缩10。

2)按设计图纸确认铝框尺寸形状后，按图纸要求在铝框上正确位置粘贴双面胶条，粘贴时，铝框的位置最好用专用的夹具固定。

时粘贴双面胶条时，应使胶条保持直线，用力按下胶条紧贴铝框，但手不可触及铝型材的粘胶面，在放上玻璃之前，不要撕掉胶条的隔离纸，以防止胶条的另一粘胶面被污染。

4)按设计图纸确认铝框的尺寸形状与玻璃的尺寸无误后，将玻璃放到胶条上一次成功定位，不得来回移动玻璃，否则玻璃上的不干胶沾在玻璃上，将难以保证注胶后结构硅酮密封胶粘结牢固性，如果万一不干胶粘到己清洁的玻璃面上，应重新清洁。

5)玻璃与铝框的定位误差应小于眪1.Ommn，安装玻璃时，注意玻璃镀膜面的位置是否按设计要求正确放置。

6)玻璃固定好后，及时将玻璃铝框组件移至注胶间，并对其形状尺寸进行最后校正，摆放时应保证玻璃面的平整，不得有玻璃弯曲现象。

(4)混胶与检验

1)常用硅酮结构密封胶有单组分和双组分两种类型。单组分在出厂时已配制完毕，灌装在塑料筒内，可直接使用，但由于从出厂到使用中间环节多，有效期相对较短，局限性较大，一般最常用的是双组分，双组分由基剂和固化剂组成，分装在铁桶中，使用时再混合。

2)双组分结构胶在玻璃幕墙制作工厂注胶间进行混胶，固化剂和基剂的比例必须按有关规定，并注意是体积比还是质量比。

3)双组分硅酮密封胶应采用专用的双组分打胶机进行混胶，混胶时，应先按打胶机的说明清洗打胶机，调整好注胶嘴，然后按规定的混合比装上双组分密封胶进行充分地混合。

4)为控制好密封胶的棍合情况，在每次混胶过程中应留出蝴蝶试样和胶杯拉断试样，及时检查密封胶的混合情况，并做好当班记录。

5)蝴蝶试验是混合好的胶挤在一张白纸上，胶堆直径约2Ommn，厚约15mmn，将纸折叠，折叠线通过胶堆中心，然后挤压胶堆至3~4wn厚，摊开白纸，可见堆成8字形蝴蝶状。如果打开白纸后发现有白色斑点、白色条纹，则说明结构胶还没有充分混合，不能注胶，一直到颜色均匀、充分混合才能注胶，在混胶全过程中都要将蝴蝶试样编号记录。

6)胶杯试样是用来检查双组分密封胶基剂与固化剂的混合比的。在一小杯中装人3哟深度混合后的胶，插人一根小棒或一根小压舌板，每5min抽一次棒，记录每一次抽棒时间，一直到胶被扯断为止，此时间为扯断时间;正常的扯断时间为20一45min，混胶中应调整基剂和固化剂的比例，使扯断时间在上述范围内。

(5)注胶

1)注胶前应认真检查、核对密封胶是否过期，所用密封胶牌号是否与设计图纸相符，玻璃、铝框是否与设计图纸一致，铝框、玻璃、双面粘胶条等是否通过相容性试验，注胶施工环境是否符合规定。

2）隐框玻璃幕墙的结构胶必须用机械注胶，注胶要按顺序进行，以排走注胶空隙内的空气;注胶枪枪嘴应插入适当深度，使密封胶连续、均匀、饱满地注入到注胶空隙内，不允许出现气泡;在接合处应调整压力保证该处有足够的密封胶。

3)在注胶过程中要注意密封胶的颜色变化，以判断密封胶的混合比的变化，一旦密封胶的混合比发生变化，应立即停机检修，并应将变化部位的胶体割去，补上合格的密封胶。

4)注胶后要用刮刀压平、刮去多余的密封胶，并修整其外露表面，使表面平整、光滑，缝内无气泡，压平和修整的工作必须在所允许的施工时间内进行，一般在10一2Ommn以内。

5)对注胶和刮胶过程中可能导致铝框、玻璃污染的部位，应贴纸基粘胶带进行保护;刮胶完后应立即将纸基粘胶带除去。

6)对于需要补填密封胶的部位，应清洁干净并在允许的时间内及时填补，填补后仍要刮平、修整。

7)进行注胶时应及时做好注胶记录，记录应包括如下内容:

注胶日期

结构胶的型号、大小桶的批号、桶号

双面胶带的规格

清洗剂规格、产地、领用时间

注胶班组负责人、注胶人、清洗人姓名

工程名称、组件图号、规格、数量

(6)静置与养护

1)注完胶的玻璃组件应及时静置，静置养护场地要求:温度为10～30C，相对湿度为65％～75％、无油污、无大量灰尘，否则会影响其固化效果。

2)双组分结构胶静置3～5d后，单组分结构胶静置7d后才能运输，所以要准备足够面积的静置场地。

3)玻璃组件的静置可采用架子或地面叠放，当大批量制作时以叠放为多，叠放时应符合下列要求:

玻璃面积≤2m2每垛堆放不得超过8块;玻璃面积≥2m，每垛堆放不得超过6块。如为中空玻璃则数量减半，特殊情况需另行处理。

4)叠放时每块之间需均匀放置四个等边立方体垫块，垫块可采用泡沫塑料或其他弹性材料，其尺寸偏差不得大于0·5mm,以兔使玻璃不平而压碎。

5)未完全固化的玻璃组件不能搬运，以免粘结力下降;完全固化后，玻璃组件可装箱运至安装现场，但还需要在安装现场放置lOd左右，使总的养护期达到14~2ld，达到结构密封胶的粘结强度后方可安装上墙。

6)注胶后的成品玻璃组件应抽样作切胶检验，以进行检验粘接牢固性的剥离试验和判断固化程度的切开试验;切胶检验应在养护4d后至耐候密封胶打胶前进行，抽样方法如下:100樘以内抽两件;超过100樘加抽1件，每组胶抽查不得少于3件。

7)按以上抽样方法抽检，如剥离试验和切开试验有一件不合格，则加倍抽检，如仍有一件不合格，则此批产品视为不合格，不得出厂安装使用。

8)注胶后的成品玻璃组件可采用剥离试验结构密封胶的粘结牢固性。试验时先将玻璃和双面胶条从铝框上拆除，拆除时最好使玻璃和铝框上各粘拉一段密封胶，检验时分别用刀在密封胶中间导切开5O㎜，再用手拉住胶条的切口向后撕扯，如果沿胶体中撕开则为合格，反之，如果在玻璃或铝材表面剥离，而胶体末破坏则说明结构密封胶粘结力不足或玻璃、铝材镀膜层不合

格，成品玻璃组件不合格。

9)切开试验可与剥离试验同时进行，切开密封胶的同时注意观察切口胶体表面，表面如果闪闪发光，非常平滑，说明胶末固化，反之，表面平整、颜色发暗，则说明己完全固化，可以搬运安装施工。

10·1·7   施工工艺

10，1·7·1玻璃幕墙工艺流程 (见图10，1， 7·1)

10·1·7·2   操作工艺

(1)安装施工准备

1)编制材料、制品、机具的详细进场计划;

2)落实各项需用计划;

3)编制施工迸度计划;

4)做好技术交底工作;

5)搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件;

6)构件储存时应依照安装顺序排列放置，放置架应有足够的承载力和刚度。在室外储存时应采取保护措施;

7)构件安装前应检查制造合格证，不合格的构件不得安装。

(2)预埋件安装

1)按照土建进度，从下向上逐层安装预埋件;

2)按照幕墙的设计分格尺寸用经纬仪或其他测量仪器进行分格定位;

3)检查定位无误后，按图纸要求埋设铁件;

4)安装埋件时要采取措施防止浇筑混凝土时埋件位移，控制好埋件表面的水平或垂直，防止出现歪、斜、倾等。

5)检查预埋件是否牢固、位置是否准确。预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时，预埋件的标高偏差不应大于lOmmn，预埋件的位置与设计位置偏差不应大于20mm。

(3)施工测量放线

1)复查由土建方移交的基准线。

2)放标准线:在每一层将室内标高线移至外墙施工面，并进行检查;在放线前，应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量，根据测量结果，确定基准线。

3)以标准线为基准，按照图纸将分格线放在墙上，并做好标记。

4)分格线放完后，应检查预埋件的位置是否与设计相符，否则应进行调整或预埋件补救处理。

5)最后，用φ0·5一1·O㎜的钢丝在单幅幕墙的垂直、水平方向各拉两根，作为安装的控制线，水平钢丝应每层拉一根(宽度过宽，应每间隔20m设l支点，以防钢丝下垂)，垂直钢丝应间隔20m拉一根。

6)注意事项:

放线肘，应结合土建的结构偏差，将偏差分解，应防止误差积累;

放线时，应考虑好与其他装饰面的接口;

拉好的钢丝应在两端紧固点做好标记，以便钢丝断了，快速重拉;

应严格按照图纸放线;控制重点为:基准线。

(4)隐框、半隐框及明框玻璃幕墙安装工艺

1)过渡件的焊接:

(A)经检查，埋件安装合格后，可进行过渡件的焊接施工:

(B)焊接时，过渡件的位置一定要与墨线对准;

(C)应先将同水平位置两侧的过渡件点焊，并进行检查;

(D)再将中间的各个过渡件点焊上，检查合格后，进行满焊或段焊;

(E)控制重点:水平位置及垂直度;

(F)焊接作业注意事项:

焊接作业顺序 (见图10·1·7·2)

用规定的焊接设备、材料，操作人员必须持焊工证上岗;

焊接现场的安全、防火工作;

严格按照设计要求进行焊接，要求焊缝均匀，无假焊、虚焊、夹渣;

0防锈处理要及时，彻底。

2)玻璃幕墙铝龙骨安装:

(A)将加工完成的立柱按编号分层次搬运到各部位，临时堆放。堆放时应用木块垫好，防止碰伤表面;

(B)将立柱从上至下或从下至上逐层上墙，安装就位;

(C)根据水平钢丝，将每根立柱的水平标高位置调整好，稍紧连接件螺栓;

(D)再调整进出、左右位置，检查是否符合设计分格尺寸及进出位置，如有偏差应及时调整，不能让偏差集中在某一个点上。经检查合格后，拧紧螺帽;

(E)当调整完毕，整体检查合格后，将连接铁件与过渡件、螺帽与垫片间均采用段焊、点焊焊接，及时消除焊渣，做好防锈处理;

(F)安装横龙骨时水平方向应拉线，并保证竖龙骨与横龙骨接口处的平整，连接不能有松动，横梁和立柱之间垫片或间隙符合设计要求;

(G)注意事项:

立柱与连接铁件之间要垫胶垫;

因立柱料比较重，应轻拿轻放，防止碰撞、划伤;

挂料时，应将螺帽拧紧，以防脱落而掉下去;

调整完以后，要将避雷铜导线接好。

3)防火材料安装:

(A)龙骨安装完毕，可进行防火材料的安装;

(B)安装时应按图纸要求，先将防火镀锌钢板固定 (用螺丝或射钉)，要求牢固可靠，并注意板的接口;

(C)然后铺防火棉，安装时注意防火棉的厚度和均匀度，保证与龙骨料接口处的饱满，且不能挤压，以免影响面材;

(D)最后进行顶部封口处理即安装封口板;

(E)安装过程中要注意对玻璃、铝板、铝材等成品的保护，以及内装饰的保护。

4)玻璃安装

(A)安装前应将铁件或钢架、立柱、避雷、保温、防锈全部检查一遍，合格后再将相应规格的面材搬人就位，然后自上而下进行安装;

（B)安装过程中用拉线控制相邻玻璃面的平整度和板缝的水平、垂直度，用木板模块控制缝的宽度;

(C)安装时，应先就位，临时固定，然后拉线调整;

(D)安装过程中，如缝宽有误差，应均分在每条胶缝中，防止误差积累在某一条缝中或某一块面材上。

(5)点支承式玻璃幕墙的安装

1)钢结构的安装

(A)安装前，应根据甲方提供的基础验收资料复核各项数据，并标注在检测资料上。预埋件、支座面和地脚螺栓的位置、标高的尺寸偏差应符合相关的技术规定及验收规范，钢柱脚下的支撑预埋件应符合设计要求，需填垫钢板时，每叠不得多于三块。

(B)钢结构的复核定位应使用轴线控制控制点和测量的标高基准点，保证幕墙主要竖向构件及主要横向构件的尺寸允许偏差符合有关规范及行业标准。

(C)构件安装时，对容易变形的构件应作强度和稳定性验算，必要时采取加固措施，安装后，构件应具有足够的强度和刚度。

(D)确定几何位置的主要构件，如柱、柿架等应吊装在设计位置上，在松开吊挂设备后应做初步校正，构件的连接接头必须经过检查合格后，方可紧固和焊接。

(E)对焊缝要进行打磨，消除棱角和夹角，达到光滑过渡。钢结构表面应根据设计要求喷涂防锈、防火漆，或加以其他表面处理。

(F)对于拉杆及拉索结构体系，应保证支撑杆位置的准确，一般允许偏差在±1㎜ ，紧固拉杆 (索)或调整尺寸偏差时，宜采用先左后右，由上至下的顺序，逐步固定支撑杆位置，以单元控制的方法调整枝核，消除尺寸偏差，避免误差积累。

(G)支承钢爪安装:支承钢爪安装时，要保证安装位置公差在±1㎜内，支承钢爪在玻璃重量作用下，支承钢系统会有位移，可用以下两种方法进行调整。

如果位移量较小，可以通过驳接件自行适应，则要考虑支撑杆有一个适当的位移能力;

如果位移量大，可在结构上加上等同于玻璃重量的预加载荷，待钢结构位移后再逐渐安装玻璃。无论在安装时，还是在偶然事故时，都要防止在玻璃重量下，支承钢爪安装点发生过大位移，所以文承钢爪必须能通过高抗张力螺栓、销钉、楔销固定。支承钢爪的支承点宜设置球铰，艾承点的连接方式不应阻碍面板的弯曲变形。

2)拉索及支撑杆的安装

(A)拉索和支撑杆的安装过程中要掌握好施工顺序，安装必须按"先上后下，先竖后横"的原则进行安装。

竖向拉索的安装:根据图纸给定的拉索长度尺寸加1~3㎜从顶部结构开始挂索呈自由状态，待全部竖向拉索安装结柬后进行调整，调整顺序也是先上后下，按尺寸控制单元逐层将支撑杆调整到位。

横向拉索的安装:待竖向拉索安装调整到位后连接横向拉索，横向拉索在安装前应先按图纸给定的长度尺寸加长1~3mm  呈自由状态，先上后下空话子单元逐层安装，待全部安装结束后调整到位。

(B)支撑杆的定位、调整:在支撑杆的安装过程中必须对杆件的安装定位几何尺寸进行校核，前后索长度尺寸严格按图纸尺寸调整，保证支撑连接杆与玻璃平面的垂直度。调整以按单元控制点为基准对每一个支撑杆的中心位置进行核准。确保每个支撑杆的前端与玻璃平面保持一致，整个平面度的误差应控制在≤5㎜/3M。在支撑杆调整时耍采用 "定位头"来保证支撑杆与玻璃的距离和中心定位的准确。

(C)拉索的预应力设定与检测:用于固定支撑杆的横向和竖向拉索在安装和调整过程中必须提前设置合理的内应力值，才能保证在玻璃安装后受自重荷载的作用下结构变形在允许的范围内。

竖向拉索内预拉值的设定主要考虑以下几个方面:一是玻璃与文承系统的自重;二是拉索螺纹和钢索转向的摩擦阻力;三是连接拉索、锁头、销头所允许承受拉力的范围;四是支承结构所允许承受的拉力范围。

横向拉索预拉力值的设定主要考虑以下几个方面:一是校准竖向索偏拉所需的力;二是校准竖向柿架偏差所需的力;三是螺纹的摩擦力和钢索转向的摩擦力;四是拉索、锁头、耳板所允许承受的拉力;五是支承结构所允许承受的力。

索的内力设置是采用扭力扳手通过螺纹产生力，用扭矩来控制拉杆内应力的大小。

在安装调整拉索结束后用扭力扳手进行扭力设定和检测，通过对照扭力表的读数来校核扭矩值。

(D)配重检测:由于幕墙玻璃的自重荷载和所受力的其他荷载都是通过支撑杆传递到文承结构上的，为确保结构安装后在玻璃安装时拉杆系统的变形在允许范围内，必须对支撑杆上进行配重检测。

配重检测应接单元设置，配重的重量为玻璃在支撑杆上所产生的重力荷载乘系数1一1·2，配重后结构的变形应小于2㎜。

配重检测的记录。配重物的施加应逐级进行，每加一级要对支撑杆的变形量进行一次检测，一直到全部配重物施加在文撑杆上测量出其变形情况，并在配重物卸载后测量变形复位情况并详细记录。

3)玻璃的安装

(A)安装前应检查校对钢结构的垂直度、标高、横梁的高度和水平度等是否符合设计要求，特别要注意安装孔位的复查。

(B)安装前必须用钢刷局部清洁钢槽表面及槽底泥土、灰尘等杂物，点支承玻璃底部U型槽应装人氯丁橡胶垫块，对应于玻璃艾承面宽度边缘左右1/4处各放置垫块。

(C)安装前，应清洁玻璃及吸盘上的灰尘，根据玻璃重量及吸盘规格确定吸盘个数。

(D)安装前，应检查支承钢爪的安装位置是否准确，确保无误后，方可安装玻璃。

(E)现场安装玻璃时，应先将支承头与玻璃在安装平台上装配好，然后再与支承钢爪进行安装。为确保支承处的气密性和水密性，必须使用扭矩扳手。应根据支承系统的具体规格尺寸来确定扭矩大小，按标准安装玻璃时，应始终将玻璃悬挂在上部的两个支承头上。

(F)现场组装后，应调整上下左右的位置，保证玻璃水平偏差在允许范围内。

(G)玻璃全部调整好后，应进行整体里面平整度的检查，确认无误后，才能进行打胶密封。

(6)吊挂式大玻璃幕墙的安装

1)安装固定主支承器:根据设计要求和图纸位置用螺栓连接或焊接的方式将主文承器固定在预埋件上。检查各螺丝钉的位置及焊接口，涂刷防锈油漆。

2）安装玻璃底槽:

(A)安装固定角码;

(B)临时固定钢槽，根据水平和标高控制线调整好钢槽的水平高低精度;

(C)检查合格后进行焊接固定。

3）安装玻璃吊夹:根据设计要求和图纸位置用螺栓将玻璃吊夹与预埋件或上部钢架连接。检查吊夹与玻璃底槽的中心位置是否对应，吊夹是否调整合格后方能进行玻璃安装。

4)安装面玻璃:将相应规格的面玻璃搬入就位，调整玻璃的水平及垂直位置，定位校准后夹紧固定，并检查接触铜块与玻璃的摩擦粘牢度。

5)安装肋玻璃:将相应规格的肋玻璃搬入就位，同样对其水平及垂直位置进行调整，并校准与面玻璃之间的间距，定位校准后夹紧固定。

6)检查所有吊夹的紧固度、垂直度、粘牢度是否达到要求，否则进行调整。

7)检查所有连接器的松紧度是否达到要求，否则进行调整。

(7)密封

1)密封部位的清扫和干燥，采用甲苯对密封面进行清扫，清扫时应特别注意不要让溶液散发到接缝以外的场所，清扫用纱布脏污后应常更换，以保证清扫效果，最后用干燥清洁的纱布将溶剂蒸发后的痕迹拭去，保持密封面于燥;

2)贴防护纸胶带:为防止密封材料使用时污染装饰面，同时为使密封胶缝与面材交界线平直，应贴好纸胶带，要注意纸胶带本身的平直;

3)注胶:注胶应均匀、密实、饱满，同时注意施胶方法，避免浪费;

4)胶缝修整:注胶后，应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压，将多余的胶刮掉，并将胶缝刮成设计形状，使胶缝光滑、流畅;

5)清除纸胶带:胶缝修整好后，应及时去掉保护胶带，并注意撕下的胶带不要污染玻璃面或铝板面;及时清理粘在施工表面上的胶痕。

(8)清扫

(A)清扫时先用浸泡过申性溶剂 (5水溶液)的湿纱布将污物等擦去，然后再用干纱布擦干净;

(B)清扫灰浆、胶带残留物时，可使用竹铲、合成树脂铲等仔细刮去;

(C)禁止使用金属清扫工具，更不得使用粘有砂子、金属屑的工具;

(D)禁止使用酸性或碱性洗剂

(9)竣工交付:

1)先自检，然后上报甲方竣工资料;

2)在甲方组织下，验收、竣工交付;

3)办理相关竣工手续。

以上工序完成后，此工序迸人保修期，在保修期内，如有质量问题，则要满足用户要求，及时进行维修处理。

10·1·7·3   玻璃幕墙安装施工注意事项

(1)玻璃幕墙分格轴线的测量应与主体结构的测量配合，其误差应及时调整，不得积累。

(2)对高层建筑的测量应在风力不大于4级情况下进行，每天应定时对玻璃幕墙的垂直及立柱位置进行校核。

(3)应先将立柱与连接件连接，然后连接件再与主体预埋件连接，并进行调整和固定，立柱安装标高偏差不应大于3㎜。轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差不应大于3mm。

(4)相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm，同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm；相邻两根立柱的距离偏差不应大于2㎜。

(5)可将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置加以连接，并应安装牢固，其接缝应严密。也可采用端部留出lmm孔隙，注人密封胶。

(6)相邻两根横梁水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35m时，不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于或等于35m时，不应大于7mm。

(7)同一层横梁安装应由下向上进行。当安装完一层高度时，应进行检查、调整、校正、固定，使其符合质量要求。

(8)有热工要求的幕墙，保温部分从内向外安装，当采用内衬板时，四周应套装弹性橡胶密封条，内衬板与构件接缝应严密;内衬板就位后，应进行密封处理。

(9)固定防火保温材料应锚钉牢固，防火保温层应平整，拼接处不应留缝隙。

(10)冷凝水排出管及附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封条。

(11)其他通气留槽孔及雨水排出口等应按设计施工，不得遗漏。

(12)玻璃幕墙立柱安装就位、调整后应及时紧固。玻璃幕墙安装的临时螺栓等在构成件安装就位、调整、紧固后应及时拆除。

(13)现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后，应及时进行防锈处理。玻璃幕墙中与铝合金接触的螺栓及金属配件应采用不锈钢或轻金属制品。

(14)除不锈钢外，不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。

(15)玻璃安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内，非镀膜面朝向室外。

(16)玻璃与构件不准直接接触，玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙，每块玻璃下部应设不少于二块弹性定位垫块;垫块的宽与槽口宽度相同，长度不应小于1OOmm;玻璃两边嵌人量及空隙应符合设计要求。

(17)玻璃四周橡胶条应按规定型号选用，镶嵌应平整，橡胶条长度成预定的设计角度，并用粘结剂粘牢固后嵌入槽内。

(18)玻璃幕墙四周与主体之间的间隙，应采用防火的保温材料填塞，内外表面应采用密封胶连续封闭，接缝应严密不漏水。

(19)幕墙的竖向和横向板材安装的允许偏差应符合表10.1.7.3-1的规定。

幕墙安装允许偏差             表10.1.7.3-1

| 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖缝及墙面 垂直度 | 幕墙高度（H）(m) | ≤10 | 激光经纬仪 或经纬仪 |
|  | H≤30 |  |  |
|  | 60>H≤30 | ≤15 |  |
|  | 90>H≤60 | ≤20 |  |
|  | H>90 | ≤25 |  |
| 幕墙平面度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 竖缝直线度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 横缝直线度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 缝宽度（与设计值比较） |  | ±2 | 卡尺 |
| 两相邻面板之间接缝高低差 |  | ≤1.0 | 深度尺 |

单元幕墙安装允许偏差（mm）	      表10.1.7.3-2

| 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同层单元组件标高 | 宽度小于或等于35m | ≤3.0 | 激光经纬仪 或经纬仪 |
| 相邻两组件面板表面高低差 |  | ≤1.0 | 深度尺 |
| 两组件对插件接缝搭接长度（与设计值比） |  | ±1 | 卡尺 |
| 两组件对插件距槽底距离（与设计值比） |  | ±1 | 卡尺 |

(20)单元幕墙安装允许偏差应除应符合本标准表10·1·7·3-1的规定外，尚应符合表10·1·7t3-2规定。

(21)铝合金装饰压板应符合设计要求，表面应平整，色彩应一致，不得有肉眼可见的变形、波纹和凹凸不平，接缝应均匀严密。

(22)玻璃幕墙的施工过程中应分层进行防水渗漏性能检查。

(23)有框幕墙耐候硅酮密封胶的施工厚度应大于3.5mm；施工宽度不应小于施工厚度的两倍;较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。

(24)耐候硅酮密封胶在接缝内应形成相对两面粘结。

(25)玻璃幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收:

1)构件与主体结构的连接节点的安装。

2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装。

3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。

4)幕墙防雷接地节点的安装。

5)防火材料和隔烟层的安装。

6)其他带有隐蔽性质的项目。

10·1·8   质量标准

10·1·8·1材料检验

(1)一般规定

1)材料现场的检验，应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批，每批应随机抽取3且不少于5件。

2)玻璃幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行的有关产品标准的有关规定。

(2)铝合金型材

玻璃幕墙工程使用的铝合金型材，应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。

1)主控项目

(A)型材壁厚的检验，应采用分辨率为0·5mm的游标卡尺或分辨率为0·lmm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量，测点不应少于5个，取最小值，用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位壁厚实测值应符合设计要求。

(B)检验膜厚，应采用分辨率为0·5小的膜厚检测仪检测。每个杆件在装饰面不同部位的测点不少于5个，同一测点应测量5次，取平均值，修约整数。铝合金型材膜厚的检验指标，应符合下列规定:

阳极氧化膜最小平均膜厚不应小于15μ，最小膜厚不应小于12μ。

粉末静电喷涂层厚度平均值不应小于60μ，其局部厚度不应大于12Oμ，且不应小于40件。

电泳涂漆复合膜局部膜厚不应小于2lμ。

氟碳喷涂层平均厚度不应小于30μ。最小局部厚度不应小于25μ。

(C)硬度的检验，应采用韦氏硬度计测量型材表面硬度，测量前，型材表面的涂层应清洁干净，测点不应少于3个，并应以至少3点的测值取平均值，修约0·5个单位值。

2)一般项目

型材表面质量的检验，应在自然散射光条件下目测检查，并应符合下列规定:

型材表面应清洁，色泽应均匀。

型材表面不应有皱纹、裂纹、起皮、腐蚀斑点、气泡、划伤、擦伤、电灼伤、流痕、发粘以及膜 (涂)层脱落、毛刺等缺陷存在。

3)质量保证资料

(A)型材产品合格证、年限质量保证书。

(B)型材的力学性能检验报告。

(3)钢材

玻璃幕墙工程所使用的钢材，应现场进行厚度、长度、膜厚和表面质量的检验。

1)主控项目

(A)钢材厚度的检验，应采用分辨率为0·5mm)的游标卡尺或分辨率为0·lmm的金属测厚仪在杆件同--截面的不同部位测量，测点不应少于5个并取最小值。

(B)钢材长度检验，应采用分度值为lmm的钢卷尺两侧测量，结果应符合设计要求。

(C)保护膜厚的检验，应采用分辨率为0·5μ的膜厚检测仪检测，每个杆件在同部位的测点不应少于5个，同一测点测量5次，取平均值，当采用热浸镀锌处理时，其膜厚应大于45μ，采用静电喷涂时，其膜厚应大于40μ。

2)一般项目

钢材表面质量的检验，应在自然散射光条件下，目测检查，钢材的表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠，截面不得有毛刺、卷边等现象。

3)质量保证资料

(A)钢材的产品合格证

(B)钢材的力学性能检验报告

(4)玻璃

玻璃幕墙工程使用的玻璃，应进行厚度、边长、外观质量和边缘处理情况的检验。

1)主控项目

(A)检验玻璃厚度应采用:

0玻璃安 (组)装前，可采用分辨率为0·O2㎜游标卡尺测量被检验玻璃每边的中点，测量取平均值。

0对己安装的玻璃，可采用分辨率为0·l㎜玻璃测厚仪在被检验玻璃上取4点进行检测，取平均值 (表10·1·8·1-1)。

玻璃厚度允许偏差（mm）       表10.1.8.1-1

| 玻璃厚度 | 允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单片玻璃 | 中空玻璃 | 夹层玻璃 |
| 5 | ±0.2 | a>17时，±0.1 a＝17-22时，±1.5 a>22时，±2.0 | 厚度偏差不大于玻璃原片允许和中间层允许偏差之和。中间层总厚度小于2mm时，允许偏差±±0；中间及总厚度大于或等于2mm时，允许偏差±0.2mm |
| 6 |  |  |  |
| 8 | ±0.3 |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 12 | ±0.4 |  |  |
| 15 | ±0.6 |  |  |
| 19 | ±1.0 |  |  |

(B)玻璃边长的检验，应在玻璃安装或组装前，用分度值为lmm的钢卷尺沿玻璃周边测量，取最大值 (表10·1·8·1-2、10.1·8.1-3、10.1·8·1-4)。

单片玻璃边长允许偏差（mm）      表10.1.8.1-2

| 单片玻璃 | 允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | L≤1000 | 1000<L≤2000 | 2000<L≤3000 |
| 5、6 | ±1.0 | ＋1，-2 | ＋1，-3 |
| 8、10、12 | ＋1，-2 | ＋1，-3 | ＋1，-4 |

中空玻璃边长允许偏差（mm）      表10.1.8.1-3

|  | 允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | L≤1000 | 1000<L≤2000 | 2000<L≤3000 |
| 允许偏差 | ＋1，-2 | ＋1，-2.5 | ＋1.5，-3 |

夹层玻璃边长允许偏差（mm）      表10.1.8.1-4

| 总厚度D | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | L≤1200 | 1200<L≤2400 |
| 6≤L<11 | ±1 | ±1 |
| 11≤L<17 | ±2 | ±2 |
| 11≤L<24 | ±3 | ±3 |

2)一般项目

(A)玻璃外观检验，应在良好的自然光或散射光条件下，距玻璃正面的2OOmmn处，观察被检玻璃面 (表10·1·8·1-5、10.1·8.1-6、10.1·8·1-7)。

钢化、半钢化玻璃外观质量        表10.1.8.1-5

| 缺陷名称 | 检验要求 |
| --- | --- |
| 爆边 | 不允许存在 |
| 划伤 | 每平方米允许6条a≤100mm，b≤0.1mm |
|  | 每平方米允许3条a≤100mm，0.1mm<b≤0.5mm |
| 裂纹、缺角 | 不允许存在 |

热反射玻璃外观质量           表10.1.8.1-6

| 缺陷名称 | 检验指标 |
| --- | --- |
| 针眼 | 距边部75mm内，每平方米允许8处或中部每平方米允许3处1.6mm<d≤2.5mm |
|  | 不允许存在d>2.5mm |
| 斑纹 | 不允许存在 |
| 斑点 | 每平方米允许8处1.6mm<d≤2.5mm |
| 裂纹、缺角 | 每平方米允许2条a≤100mm，0.3mm<b≤0.8mm |

夹层玻璃外观质量       表10.1.8.1-7

| 缺陷名称 | 检验指标 |
| --- | --- |
| 胶合层气泡 | 直径300mm圆内允许长度为1-2mm的胶合层气泡2个 |
| 胶合层杂质 | 直径500mm圆内允许长度为3mm的胶合层杂质2个 |
| 裂纹 | 不允许存在 |
| 爆边 | 长度、宽度不得超过玻璃的厚度 |
| 划伤、磨伤 | 不得影响使用 |
| 脱胶 | 不允许存在 |

(B)玻璃应力的检验，应采用：

用偏振片确定玻璃是否钢化处理。

用表面应力检测仪测量玻璃表面应力（表10.1.8.1-8）

幕墙用钢化玻璃及半钢化玻璃的表面应力（Mpa）         表10.1.8.1-8

| 钢化玻璃 | 半钢化玻璃 |
| --- | --- |
| δ≥95 | 24＜δ≤69 |

(C)幕墙玻璃边缘处理包括机械磨边、倒棱、倒角的处理，其检验方法应采用观摩检查和手试的方法，其处理精度等应符合设计要求。

3)质量保证资料

(A)玻璃的产品合格证。

(B)中空玻璃的检验要求。

(C)热反射玻璃的光学性能检验报告。

(5)硅酮结构密封胶、硅酮耐候胶及密封材料

玻璃幕墙工程使用的硅酮结构胶、硅酮耐候胶在使用前，必须到指定检测中心进行相容性测试和粘结拉伸试验。

1)主控项目

(A)出厂日期、使用有效期的检验，采用观察法检查。

(B)硅酮结构胶的内聚性破坏检验。

(C)硅酮结构胶的注胶宽度、厚度检验，应采用分度值为lmm的直尺测量，实测结果应符合设计要求，且宽度不得小于7mm，厚度不得小于6mm。

(D)硅酮密封胶的注胶宽度、厚度检验:应采用分辨率为0·O5mm的游标卡尺测量。

(E)当玻璃幕墙为隐框幕墙时，应检验硅酮结构胶的固化程度。硅酮结构胶完全固化检验应采用探针检测，注胶面不同部位的测点不少于3个，观察探针边面结构胶的固化程度，也可以采用切割检查的方法，观察胶的固化程度、饱满度和密实度。

2)一般项目

(A)硅酮胶质的检验，采用目测法，产品应为细腻、均匀膏状或粘稠液体，不应有气泡、结皮、和凝胶，颜色与样品无差异。

(B)注胶表面的检验，注胶表面应光滑、无裂缝现象，接口初厚度和颜色应一致。

3)质量保证资料

(A)结构硅酮胶剥离实验记录。

(B)质量保证书和产品合格证。

(C)相溶性检验报告和粘结拉伸实验报告。

(D)进口商品的商检证。

(6)五金件及其他配件

1)主控项目

(A)玻璃幕墙中与铝合金型材接触的五金件和紧固件应采用不锈钢材或其制品，其他钢材应进行热浸镀锌或其他防腐处理。五金件外观的检验，应采用观察检查，也可以采用磁铁测试材质，有吸附力的为非不锈钢制品。

彷)转接件、连接件、构造尺寸、壁厚的检验，应采用分度值为lmm的钢直尺测量构造尺寸，用分辨率为0·05的游标卡尺检测壁厚。转接件、连接件的开孔长度不应小于开孔宽度4Omm，孔边距离不应小于开孔宽度的1·5倍，壁厚不得有负偏差。

2)一般项目

(A)转接件、连接件外观检查，采用目测方法，其外观应平整、无裂纹、毛刺、凹坑、变形等缺陷，当采用碳素钢材时，表面应做热镀锌处理，或其他防腐处理。

(B)滑撑、限位器的检验，采用下列方法:

0用磁铁检查滑撑、限位器材质。

0采用观察检查和手动试验的方法，检验滑撑、限位器的外观质量和活动性能。滑撑、限位器应采用奥氏体不锈钢，表面光洁，不应有斑点、砂眼及明显划痕，金属层应色泽均匀，不应有气泡、露底、泛黄、龟裂等缺陷，强度、刚度应符合设计要求。

3)质量保证资料

(A)钢材产品合格证。

(B)连接件产品合格证。

(C)镀锌工艺处理质量证书。

(D)螺栓、滑撑、限位器等产品合格证。

10·1·8·2   加工制作质量

(1)一般规定

1)加工制作构件应按构件的数量的5进行抽样检查，且每种构件不得少于5件，当有一个构件不符合本标准要求时，应加倍抽检，复检合格后方可出厂。

2)玻璃幕墙所采用的材料、附件应符合标准要求，并应有产品出厂合格证。

3)隐框玻璃幕墙的结构装配组合件应在车间制作，不得在现场进行。

4)不得使用过期的结构硅酮密封胶和耐候硅酮密封胶。

5)产品出厂时，应附有检验质量合格证明书、安装图和说明。

(2)主控项目

1)金属构件的加工精度检验:

(A)型材直线度的检验，其检验方法和允许偏差见表10.1·8，2-1。

型材直线度允许偏差及测量方法     表10.1.8.2-1

| 项目 | 直线度允许偏差 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 立柱料 | 0.5／1000 | 用分度值为1mm的直尺和塞尺 |
| 横梁料、窗料 | 0.5／1000 | 用分度值为1mm的直尺和塞尺 |
| 幕墙板快料 | 1／1000 | 用分度值为1mm的直尺和塞尺 |

(B)构件截料的检验，其检验方法和允许偏差见表10.1.8.2-2。

构件截料允许偏差及测量方法       表10.1.8.2-2

| 项目 | 直线度允许偏差 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 直角截料 | 长度尺寸L±1.0mm | 直尺、角度尺 |
|  | 端头尺寸a－10’ |  |
| 斜角截料 | 长度尺寸L±1.0mm | 直尺、角度尺 |
|  | 端头尺寸a－15’ |  |

(C)构件孔位精度的检验，其检验方法和允许偏差见表10.1·8·2-3。

构件孔位精度允许偏差及测量方法        表10.1.8.2-3

| 项目 | 直线度允许偏差 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 孔位允许偏差 | ±0.5mm | 直尺、游标卡尺 |
| 孔距允许偏差 | ±0.5mm | 直尺、游标卡尺 |
| 累计偏差 | ±1mm | 直尺、游标卡尺 |

(D)构件下料长度的检验，其检验方法和允许偏差见表10·1·8·2-4。

构件下料长度允许偏差及测量方法       表10.1.8.2-4

| 项目 | 直线度允许偏差 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 横梁长度 | ±0.5mm | 直尺、钢卷尺 |
| 立柱长度 | ±1mm | 直尺、钢卷尺 |

(E)构件槽口尺寸的检验，其检验方法和允许偏差见表10·1·8·2-5。

构件槽口尺寸允许偏差及测量方法       表10.1.8.2-5

| 项目 | 长度a | 宽度b | 中心线位置c | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏差(mm) | -0.0，＋0.5 | -0.0，＋0.5 | ±0.5 | 直尺、游标卡尺 |

(F)构件豁口尺寸的检验，其检验方法和允许偏差见表10·1·8，2-6。

构件豁口尺寸允许偏差及测量方法       表10.1.8.2-6

| 项目 | 豁口长度a | 豁口宽度b | 中心线位置c | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏差(mm) | -0.0，＋0.5 | -0.0，＋0.5 | ±0.5 | 直尺、游标卡尺 |

(G)构件棒头尺寸的检验，其检验方法和允许偏差见表10·1·8·2-7。

构件榫头尺寸允许偏差及测量方法       表10.1.8.2-7

| 项目 | 榫长a | 榫宽b | 中心线位置c | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏差(mm) | +0.0，-0.5 | +0.0，-0.5 | ±0.5 | 直尺、游标卡尺 |

2)构件装配尺寸偏差检验（表10.1.8.2-8）

构件装配尺寸允许偏差及测量方法       表10.1.8.2-8

| 项目 | 构件长度 | 允许偏差 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 槽口尺寸 | ≤2000 | ±1.5 | 钢卷尺测量 |
|  | ＞2000 | ±2.0 |  |
| 构件对边尺寸 | ≤2000 | ≤2.0 | 钢卷尺测量 |
|  | ＞2000 | ≤3.0 |  |
| 构件对角尺寸 | ≤2000 | ≤2.0 | 钢卷尺、对角尺测量 |
|  | ＞2000 | ≤3.0 |  |
| 装配间隙 |  | ≤0.5 | 直尺、塞尺测量 |
| 同一平面度差 |  | ≤0.5 | 直尺、靠尺检测 |

(3)一般项目

1)构件连接及缝隙处理方法检验:

(A)采用观察检查方法检验;

(B)质量指标:

构件连接牢固;

各构件连接处的缝隙应进行密封处理;

2)外观质量检验:

(A)采用观察检查方法检验;

(B)质量指标:

表面无油污，端头毛刺不大于0·2㎜ ;

表面擦伤、划伤程度不超过标准要求;

(4)质量保证资料:

1)设计图纸资料;

2)自检、互检记录;

3)产品合格证。

10·1·8·3   安装质量检查

(1)节点与连接检验。

1)一般规定

节点的检验抽样，应符合下列规定:

(A)每幅幕墙应按各类节点总数的5抽样检验，且每类节点不应少于3个;锚检应按5抽样检验，且每种锚栓不得少于5根。

(B)对己完成的幕墙金属框架，应提供隐蔽工程检查验收记录，当隐蔽工程检查记录不完整时，可对该幕墙工程节点拆开检查。

2)主控项目

(A)预埋件与幕墙连接的检验。

检验方法

a)在预埋件与幕墙连接节点处观摩手动检查。

b)用分度值为而un的钢直尺和焊缝尺寸和位置偏差。

检验指标应符合下列规定:

a)连接件、绝缘片、紧固件的规格、数量应符合设计要求。

b)连接件与立柱应安装牢固，螺栓应有弹簧垫片等防脱落措施。

c)连接件的可调节物应用螺栓牢固连接，并有防滑动措施。

d)连接件与预埋件之间的位置偏差使用钢板或型钢焊接调整时，构造形式与焊缝应符合设计要求。

e)预埋件、连接件表面防腐应完整，不破损。

(B)锚栓连接的检验

检验方法

a)观察检查锚栓埋设的外观质量和埋设数量，用分辨率为0·O5㎜的深度尺测量锚固深度。

b)由专业检测单位对锚栓进行锚固性能拉拔检测。

检验指标应符合下列规定:

a)锚栓的类型、规格、数量、布置位置和锚固深度必须符合设计规定。

b)锚栓的埋设应牢固、可靠、套管不得外露。

(C)幕墙顶部、底部连接的检验

检查方法

a)手动和观摩检查。

b)底部采用分度值为lmm的钢直尺测量检查空隙宽度。

检验指标

a)女儿墙压顶坡度正确，罩板安装安装牢固，不渗漏、无空隙。女儿墙内侧罩板深度不应小于15Ommn，罩板与女儿墙之间的缝隙应使用密封胶密封。

b)镀锌钢材的连接件不得与铝合金立柱直接接触。

c)立柱、顶底部横梁幕墙板块与主体结构之间应有伸缩。

d)密封胶应平顺严密、粘结牢固。

(D)立柱连接的检验

检查方法

a)在立柱处观察检查。

b)用分辨率为0·O5mmn的游标卡尺和分度值为lmmn的钢直尺测量，芯管长度和空隙。

检验指标应满足:

a)芯管材质、规格应符合要求。

b)芯管插人上下立柱的长度不得小于125㎜。

c)上下两立柱间隙不应小于15㎜。

d)立柱上端与主体结构固定连接，下端应为可以上下活动的连接。

(E)梁、柱连接节点的检验

检查方法

a)在梁、柱节点处观察和手动检查。

b)采用分度值为lmmn的钢直尺和分辨率为0·O2mm的塞尺测量，连接件、螺栓的规格和横梁的两端缝隙宽度。

检验指标应符合下列标准:

a)连接件、螺栓的规格、品种、数量应符合要求，螺栓有防松脱措施，同一连接处的连接螺栓不应少于2个。

b)梁、柱连接应牢固不松动，两端连接处宜设弹性橡胶垫片或留出空隙。

c)与铝合金接触的螺钉及金属配件应为不锈钢或铝制品。

3)一般项目

(A)幕墙内排水构造检验

检查方法

在设置内排水的部位观察检查。

检验指标

a)排水孔、槽应畅通不堵塞，接风严密，设置符合设计要求;

b)排水管及附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水连接处应设橡胶密封圈。

(B)预埋件、连接件支柱和横梁表面质量检验

检查方法

观察、检查隐蔽记录。

检验指标

a)型材表面的保护膜末损坏，不得有划伤、擦伤和烟火烤熏等。

b)型材表面不得有电焊溅落的痕迹。

c)电焊焊渣清除干净。

d)焊接部位防腐油漆补刷到位。

4)质量保证资料

(A)设计图纸资料

(B)隐蔽工程检查验收记录

(C)锚栓检验报告

(2)主要构件与玻璃组件安装检验

1)一般规定

(A)幕墙所用的构件材料，必须经检验合格方可安装。

(B)玻璃幕墙安装，必须提交工程所采用的玻璃幕墙产品的"三性实验报告"。

(C)安装质量检验，应按规定抽样:

每幅幕墙应按不同分格图抽查5，其总数不得少于10个。

竖向构件或拼缝各抽查5，且总数不少于3条，开启部位应按种类抽查5，且每一种类不少于3档。

2)主控项目

(A)预埋件安装质量的检验

检验方法

a)与设计图纸核对，也可以打开连接部位迸行检验。

b)在抽检部位用水平仪测量标高及水平位置。

c)用分度值为lmmn的钢直尺或钢卷尺测量预埋件的尺寸。

检验指标应符合下列规定

a)幕墙预埋件的数量，埋设方法及防腐处理应符合设计要求。

b)预埋件的标高偏差不应大于眪lOwn，预埋件位置与设计位置的偏差不应大于士2O㎜。

(B)竖、横向主要构件安装质量的检验，应符合表10.1·8.3-1、1·8·3-2)。

横向主要构件安装质量的检验           表10.1.8.3-1

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单个横向构件 水平度 | L≤2m L＞2m | ≤2 ≤3 | 用水平尺测量 |
| 2 | 相邻两横向 构件间距差 | s≤2m s＞2m | ≤1.5 ≤2 | 用钢卷尺测量 |
| 3 | 相邻两横向 构件端步标高差 |  | ≤1 | 用水平仪、 钢直尺测量 |
| 4 | 幕墙横向 构件高度差 | b≤2m b＞2m | ≤5 ≤7 | 用水平仪器测量 |

注：L—长度；s—间距；b—幕墙宽度。

竖向主要构件安装质量的检验              表10.1.8.3-2

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件整体垂直度 | h≤30m 30m<h≤60m 60m<h≤90m h>90m | ≤10 ≤15 ≤20 ≤25 | 用经纬仪测量 垂直于地面的幕墙、垂直度包括平面内平面外两个方向 |
| 2 | 竖向构件直线度 |  | ≤2.5 | 用2m靠尺、塞尺测量 |
| 3 | 相邻两竖向构件标高偏差 |  | ≤3 | 用水平仪和钢直尺测量 |
| 4 | 同层构件标高偏差 |  | ≤5 | 用水平仪和钢直尺测量，以构件顶端为测量面进行测量 |
| 5 | 相邻两竖向构件间距偏差 |  | ≤2 | 用3m靠尺测量 |
| 6 | 构件外表面平面度 | 相邻三构件平面度 | ≤10％ | 用钢直尺和尼龙线测量 |
|  |  | b≤20m b≤40m b≤60m b>60m | ≤5 ≤7 ≤7 ≤9 |  |

注意：h—幕墙高度；b—幕墙宽度。

(C)幕墙分格框对角线偏差检验，应符合表10.1.8.3-3

幕墙分格框对角线偏差检验         表10.1.8.3-3

| 项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分格框 对角线 | Ld≤2m Ld>2m | ≤3 ≤3.5 | 用对角尺或钢卷尺测量 |

(D)隐框玻璃幕墙组件的安装质量检验。

检验方法:

a)在隐框玻璃与框架连接处采用2m靠尺测量平面度。

b)用分度值为0·O5mm的深度尺测量接缝高低差。

c)用分度值为lmm的钢直尺测量托板的厚度。

检验指标应符合下列规定:

a)玻璃板块组件必须安装牢固，固定点距离应符合设计要求且不大于30Omm，不得采用自攻螺钉固定玻璃板块。

b)结构胶的剥离试验应符合要求。

c)玻璃板块安装后，幕墙平面度允许偏差不应大于2·5mm，相邻两玻璃之间的连接缝高低差不应低于l㎜。

d)玻璃板块下部设置支玻璃的托板，厚度不应小于2mm。

(E)隐框玻璃拼缝的质量检验，应符合表10·1·8·3-4要求。

隐框玻璃拼缝的质量检验            表10.1.8.3-4

| 项目 |  | 检验指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼缝外观 | 横平竖直，缝宽均匀 | 观察检查 |
| 2 | 密封胶施工质量 | 符合规范要求，填缝密实，均匀、光滑、无气泡 | 检查质量保证资料，观察检查 |
| 3 | 拼缝整体垂直度 | h≤30m时≤10mm | 用经纬仪或激光气钻仪测量 |
|  |  | 30m<h≤60m时≤15mm |  |
|  |  | 60m<h≤90m时≤20mm |  |
|  |  | h>90m时≤25mm |  |
| 4 | 拼缝直线度 | ≤2.5mm | 用2m靠尺测量 |
| 5 | 缝宽度差（与设计比） | ≤2mm | 用卡尺测量 |
| 6 | 相邻面板接缝高低差 | ≤1mm | 用深度尺测量 |

注：h－幕墙高度。

(F)幕墙开启部位安装质量的检验

检验方法

a)与设计图纸核对时，观察检查。

b)用分度值为lmmn的钢直尺测量。

检验指标应符合下列规定:

a)开启窗、外开门应符合固定牢固，附件齐全，安装位置正确，窗、门框固定螺栓的间距应符合设计要求，并不大于30Omm，与端部距离不应大于18Omm，开启窗开启角度不宜大于30。，开启距离不宜大于30Ommn,外开门应安装限位器或闭门器。

b)窗、门框开启灵活，端正美观，开启方向、角度应符合设计的要求;窗、门关闭应严密，间隙均匀，关闭后四周密封条均处于压缩状态，密封条接头应完好、整齐。

c)窗、门框的所有型材拼缝和螺钉孔宜注密封胶，外表整齐美观，除不锈钢材料外，所有附件和固定件应作防腐处理。

d)窗扇与框搭接宽度不应大于l㎜。

(G)玻璃幕墙于周边密封质量的检验。

检验方法

a)核对设计图纸，观察检查。

b)用分度值为lmm的钢直尺测量。

c)进行淋水试验。

检验指标应符合下列规定:

a)玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙，应采用防火保温材料严密填塞，水泥砂浆不得与铝型材直接接触，不得采用干硬性材料填塞，内外表面应采用密封胶连续封闭，接缝应严密不渗漏，密封胶不得污染周围相邻表面。

b)幕墙转角，上下、侧边、封口及周边墙体的连接构造应牢固并满足密封防水要求，外表整齐美观。

c)幕墙玻璃与室内装饰物之间的间隙不宜少于18㎜。

3)一般项目

(A)玻璃幕墙外观质量检验

检验方法

a)在较好自然光下，距幕墙60Ommn处观察表面质量。

b)对热反射玻璃膜面，在光线明亮处，以手指按住玻璃面，

通过实影、虚影判断膜面朝向。

c)观察检查玻璃颜色。

d) 观察检查密封胶的外观质量。

检验指标应符合下列规定:

a)玻璃品种、规格与色彩应符合设计要求，整幅幕墙玻璃颜色基本均匀，无明显色差，玻璃不应有发霉和镀膜脱落现象。

b)钢化玻璃不得有伤痕。

c)热反射玻璃面无明显擦伤，铝合金型材及玻璃表面不应有铝屑、毛刺、油斑、脱膜及其他污染，型材的色彩应符合设计要求，见表10.1·8.3-5、10.1·8·3巧。

每平方米玻璃表面质量要求          表10.1.8.3-5

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 0.1～0.3mm宽划痕 | a<100mm |
| 擦伤 | ≤500mm2 |

一个分格铝合金料表面质量要求          表10.1.8.3-6

| 项目 | 质量要求 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 擦伤、划痕深度 | ≤氧化膜厚2倍 | 划伤总长度(mm) | ≤150 |
| 擦伤总面积（mm2） | ≤500 | 擦伤和划伤处数量 | 不超过4处 |

d)玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直，深浅一致，宽度均匀，光滑顺直。

(B)防火、保温质量检查

检验方法 :应采用观察的方法，并应与设计图纸核对，查施工记录，必要时可拆开检查。

检验指标应符合下列规定:

a)防火、保温材料的品种、防火等级应符合设计规定。

b)防火、保温层与幕墙和主体结构间的缝隙宜采用防火密封胶严密封闭。

c)幕墙安装镀锌钢内衬板时，不得与铝合金型材直接接触，其厚度不宜小于1·5恤 。衬板就位后，应进行密封处理。

d) 防火、保温材料铺设应饱满、均匀，无遗漏，厚度应符合设计要求。

e)防火材料应安装牢固，不得与幕墙玻璃直接接触。

4)质量保证材料

(A)玻璃幕墙设计文件。

(B)玻璃幕墙三性实验报告。

(C)幕墙组件出厂质量合格证。

(D)施工安装自检记录。

(E)隐蔽工程验收记录。

(F)淋水试验记录。

(G)防火材料合格证及材料耐火检验报告。

(H)防火节点隐蔽记录。

(3)防雷检验

1)一般规定

(A)有均压环的楼层数少于3层，应全数检查，多于3层时，抽查不得少于3层，对有女儿墙盖顶的必须检查，每层至少应查3处。

(B)无均压环的楼层抽查不得少于3层，每层至少应查3处。

(C)幕墙防雷除应执行本标准外，尚应遵守国家现行的其他有关标准规范。

2)主控项目

(A)幕墙与主体结构防雷装置连接检验。

0检验方法

a)用接地电阻仪或兆欧表测量检查电阻值。

6)观察检查电焊质量。

c)查看图纸，检查连接点水平间距和垂直间距。

0检验指标

0)幕墙框架与防雷装置的连接应紧密可靠，应采用电焊接，形成导电通路。

6)连接点水平间距不应大于防雷引下线间距，垂直间距不应大于均压环的间距。

(B)幕墙自身金属框架的连接检验

检验方法

a)对照图纸目测检查。

b)用接地电阻仪或兆欧表测量检查。

检验指标

0)所有金属框架应相互连接，形成可靠导电通路。

b)铝合金与连接材料接触应紧密可靠、不松动。

C)导线应在材料表面的保护膜除掉部位进行连接。

3)一般项目

连接材料的检验

查看图纸采用观察方法，检查连接材料的材质和连接方式，并用分度值为lmm的钢卷尺，分辨率为0·5mm的游标卡尺测量连接材料的截面尺寸和长度。

4)质量保证资料

(A)设计图纸资料

(B)防雷装置测试记录

(C)隐蔽工程检查记录

10，1·9   制品的运输和保管

10.1·9·1运输

(1)根据工程进度表，应事前同业主、监理、土建协商，就搬入数量、时间、卸货层数、货车台数、起重机使用时间等制定计划。

(2)用货车运送制品，且单件装载运输。

(3)运送制品时，要用聚乙烯苫布保护制品四角等露出部件，用绳子等固定，为防止倒塌，制品应竖置运送。

10.1·9·2   收货

(1)收货时，施工副经理、施工员、材料员等均应在场，依据货单对制品的型号和数量等进行确认，同时确认制品在运送中是否有损伤。

(2)与制品同时进场的部件 (连接件、螺栓、螺母、螺钉等)，也应对型号、数量、有无损伤等进行确认。

(3)上述内容中如发生数量不足，缺损等问题时，应尽快与总部负责人联系。制品收货确认时，必须有收货人对制品搬人数量的签字认可。

10.1·9.3   卸货

卸货时使用在现场内的卸货机械 (塔吊等)，由专职司机操作。

(l)工厂运来的制品由卡车运抵现场后装入货箱内，然后使用塔吊将其直接送至各安装楼层。

(2)安装层内的货物存放点应暂设在认可的地点，而且根据施工现场的变化，如要求改变存放地点，应迅速移往所指定的地点。

(3)对于运人的产品，应立即开包。

(4)安装层的货物存放地点的面积应不小于300m2。

10.1·9·4   保管

(1)产品的保管场所应设在雨水淋不到并且通气良好的地方。

(2)保管过程中，不会因其他工序的施工而需移动的场所。

(3)应避开搬运材料的通道且安全的场所。

(4)应选择距安装现场较近的地方。

(5)根据各种材料的规格，分类堆放，并做好相应的产品标识。

(6)原则上，组件应竖放，但受场地等限制，亦可平放。另外，尺寸较长的材料以平放为宜。连接件、螺栓等附件则放在仓库保管。

(7)材料应定期进行清点和清理，并作好收发记录。

(8)根据生产安排和生产任务书编制材料计划，合理控制材料用量，防止多领、超领造成材料浪费。

(9)定期检查仓库的防火设施和防潮情况。

10·1·10   成品保护

10·1，10·1成品保护职责

(1)班组设值班人员，执行轮班守卫制度，换班时间明确，坚持谁值班谁负责;

(2)值班人员职责范围:所有到场的工具和材料，以及安装上墙的成品和半成品;

(3)值班人员必须格尽职守，严格按照项目部的规定进行值勤和巡逻，配合工地保安、门卫防止材料和产品损失;

(4)班组下班之前将末安装完的产品集中，并与值班人员进行交接，由值班人员进行清点、核对和看护;

(5)制定相关的项目部奖惩制度，如因值班人员责任所造成的产品损坏或丢失，按责任大小、情节轻重进行处理;

(6)协调与其他有关施工单位的关系，共同维护成品安全;

(7)如其他施工单位在施工过程中损坏已安装完成并移交后的产品，可协同业主、监理，合理追究其有关责任;

10·1·10·2   成品保护措施

(1)加工与安装过程中，应特别注意轻拿轻放，不能碰伤、划伤，加工好的铝材应贴好保护膜和标签;

(2)加强半成品、成品的保护工作，保持与土建单位的联系，防止巴安装好的幕墙受划伤;

(3)质检员与安全员紧密配合，采取措施搞好半成品、成品的保护工作;

(4)建议总包单位在靠近安装好的玻璃幕墙处安装简易的隔离栏杆，避免施工人员对铝制品、玻璃有意或无意的损坏;

(5)材料、半成品应按规定堆放，安全可靠，并安排专人保管。

10·1·11保养与维修

(1)幕墙工程竣工验收后，应制定幕墙的保养、维修计划与制度，定期进行幕墙的保养与维修。

(2)幕墙的保养应根据幕墙墙面积灰污染程度，确定清洗幕墙的次数与周期，每年至少应清洗一次。

(3)幕墙在正常使用时，使用单位应每隔5年对玻璃、板材、密封条、密封胶、硅酮结构密封胶等进行一次全面检查。

(4)幕墙的检查与维修应按下列规定或请幕墙专业施工单位进行:

1)当发现螺栓松动，应及时拧紧，当发现连接件锈蚀，应除锈补漆或更换;

2)发现玻璃或板材松动、破损时，应及时修补与更换;

3)发现密封胶或密封条脱落或损坏时，应及时修补与更换;

4)发现幕墙构件和连接件损坏，或连接件与主体结构的锚固松动或脱落时，应及时更换或采取措施加固修复;

5)应定期检查幕墙排水系统，当发现堵塞时，应及时疏通;

6)当五金件有脱落、损坏或功能障碍时，应进行更换和修复;

7)当遇到台风、地震、火灾等自然灾害时，灾后应对幕墙进行全面检查，并视损坏程度进行维修加固。

(5)对幕墙进行保养与维修中应符合下列安全规定:

1)不得在4级以上风力或大雨天气进行幕墙外侧检查、保养与维修作业;

2)检查、清洗、保养维修幕墙时，所采用的机具设备必须操作方便、安全可靠;

3)在幕墙的保养与维修作业中，凡属高处作业者必须遵守现行行业标准 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)的有关规定。

10·1·12   安全环保措施

10·1·12·1安全措施

(1)安全防火制度

1)安全生产管理体系:施工单位各级主管领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中层层负责，建立安全责任制。安全生产工作在施工单位负责人的领导下，各级领导，各职能部门层层控制，项目经理负责现场管理，并要求每个职工的安全职责是遵章守纪，不违章作业，并能组织他人不违章作业;安全生产责任制坚持 "横向到边"、"纵向到底"原则，明确各级领导，各职能部门，所有操作者和管理者的安全责任，使安全工作层层有人负责。

2)基层施工技术员安全生产责任:认真执行上级有关安全技术、劳动卫生工作的各项规定，对自己负责的施工区域职工的安全、健康负责;在生产的计划、布置、检查、总结、评比中，必须同时把安全工作贯穿到每个具体环节中去，保证在安全条件下进行生产;组织职工学习安全操作规程，并抽考、检查执行情况。对严格遵守安全规章制度，避免事故者，提出奖励意见，对违章蛮干、造成事故者，提出惩罚意见;领导本施工区域的班组开展每周的安全日活动，经常对职工进行安全生产教育、推广安全生产经验;发生工伤事故后，应立即上报，负责查明原因，提出重发的防范措施;监督检查职工正确使用个人劳保用品。

3)安全生产教育制度:新工人人场前应接受三级教育，即对新人场的工人，必须接受公司、项目经理部、施工队和班组三级的安全教育;对与特殊工种应进行专门教育;经常性举行安全生产活动教育，如安全活动日、事故现场会、分析会、安全技术专题讲座等。

4)安全生产检查制度:检查工地项目部安全规章制度、特殊工种岗位合格证、施工组织设计和安全技术措施、安全交底、安全活动记录等安全生产资料;检查安全帽、安全带等是否坚持正确使用;检查各种施工机械性能是否良好、安全装置是否齐全有效;检查施工用电的线路、闸箱、接零接地、漏电保护装置是否符合有关规定;检查各种材料、物品是否妥善堆放和保管;明火管理是否符合有关规定，防火工具和设施是否齐全;检查各交叉施工和工种间配合施工，是否存在安全问题。

5)防火制度:严肃执行 《中华人民共和国消防条例》和公安部门关于建筑工地防火的基本措施，加强消防工作领导，现场设消防值班人员，对进场员工进行消防知识教育;各种易燃易爆材料的堆放和保管应与明火区有一定的防火间距;严禁用场内通道堆放材料;配备消防器材，并有专人管理并定期检查;安全用电，严格按照有关规定安装和使用电气设备。

(2)现场管理

1)作业人员进场前，必须学习现场的安全规定，遵守业主、监理、总包等各单位制定的规章制度，进行安全技术交底;广泛宣传、教育作业人员牢固树立 "安全第一"的思想，提高安全意识;

2)必须随时携带和使用安全帽和安全带，防止机具、材料的坠落;

3)作业时要穿整洁合体并适合作业特点的工作服，不得裸身作业，要穿适合作业特点的工作鞋，不得穿凉鞋、拖鞋;

4)凡要带人楼内的机械事先必须接受安全检查，合格后方可使用。另外携带电动工具时，必须在作业前先作自我检查，在进入场地时将检查记录交甲方;

5)每天作业前后检查所用工具;

6)作业前清理作业场地，下班后整理场地，不要将材料工具乱放，在作业中断或结束时当天清扫垃圾并投放到指定地点;

7)不得随意拆除脚手架等临时作业设施，不得已必须拆除脚手架或搭板时，需得到安全人员的允许，作业结束务必复原上述装置;

8)在电焊作业时，必须设置接火斗，配置看火人员;各种防火工具必须齐全并随时可用，定期检查维修和更换;

9)制定安全奖惩制度并严格执行;

10)本工程项目设一名专职安全员，各班组一名兼安全员，加强现场监督检查，由施工员和质检员配合进行现场安全管理。

(3)应急措施

安全生产和防火制度应本着以防范为主的原则，对可能引起事故发生的因素进行控制和排除，避免事故的发生。

如有工伤事故发生应采取以下措施:

1)如有工伤事故发生应立即向安全部门、公司、甲方及有关部门进行报告;

2)抢救伤员;

3)保护好事故现场;

4)排除险情，防止事故扩大;组织人员、设置警戒，维护好出事周围的正常秩序。

现场发生火警火灾时应采取以下措施:

要立即组织义务消防人员和职工迸行扑救;

立即向消防部门报警，并向消防部门提供火情、电器、易燃易爆物等情况和消火栓位置，以便组织有效灭火;

救火方法要得当;

电气设备起火:尽快切断电源，用二氧化碳灭火器灭火，不要向电气设备上泼水救火;

电石库起火:应用黄沙、干粉灭火;

化学材料起火:要根据起火物质的性质选择灭火方法，并且要注意防止中毒;

灭火以后要保护好火灾现场，设专人巡视，以防死灰复燃，并查找火灾原因。

10·1·12·2   文明措施

(1)文明施工制度

1)建立文明施工责任制，划分区域，明确各自分担责任，及时清除杂物，保持施工现场整洁;助现场中的各种临时设施、包括办公、生活用房，仓库、材料与构件堆场临时水电管线，要严格按照甲方要求搭设或埋设整齐，不能乱堆乱放，不应占用道路和通道以及施工工作面;

3)现场水电应有专人管理;

4)工人操作地点和周围必须清洁整齐，要做到边干活边清理;

5)制定严格的成品保护措施，严禁损坏、污染成品;

6)现场各种材料要按甲方规定的位置堆放，堆放场地坚实平整，并有排水措施，材料堆放要按品种、规格分类堆放，要求堆放整齐，易于保管和使用;

7)机械设备应按规定位置安放;

8)严格遵守安全生产制度，做到安全文明施工;

(2)保证措施

1)建立文明施工责任制，明确各级责任，层层控制，层层监督;

2)搞好安装员工的思想文明教育，要求在施工过程中礼貌待人，文明施工;

3)现场安装员工统一着装，要求整洁;

4)建立现场文明管理规章制度，主要由安全员负责检查，项目部全体人员监督，对于违反的，轻则教育、罚款，重则开除;

5)施工中做到工完场清，保证施工现场的整洁、材料码放整齐;

6)搞好与其他施工单位的现场配合，不与其他单位施工人员发出冲突，有矛盾的协商解决;

7)服从总包单位的总体安排，与其他施工单位配合，共同维护施工现场的清洁、整齐、美观;

8)服从总包的统一安排，共同搞好现场的成品保护工作。

10·1·12·3   环保措施

(1)合理安排作业时间，尽量减少夜间作业，以减少施工时机具噪声污染;避免影响施工现场内或附近居民的休息;

(2)完成每项工序后，应及时清理施工后滞留的垃圾，比如胶、胶瓶、胶带纸等，保证施工现场的清洁;

(3)对于密封材料及清洗溶剂等可能产生有害物质或气体的材料，应作好保管工作，并在挥发过期前使用完毕，以免对环境造成影响。

10·2    金属幕墙工程施工工艺标准

10.2·1    ，总    则

(1)为了使金属幕墙工程做到安全可靠、实用美观和经济合理，制定本标准。

(2)本标准适用于非抗震设计或6一8度抗震设计的民用建筑金属幕墙 (以下简称金属幕墙)工程的制作、安装施工及验收。

(3)金属幕墙工程的设计、制作和安装施工的全过程应实行质量控制，幕墙工程的制作与安装施工企业，应制订内部质量控制标准。

(4)编制参考标准、规范及相关资料:《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133—200I);《建筑幕墙》(JG3035);《建筑幕墙工程手册》(中国建筑工业出版社出版，赵西安编著);《玻璃幕墙工程技术规范应用手册》(中国建筑工业出版社出版，陈建东主编);《幕墙工程施工手册》(中国计划出版社)。

10.2·2     术    语

(1)建筑幕墙

由金属构架与面板组成的、可相对于主体结构有微小位移的建筑外维护结构。

(2)金属幕墙

面板为金属的建筑幕墙。

(3)组合幕墙

板材为玻璃、金属、石材等不同板材组成的建筑幕墙。

(4)斜建筑幕墙

与水平面成大于75°小于90°角的建筑幕墙。

(5)单元式建筑幕墙

将面板、横梁、立柱在工厂组装为幕墙单元，以幕墙单元形式在现场完成安装施工的有框幕墙。

(6)小单元建筑幕墙

由金属副框、各种单块板材，采用金属挂钩与立柱、横梁连接的可拆装的建筑幕墙。

(7)硅酮结构密封胶

玻璃幕墙中用于玻璃与金属构件、玻璃板与玻璃板、玻璃板与玻璃肋之间结构用的硅酮粘结材料，简称硅酮结构胶。

(8)硅酮建筑密封胶

幕墙嵌缝用的硅酮密封材料，又称耐候胶。

(9)双面胶带

控制结构胶的设计位置和截面尺寸用的双面涂胶的聚胺基甲酸乙脂和聚乙烯低发泡材料。

(10)双金属腐蚀

由不同的金属接或其他电子导体作为电极而形成的电偶腐蚀。

(11)相容性

黏结密封材料之间或与其他材料接触时，相互不产生有害物理、化学反应的性能。

10·2·3基本规定

(1)金属幕墙工程必须由具有资质的单位进行二次设计，并出具完整的施工图设计文件。

(2)金属幕墙工程设计不得影响建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体承重结构改动或增加荷载时，必须由原设计结构单位或具备相应资质的设计单位查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行检验、确认。

(3)金属幕墙工程所使用材料应按设计要求进行防火、防腐处理。

(4)金属幕墙工程所使用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，其性能必须符合 《建筑硅酮结构密封胶》   (GB16776)的规定。硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。

(5)金属幕墙的框架与主体结构预埋件的连接，立柱与横梁的连接及幕墙板的安装必须符合设计要求，安装必须牢固。

(6)金属幕墙工程应由施工单位编制单项施工组织设计。

(7)施工单位应遵守有关环境保护的法律、法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废气物、噪声、震动等对周围环境造成的污染和危害。

(8)金属幕墙工程必须有隐蔽验收记录。

10·2·4施工准备

10.2·4·1技术准备

(1)熟悉与审查施工图纸

1)审查设计图纸是否完整、齐全。

2)审查设计图纸与说明书在内容上是否一致，以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。

3)审查建筑图、结构图与幕墙设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致，技术要求是否正确。

4)进行现场检查，确认土建施工质量是否满足幕墙施工的要求。

5)审查幕墙工程的生产工艺流程和技术要求。

6)复核幕墙各组件的强度、刚度和稳定性是否满足要求;审查幕墙设计图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的分项，明确现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求，拟采取可行的技术措施加以保证。

7)明确工期，分期分批施工或交付使用的顺序和时间;明确工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期。

8)明确建设、设计、土建和施工单位之间的协作、配合关系;明确建设单位可以提供的施工条件。

(2)原始资料调查分析

1)自然条件调查分析:气温、雨、雪、风和雷电及沙尘暴等情况;冬雨季的期限等情况;

2)技术经济条件调查分析:当地可利用的地方材料状况;甲供材料状况;地方能源和交通运输状况;地方劳动力和技术水平状况;当地生活供应、教育和医疗卫生状况;当地消防、治安、环保状况等。

(3)编制施工图预算和施工预算。

(4)编制施工组织设计。

(5)分别由设计单位对幕墙施工单位，幕墙施工单位技术人员对施工人员进行技术交底。

10·2·4·2   材料要求

(1)外观及质量要求

1)一般规定

(A)金属幕墙所选用的材料应符合国家现行产品标准的规定，同时应有出厂合格证、质保书及必要的检验报告。

(B)金属幕墙材料应选用耐气候性的材料。金属材料和零配件除不锈钢外，钢材应进行表面热镀锌处理或其他有效防腐措施，铝合金应进行表面阳极氧化处理，或其他有效的表面处理。

(C)金属幕墙材料应采用不燃烧性材料或难燃烧性材料。

(D)金属幕墙所选用材料的物理力学及耐候性能应符合设计要求。

(E)硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶必须有与所接触材料的相容性试验报告。橡胶条应有成分分析报告和保质年限证书。

(F)幕墙所使用的低发泡间隔双面胶带，应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJlO2—96)的有关规定。

2)铝合金及铝材材料

(A)金属幕墙采用的铝合金型材应符合现行国家标准 《铝合金建筑型材》(GB几5237)中规定的高精级和《铝及铝合金阳极氧化  阳极氧化膜的总规范》(GB8013)的规定;铝合金的表面处理层厚度和材质应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》(GB/T5237.2一5237.5)的有关规定。

(B)金属幕墙采用的铝合金板材的表面处理层厚度及材质应符合现行行业标准《建筑幕墙》(JG一3055)的有关规定。

(C)金属幕墙应根据幕墙面积、使用年限及性能要求，分别选用铝合金单板 (简称铝单板)、铝塑复合板、铝合金蜂窝板(简称蜂窝铝板);铝合金板材应达到国家相关标准及设计的要求，并有出厂合格证。

(D)根据防腐、装饰及建筑物的耐久年限的要求，对铝合金板材 (铝单板、铝塑复合板、蜂窝铝板)表面进行氟碳树脂处理时，应符合下列规定:

氟碳树脂含量不应低于75％;海边及严重酸雨地区，可采用三道或四道氟碳树脂涂层，其厚度应大于4Oμm;其他地区，可采用两道氟碳树脂涂层，其厚度应大于25μm。

(E)氟碳树脂涂层应无起泡、裂纹、剥落等现象。

(F)铝单板应符合下列现行国家标准《铝及铝合金轧制板材》(GB／T3880)、《变形铝及铝合金牌号表示方法》(GB／T16474)、《变形铝及铝合金状态代号》(GB/T16475)的规定:幕墙用纯铝单板厚度不应小于2·5mm，高强合金铝单板不应小于2mm:

(G)铝塑复合板应符合下列规定:铝塑复合板的上下两层铝合金板的厚度均应为0·5mm，其性能应符合现行国家标准《铝塑复合板》(GB/T17748)规定的外墙板的技术要求;铝合金板与夹心层的剥离强度标准值应大于7N/㎜;幕墙选用普通型聚乙烯铝塑复合板时，必须符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJl6—87)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)的规定。

(H)蜂窝铝板应符合下列规定:应根据幕墙的使用功能和耐久年限的要求，分别选用厚度为l0㎜、12㎜、15㎜、2Omm和25mm的蜂窝铝板;厚度为lOmm的蜂窝铝板应由lmm厚正面铝合金板、0·5一0·8㎜厚的背面铝合金板及铝蜂窝黏结而成;厚度在lOnm以上的蜂窝铝板，其正背面铝合金厚度均应为lmm。

3)钢材

(A)幕墙采用的不锈钢宜采用奥氏体不锈钢，不锈钢的技术要求应符合下列现行国家标准的规定:

《不锈钢冷轧钢板》(GB/T3280);

《不锈钢棒》(GB/T1220);

《不锈钢冷加工钢棒》(GB/T4226)

《不锈钢和耐热钢冷轧带钢》(GB/T4239);

《不锈钢热轧钢板》(GB/T4237);

《冷顶锻用不锈钢丝》（GB/T4932）;

《形状和位置公差  末注公差值》(GB/T3280).

(B)幕墙采用钢材的技术要求应符合下列现行国家标准的规定:

《碳素结构钢》(GR/T700);

《优质碳素结构钢》(GB/T699);

《合金结构钢》(GR/T3077);

《低合金高强度结构钢》(GB/Tl591);

《碳素结构和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》(GB/T912);

《碳素结构和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》   (GB/T3274);

《结构用冷弯空心型钢尺寸、外型、重量及允许偏差》(GB/T6728);

《冷拔无缝异型钢管》(GB/T3094);

《高耐候结构钢》（GB/T4171);

《焊接结构用耐候钢》(GR/T4172);

(0)钢结构幕墙高度超过40m时，钢构件宜采用高耐候结构钢，并应在其表面涂刷防腐涂料。

(D)钢构件采用冷弯薄壁型钢时，除应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ5GBJ50018-2002)的有关规定外，其壁厚不得小于3·0㎜，强度应按实际工程验算，表面处理应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)的有关规定。

(E)金属幕墙采用的非标准五金件应符合设计要求，并应有出厂合格证，同时应符合现行国家标准《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》(GB/T3098.6)和《紧固件机械性能不锈钢螺帽》(GB/T3098.15)的规定。

4)建筑密封材料

(A)金属幕墙采用的橡胶制品宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶;密封胶条应为挤出成型，橡胶块应为压模成型。

（B)密封胶条的技术要求应符合下列现行国家行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133—2001)的规定。

(C)幕墙应采用中性硅酮耐候密封胶，其性能应符合表10.2·4.2-1的规定。

幕墙硅酮耐候密封胶的性能       表10.2.4.2-1

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
|  | 金属幕墙用 |
| 表干时间 | 1～1.5h |
| 初步固化时间（≥25℃） | 3d |
| 完全固化时间（相对湿度≥50％，温度25±2℃） | 7～14d |
| 邵氏硬度 | 20～30 |
| 极限拉伸强度 | 0.11～0.44Mpa |
| 撕裂强度 | 3.8N/mm |
| 施工温度 | 5～48℃ |
| 污染性 | 无污染 |
| 流淌性 | 无流淌 |
| 固化后的变位承受能力 | 25％≤δ≤50% |
| 有效期 | 9-12个月 |

(D)结构硅酮密封胶应采用高模数中性胶;硅酮结构密封胶分单组份和双组份，其性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定。其性能应符合表10·2·4·2-2的规定。

结构硅酮密封胶的性能         表10.2.4.2-2

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中性双组份 | 中性单组份 |
| 有效期 | 9月 | 9～12月 |
| 施工温度 | 10～30℃ | 5～48℃ |
| 使用温度 | -48～88℃ |  |
| 操作时间 | ≤30min |  |
| 表干时间 | ≤3h |  |
| 初步固化时间（25℃） | 7d |  |
| 完全固化时间 | 14～21d |  |
| 邵氏硬度 | 35～45度 |  |
| 粘结拉伸强度（H型试件） | ≥0.7N/mm2 |  |
| 延伸率（哑铃型） | ≥100% |  |
| 粘结破坏（型试件） | 不允许 |  |
| 内聚力（母材）破坏力 | 100％ |  |
| 剥离强度（B模） | 5.6～8.7N/mm（单组份） |  |
| 撕裂强度（B模） | 4.7N/mm |  |
| 抗臭氧及紫外线拉伸强度 | 不变 |  |
| 污染和变色 | 无污染、无变色 |  |
| 耐热性 | 150℃ |  |
| 热失重 | ≤10％ |  |
| 流淌性 | ≤2.5mm |  |
| 冷变形（蠕变） | 不明显 |  |
| 外观 | 无龟裂、无变色 |  |
| 完全固化后的变位承受能力 | 12.5％≤δ≤50% |  |

(E)同一幕墙工程应采用同一品牌的单组分或双组分的硅酮结构密封胶，并应有保质年限的质量证书。用于石材幕墙的硅酮结构密封胶还应有证明无污染的试验报告。

(F)两种硅酮密封胶相接触时必须相容。

(G)硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶应在有效期内使用。过期的密封胶不得使用。

5)低发泡间隔双面胶带

(A)根据幕墙的风荷载、高度和玻璃的大小，可选用低发泡间隔双面胶带。

(B)当幕墙风荷载大于1·8N/m2时，宜选用中等硬度的聚胺基甲酸乙醇低发泡间隔双面胶带;当幕墙风荷载小于或等于1·8N/m2时，宜选用聚乙烯低发泡间隔双面胶带。

6)其他材料

(A)幕墙可采用聚乙烯发泡材料作填充材料，其密度不应小于0·037g/cm3。

(B)聚乙烯发泡填充材料的性能应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJlO2—96)的规定。

(C)幕墙宜采用岩棉、矿棉、玻璃棉、防火板等不燃烧性或难燃烧性材料作隔热保温材料，同时应采用铝箔或塑料薄膜包装的复合材料，作为防水和防潮材料。

(D)在主体结构与幕墙构件之间，应加设耐热的硬质有机材料垫片。

(E)幕墙立柱与横梁之间的连接处，宜加设橡胶片，并应安装严密，或留出lmm间隙。

(2)主要材料主要性能试验方法:

1)不锈钢和钢材主要性能试验方法应符合下列现行国家标准的规定:

《金属弯曲试验方法》(GB/T232);

《金属拉伸试验方法》(GB/T228)。

9)密封胶条主要性能试验方法应符合下列现行国家标准的规定:

《硫化橡胶或热塑橡胶撕裂强度的测定》(GB/T529);

《硫化橡胶邵尔A硬度试验方法》(GB/T531);

《硫化橡胶密度的测定》(GB/T533)。

10·2·4·3   主要机具设备

双头切割机、单头切割机、冲床、铣床、钻床、锣样机、组角机、打胶机、玻璃磨边机、空压机、吊篮、卷扬机、电焊机、水准仪、经纬仪、胶枪、玻璃吸盘等。

10·2·4·4   作业条件

(1)安装幕墙应在主体工程验收后进行;

(2)应有土建移交的控制线和基准线;

(3)幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设;

(4)吊蓝等垂直运输设备安设就位;

(5)脚手架等操作平台搭设就位;

(6)幕墙的构件和附件的材料品种、规格、色泽和性能应符合设计要求;

(7)施工前应编制施工组织设计。

10·2·5   材料和质量要求

10·2·5·1材料的关键要求

(1)金属幕墙工程中使用的材料必须具备相应的出厂合格证、质保书和检验报告。

(2)金属幕墙工程中使用的铝合金型材，其壁厚、膜厚、硬度和表面质量等必须达到设计及规范要求。

(3)金属幕墙工程中使用的钢材，其厚度、长度、膜厚和表面质量等必须达到设计及规范要求。

(4)金属幕墙工程中使用的面材，其壁厚、膜厚、板材尺寸、外观质量等必须达到设计及规范要求。

(5)金属幕墙工程中使用的硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶及密封材料，其相容性、粘结拉伸性能、固化程度等必须达到设计及规范要求。

10·2·5·2   技木关键要求

(1)安装前对构件加工精度迸行检验，检验合格后方可进行安装;

(2)安装前作好施工准备工作，保证安装工作顺利进行;

(3)预埋件安装必须符合设计要求，安装牢固，严禁歪、斜、倾。安装位置偏差控制在允许范围以内;

(4)严格控制放线精度;

(5)幕墙立柱与横梁安装应严格控制水平、垂直度以及对角线长度，在安装过程中应反复检查，达到要求后方可进行玻璃的安装;

(6)金属板安装时，应拉线控制相邻玻璃面的水平度、垂直度及大面平整度;用木模板控制缝隙宽度，如有误差应均分在每一条缝隙中，防止误差积累;

(7)进行密封工作前应对密封面进行清扫，并在胶缝两侧的金属板上粘贴保护胶带，防止注胶时污染周围的板面;注胶应均匀、密实、饱满，胶缝表面应光滑;同时应注意注胶方法，防止气泡产生并避免浪费;

(8)清扫时应选用合适的清洗溶剂，清扫工具禁止使用金属物品，以防止损坏金属板或构件表面。

10·2·5·3   质量关键要求

施工过程中质量控制要点如下:

(1)预埋件和铆固件:位置;施工精度;固定状态;有无变形、生锈;防锈涂料是否完好。

(2)连接件:安装部位;加工精度;固定状态;防锈处理;垫片是否安放完毕。

(3)构件安装:安装部位;加工精度，安装后横平竖直、大面平整;螺栓、铆钉安装固定;外观:色调、色差、污染、划痕;功能:雨水泄水通路、密封状态;防锈处理。

(4)五金件安装:安装部位;加工精度;固定状态;外观。

(5)金属板安装:安装部位;安装精度;水平及垂直度;大面平整度。

(6)密封胶嵌缝:注胶有无遗漏;施工状态;胶缝品质、形状、气泡;外观、色泽;周边污染。

(7)金属幕墙安装后应进行气密性、水密性和风压性能的检验，各项指标必须达到设计及规范要求。

(8)清洁:清洗溶剂是否符合要求;有无遗漏末清洗的部分;有无残留物。

10·2·5·4   职业健康安全关键要求

(1)严禁使用过期或不合格的硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶以及其他密封材料;

(2)施工过程中应作好安全技术交底，劳保工具应配备齐全(如手套、口罩、安全帽及安全带等);

(3)施工机具在使用前必须进行严格检验。

(4)在高层建筑幕墙安装与上部结构施工交叉作业时，结构施工层下方须架设挑出3m以上的防护装置。建筑在地面上3m左右，应搭设挑出6m的水平安全网。

(5)应注意防止密封材料在使用时产生溶剂中毒。

(6)作好施工现场及材料堆场、仓库等的防火工作，并安排专门的仓库保管员。

10·2·5·5   环境关键要求

(1)组合构件装配一般在生产车间进行，以避免受到天气及工地灰尘等的影响。

(2)在现场进行装配时，应避免在大风、高温、高湿的天气下以及灰尘较多的区域里进行。

(3)材料及构件的堆放及保管场所应根据保管办法选择合理的场地或仓库。

(4)幕墙的注胶密封作业必须在合适的温度及湿度条件下进行。

10·2·6   加工工艺

10·2·6·1构件的加工制作

(1)铝型材加1精度要求

1)截面尺寸精度

(A)截面尺寸允许偏差应符合表10·2·6·1-1的要求。

结构杆件截料尺寸允许偏差            表10.2.6.1-1

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 直角截料 | 长度尺寸L | 1.0mm |
|  | 端头尺寸a | 10’ |
| 斜角截料 | 长度尺寸L | 1.0mm |
|  | 端头尺寸a | 15’ |

(B)截料端头不应有明显加工变形，毛刺不大于0·2mm。

(C)孔位允许偏差0·5恤 ，孔距允许偏差0·5㎜，差不大于1·O㎜。

(D)铆钉用通孔应符合GBl521的规定。

(E)沉头螺钉用沉孔应符合GBl522的规定。

(F)圆柱头、螺栓用沉孔应符合GBl523的规定。

(G)螺丝孔的加工应符合设计要求。

2)铝型材槽、豁、样的加工应符合下列规定:

(A)构件铣槽尺寸允许偏差应符合表10·2·6·1-2的

铣槽尺寸允许偏差(mm)           表10·2.6.1-2

| 项目 | 长度a | 宽度b | 中心线位置c | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏差(mm) | -0.0，＋0.5 | -0.0，＋0.5 | ±0.5 | 直尺、游标卡尺 |

(B)构件铣豁尺寸允许偏差应符合表10·2·6·1-3的要求。

构件豁口尺寸允许偏差及测量方法       表10.2.6.1-3

| 项目 | 豁口长度a | 豁口宽度b | 中心线位置c | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏差(mm) | -0.0，＋0.5 | -0.0，＋0.5 | ±0.5 | 直尺、游标卡尺 |

(C)构件铣棒尺寸允许偏差应符合表10·2·6·1-4的要求。

| 项目 | 榫长a | 榫宽b | 中心线位置c |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏差 | -0.0，＋0.5 | -0.0，＋0.5 | ±0.5 |

(B)各相邻构件装配间隙及同一平面高低偏差应符合表10.2·6.1-6的要求。

| 项目 | 构件长度 | 允许偏差 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 槽口尺寸 | ≤2000 | ±1.5 | 钢卷尺测量 |
|  | ＞2000 | ±2.0 |  |
| 构件对边尺寸 | ≤2000 | ≤2.0 | 钢卷尺测量 |
|  | ＞2000 | ≤3.0 |  |
| 构件对角尺寸 | ≤2000 | ≤2.0 | 钢卷尺、对角尺测量 |
|  | ＞2000 | ≤3.5 |  |

4)铝型材装配应牢固，各连接间隙要进行可靠的密封处理。连接采用的自攻螺丝应采用不锈钢制造。螺丝不宜尖部突出框槽内。

(2)钢构件加工

1)钢构件应符合现行国家标准《钢结构工程质量检验标准》(GB50221)的有关规定。钢构件表面防锈处理应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)的有关规定。

2)钢构件焊接、螺栓连接应符合国家现行标准 《钢结构设计规范》(GBJl7—88)及 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81—2002)的有关规定。

10·2·6·2   金属板加工制作

(1)复合铝塑板的加工

复合铝塑板的加工应在洁净的专门车间中进行，加工的工序主要为复合铝塑板裁切、刨沟和固定。

1)加工前注意事项:

(4)板材储存时应以10°内倾斜放置，底板需用厚木板垫底，厚板可以水平叠放。

(B)搬运时需两人取放，将板面朝上，切勿推拉，以防擦伤。

(C)如果手工裁切，在裁切前先将工作台清理干净，以免板材受损。

(D)板材上切勿放置重物或践踏，以防产生弯曲或凹陷的现象。

2)复合铝塑板裁切。复合铝塑板加工的第一道工序是板材的裁切。板材的裁切可用剪床、电锯、圆盘锯、手提电锯等工具按照设计要求加工出所需尺寸。复合铝塑板加工允许偏差应符合金属板材加工允许偏差的规定。

3)复合铝塑板刨沟

(A)复合铝塑板刨沟宜采用机械方式开槽。

数控刨沟机带有机床，将需刨沟的板材放到机床上，调好刨刀的距离，准确进行开槽。

(B)刨沟机上带有不同的刨刀，通过更换刨刀，可在复合铝塑板上刨出不同形状的沟，图10·2·6·2-1为厚度为4mm(0·5㎜铝板+3m  塑性材料+0·5㎜铝板)的复合铝塑板的常见刨沟形状，见图10.2.6.2-1。

复合铝塑板的刨沟深度应根据不同板的厚度而定。一般情况下塑性材料层保留的厚度应在1柏左右且不小于0.3mm,并且要便所保留的塑性材料层厚薄均匀，才能使弯折平滑，并形成一弯曲半径为3一3·5mm的过度圆角。

不能将塑性材料层全部刨开，以防止面层铝板的内表面长期裸露而受到腐蚀，而且如果只剩下外表一层铝板，弯折后，弯折处板材强度会降低，导致板材使用寿命缩短。

(C)板材被刨沟以后，再按设计对边角进行剪裁，就要将板材弯折成所需要的形状。

板材在弯折处进行弯折时，要将铝屑清理干净。

弯折时切勿反复地弯折和急速弯折，防止铝板受到破损，强度降低。

弯折后，板材四角对接处要用密封胶进行密封。

对有毛刺的边部可用挫刀进行修边，修边时，且勿损伤铝板表面。

需要钻孔时，可用电钻、线锯等在铝塑板上做出各种圆形、曲线形等多种孔径。

在加工过程中复合铝板严禁与水接触。

4)复合铝塑板与副框和加强筋的固定 (图10·2·6·2-2)

(A)复合铝塑板与副框和加强筋的固定。板材边缘弯折以后，就要同mm固定成形，同时根据板材的性质及具体分格尺寸的要求，在板材背面适当的位置设置加强筋。可采用铝合金方管，铝角材或槽铝作为加强筋。加强筋的数量要根据设计确定。

(B)副框与板材的侧面可用抽芯铝铆钉紧固，抽钉间距应在200mm左右。

板的正面与副m的接触面间不宜用铆钉紧固，用结构胶粘接或双面胶带粘结。

转角处要用角码将两根副框连接牢固。

加强筋(铝方管)与副框间也要用角码连接牢固，加强筋与板材间要用结构胶或用双面胶带粘接牢固。

(c)mm常用形状及铝塑板与副框的组合如图10·2·6·2-2所示。组装时应将每块板的打孔、切口等外露的聚乙烯塑料及角缝，用中性硅碉密封胶密封，防止渗水。

(2)单层铝板的加T

单层铝板应用优质合金防锈铝板为板基，并在工厂经过饭金加

工，表面化学处理、氟碳聚合树脂喷涂、烘烤固化等工艺制作而成。

1)单层铝板生产工艺流程 (见图10·2·6·2-3)

2)单层铝板生产工艺

(A)饭金加工:按设计要求运用机械加工设备对铝板进行剪切、折弯、滚弯、氢弧焊、螺柱焊、表面打磨等加工。单层铝板应符合下列规定:

单层铝板加T允许偏差应符合表10·2·6·2-4"的规定。

金属板材加工允许偏差（mm）         表10.2.6.2-4

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 边长 | ≤2000 | ±2.0 |
|  | ＞2000 | ±2.5 |
| 对边尺寸 | ≤2000 | ≤2.5 |
|  | ＞2000 | ≤3.0 |
| 对角线尺寸 | ≤2000 | 2.5 |
|  | ＞2000 | 3.0 |
| 折弯强度 |  | ≤1.0 |
| 平面度 |  | ≤2/1000 |
| 孔的中心距 |  | ±1.5 |

单层铝板折弯加工时，折弯外圆半径不小于板厚的1，5倍。

单层铝板加劲肋的固定可采用电栓钉，或采用结构胶、双面胶带粘结，采用电栓钉时，应确保铝板外表面不变形、褪色，固定应牢固。

单层铝板的耳子应符合设计要求。固定耳子可采用焊接、铆接或在铝板上直接冲压而成，并应位置准确，调整方便，固定牢固。

单层铝板构件四周边应采用铆接、螺栓或机械连接相结合的形式固定，并应做到构件刚性好，固定牢固。

(B)表面预处理:将成型的铝板，进行清洗和化学处理，以产生转化膜，增加涂层与金属表面的结合力和防氧化能力，有利于延长漆膜的使用年限。

(C)氟碳喷涂:这是单层铝板生产的关键工序。一般采用多层喷涂方式，二层喷涂和三层喷涂方式等。三层喷涂方式分为底漆、面漆、清漆。

底漆涂层:底漆涂层的作用在于提高涂层抗渗透能力，增强

对底材的保护，稳定金属表面，加强面漆与金属表面的附着力，而

且可以保证面漆涂层的颜色均匀性。涂层厚度为5~幻坪"

面漆涂层:面漆涂层是涂层中最厚的一层，也是最关键的一层，其作用在于提供所需的装饰颜色，使外观达到设计要求，并且保护金属表面不受环境大气、酸雨、污染的侵蚀，防止紫外线穿透，大大增强抗老化能力。涂层厚度为25~3Oμm。

清漆涂层:清漆涂层的作用在于更有效地增强涂层抗外界侵蚀能力，保护面漆涂层，增强面漆色彩的金属光泽，外观颜色更加鲜明，光彩夺目，涂层厚度为10~l5μm。

(D)烘干固化:将经喷涂的幕墙铝板送到恒温230一250℃的烘干房，再经15一2Omin烘干固化。

(E)检验包装:这是产品出厂前的最后工序，包括漆膜测试，百格附着力测试，色差目测，表面斑点检查等，最后将合格产品包装。

10·2·6·3   金属幕墙的吊挂件、安装件应符合下列规定

(1)单元金属幕墙使用的吊挂件、支撑件，宜采用铝合金件或不锈钢件，并应具备可调整范围;

(2)单元幕墙的吊挂件与预埋件的连接应采用穿透螺栓;

(3)铝合金立柱直接采用螺纹连接部位的局部壁厚不得小于螺钉的公称直径。

10·2·7   施工工艺

10·2·7·1金属幕墙安装工艺流程 (图10·2，7·1)

10·2·7·2   操作工艺

(1)安装施工准备

1)编制材料、制品、机具的详细进场计划;

2)落实各项需用计划;

3)编制施工进度计划;

4)做好技术交底工作;

5)搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件。

6)构件储存时应依照安装顺序排列放置，放置架应有足够的承载力和刚度。在室外储存时应采取保护措施;

7)构件安装前应检查制造合格证，不合格的构件不得安装。

(2)预埋件的安装

1)按照土建进度，从下向上逐层安装预埋件;

2)按照幕墙的设计分格尺寸用经纬仪或其他测量仪器进行分格定位;

3)检查定位无误后，按图纸要求埋设铁件;

4)安装埋件时要采取措施防止浇筑混凝土时埋件位移，控制好埋件表面的水平或垂直，严禁歪、斜、倾等。

5)检查预埋件是否牢固、位置是否准确。预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时，预埋件的标高偏差不应大于lOmm，预埋件的位置差不应大于2Omm。

(3)施工测量放线

1)复查由土建方移交的基准线;

2)放标准线:在每一层将室内标高线移至外墙施工面，并进行检查;在石材挂板放线前，应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量，根据测量结果，确定出于挂板的基准面;

助以标准线为基准，按照图纸将分格线放在墙上，并做好标记;

4)分格线放完后，应检查预埋件的位置是否与设计相符，否则应进行调整或预埋件处理;

5)最后，用φ0·5一1·O㎜的钢丝在单樘幕墙的垂直、水平方向各拉两根，作为安装的控制线，水平钢丝应每层拉一根(宽度过宽，应每间隔20m设l支点，以防钢丝下垂)，垂直钢丝应间隔20m拉一根;

6)注意事项:

放线时，应结合土建的结构偏差，将偏差分解;

放线时，应防止误差积累;

放线时，应考虑好与其他装饰面的接口;

拉好的钢丝应在两端紧固点做好标记，以便钢丝断了，快速重拉;

应严格按照图纸放线;

控制重点为:基准线。

(4)金属幕墙安装工艺

1)过渡件的焊接:

(A)经检查，埋件安装合格后，可进行过渡件的焊接施工;

(B)焊接时，过渡件的位置一定要与墨线对准;

(C)应先将同水平位置两侧的过渡件点焊，并进行检查;

(D)再将中间的各个过渡件点焊上，检查合格后，进行满焊;

(E)控制重点:水平位置;

(F)焊接作业注意事项:

a)焊接作业顺序 (图10·2·7·2)

b)用规定的焊接设备、材料及人员;

c)焊接现场的安全、防火工作;

d)严格按照设计要求进行焊接，要求焊缝均匀，无假焊、虚焊;

e)防锈处理要及时，彻底。

2)金属幕墙铝龙骨安装:

(A)先将立柱从上至下，逐层挂上;

(B)根据水平钢丝，将每根立柱的水平标高位置调整好，稍紧螺栓;

(C)再调整进出、左右位置，经检查合格后，拧紧螺帽;

(D)当调整完毕，整体检查合格后，将垫片、螺帽与铁件电焊上;

(E)最后安装横龙骨，安装时水平方向应拉线，并保证竖龙骨与横龙骨接口处的平整，且不能有松动;

(F)注意事项:

a)立柱与连接铁件之间要垫胶垫;

b)因立柱料比较重，应轻拿轻放，防止碰撞、划伤;

c)挂料时，应将螺帽拧紧些，以防脱落而掉下去;

d)调整完以后，要将避雷铜导线接好。

3)防火材料安装:

(A)龙骨安装完毕，可进行防火材料的安装;

(B)安装时应按图纸要求，先将防火镀锌板固定 (用螺丝或射钉)，要求牢固可靠，并注意板的接口;

(C)然后铺防火棉，安装时注意防火棉的厚度和均匀度，保证与龙骨料接口处的饱满，且不能挤压，以免影响面材;

(D)最后进行顶部封口处理即安装封口板;

(E)安装过程中耍注意对玻璃、铝板、铝材等成品的保护，以及内装饰的保护。

4)金属板安装

(A)安装前应将铁件或钢架、立柱、避雷、保温、防锈全部检查一遍，合格后再将相应规格的面材搬人就位，然后自上而下进行安装;

(B)安装过程中拉线相邻玻璃面的平整度和板缝的水平、垂直度，用木板模块控制缝的宽度;

(C)安装时，应先就位，临时固定，然后拉线调整;

(D)安装过程中，如缝宽有误差，应均分在每条胶缝宁，防止误差积累在某一条缝中或某一块面材上。

(5)密封:

1)密封部位的清扫和干燥，采用甲苯对密封面进行清扫，清扫时应特别注意不要让溶液散发到接缝以外的场所，清扫用纱布脏污后应常更换，以保证清扫效果，最后用干燥清洁的纱布将溶剂蒸发后的痕迹拭去，保持密封面干燥;

2)贴防护纸胶带:为防止密封材料使用时污染装饰面，同时为使密封胶缝与面材交界线平直，应贴好纸胶带，要注意纸胶带本身的平直;

3)注胶:注胶应均匀、密实、饱满，同时注意施胶方法，避免浪费;

4)胶缝修整:注胶后，应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压，将多余的胶刮掉，并将胶缝刮成设计形状，使胶缝光滑、流畅;

5)清除纸胶带:胶缝修整好后，应及时去掉保护胶带，并注意撕下的胶带不要污染玻璃面或铝板面;及时清理粘在施工表面上的胶痕。

(6)清扫

1)金属幕墙的清扫:

(A)清扫时先用浸泡过中性溶m  (5水溶液)的湿纱布将污物等擦去，然后再用干纱布擦干净;

(B)清扫灰浆、胶带残留物时，可使用竹铲、合成树脂铲等仔细刮去;

(C)禁止使用金属清扫工具，不得用粘有砂子、金属屑的工具;

(D)禁止使用酸性或碱性洗剂。

(7)竣工交付:

1)先自检，然后上报甲方竣工资料;

2)在甲方组织下，验收、竣工交付;

3)办理相关竣工手续。

以上工序完成后，此工序迸人保修期，在保修期内，如有质量问题，则要满足用户要求，及时进行维修处理。

10·2·7·3   幕墙安装施工注意事项

(1)幕墙分格轴线的测量应与主体结构的测量配合，其误差应及时调整不得积累。

(2)对高层建筑的测量应在风力不大于4级情况下进行，每天应定时对幕墙的垂直及立柱位置进行校核。

(3)应将立柱与连接件连接，然后连接件再与主体预埋件连接，并进行调整和固定，立柱安装标高偏差不应大于3mm。轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差不应大于3㎜。

(4)相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm，同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2㎜o

(5)应将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，并应安装牢固，其接缝应严密。

(6)相邻两根横梁水平标高偏差不应大于lmmn。同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35m时，不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于或等于35m时，不应大于7mm 。

(7)同一层横梁安装应由下向上进行。当安装完一层刚度时，应进行检查、调整、校正、固定，使其符合质量要求。

(8)有热工要求的幕墙，保温部分从内向外安装，当采用内衬板时，四周应套装弹性橡胶密封条，内衬板与构件接缝应严密;内衬板就位后，应进行密封处理。

(9)固定防火保温材料应锚钉牢固，防火保温层应平整，拼接处不应留缝隙。

(10)冷凝水排出管及附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封条。

(11)其他通气留槽孔及雨水排出口等应按设计施工，不得遗漏。

(12)幕墙立柱安装就位、调整后应及时紧固。幕墙安装的临时螺栓等在构成件安装就位、调整、紧固后应及时拆除。

(13)现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后，应及时进行防锈处理。幕墙中与铝合金接触的螺栓及金属配件应采用不锈钢或轻金属制品。

(14)不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。

(15)金属板安装时，左右上下的偏差不应大于1·5㎜。

(16)金属板空缝安装时，必须要防水措施，并有符合设计要求的排水出口。

(17)幕墙的竖向和横向板材安装的允许偏差应符合表10，2·7.3-1的规定。

幕墙安装允许偏差              表10.2.7.3-1

| 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖缝及墙面 垂直度 | 幕墙高度（H）(m) | ≤10 | 激光经纬仪 或经纬仪 |
|  | H≤30 |  |  |
|  | 60>H≤30 | ≤15 |  |
|  | 90>H≤60 | ≤20 |  |
|  | H>90 | ≤25 |  |
| 幕墙平面度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 竖缝直线度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 横缝直线度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 缝宽度（与设计值比较） |  | ±2 | 卡尺 |
| 两相邻面板之间接缝高低差 |  | ≤1.0 | 深度尺 |

(18)单元幕墙安装允许偏差除应符合表10.2.7.3-1的规定外，尚应符合表10.2.7.3-2规定。

单元幕墙安装允许偏差（mm）            表10.2.7.3-2

| 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同层单元组件标高 | 宽度小于或等于35m | ≤3.0 | 激光经纬仪 或经纬仪 |
| 相邻两组件面板表面高低差 |  | ≤1.0 | 深度尺 |
| 两组件对插件接缝搭接长度（与设计值比） |  | ±1 | 卡尺 |
| 两组件对插件距槽底距离（与设计值比） |  | ±1 | 卡尺 |

(19)幕墙四周与主体之间的间隙，应采用防火的保温材料填塞，内外表面应采用密封胶连续封闭，接缝应严密不漏水。

(20)幕墙的施工过程中应分层进行防水渗漏性能检查。

(21)幕墙安装过程中应进行接缝部位的雨水渗漏检验。

(22)填充硅酮耐候密封胶时，金属板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候胶的技术参数，经计算后确定。较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。

(23)耐候硅酮密封胶在接缝内应形成相对两面粘结。

(24)幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收:

1)构件与主体结构的连接节点的安装。

2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装。

3）幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。

4)幕墙防雷接地节点的安装。

5)其他带有隐蔽性质的项目。

10·2·8   质量标准

10·2·8·1现场材料检验

(1)一般规定

1)材料现场的检验，应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批，每批应随机抽取3且不少于5件。

2)金属幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行的有关产品标准的有关规定。

(2)铝合金型材

金属幕墙工程使用的铝合金型材，应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。

1)主控项目

(A)型材壁厚的检验，应采用分辨率为0·5mm的游标卡尺或分辨率为0·1㎜的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量，测点不应少于5个，取最小值，用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位壁厚实测值不得少于3㎜。

(B)检验膜厚，应采用分辨率为0·5㎜的膜厚检测仪检测。每个杆件在装饰面不同部位的测点不少于5个，同一测点应测量5次，取平均值，修约整数。铝合金型材膜厚的检验指标，应符合下列规定:

阳极氧化膜最小平均膜厚不应小于15μm，最小膜厚不应小于12μ。

粉末静电喷涂层厚度平均值不应小于60μm，其局部厚度不应大于12Oμ，且不应小于40μ。

电泳涂漆复合膜局部膜厚不应小于21μm。

氟碳喷涂层平均厚度不应小于3Oμm。最小局部厚度不应小于25μm。

(C)硬度的检验，应采用韦氏硬度计测量型材表面硬度，测量前，型材表面的涂层应清洁干净，测点不应少于3个，并应以至少3点的测值取平均值，修约0·5个单位值。

2）一般项目

型材表面质量的检验，应在自然散射光条件下目测检查，并应符合下列规定:

型材表面应清洁，色泽应均匀。

型材表面不应有皱纹、裂纹、起皮、腐蚀斑点、气泡、划伤、擦伤、电灼伤、流痕、发粘以及膜 (涂)层脱落、毛刺等缺陷存在。

3)质量保证资料

(A)型材产品合格证、年限质量保证书。

(B)型材的力学性能检验报告。

(3)钢材

金属幕墙工程所使用的钢材，应现场进行厚度、长度、膜厚和表面质量的检验。

1)主控项目

(A)钢材厚度的检验，应采用分辨率为0·5mm的游标卡尺或分辨率为0·1恤 的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量，测点不应少于5个并取最小值。

(B)钢材长度检验，应采用分度值为1恤 的钢卷尺两侧测

量，结果应将符合设计要求。

(C)保护膜厚的检验，应采用分辨率为0·5μm的膜厚检测仪检测，每个杆件在同部位的测点不应少于5个，同一测点测量5次，取平均值，当采用热浸镀锌处理时，其膜厚应大于45μm，采用静电喷涂时，其膜厚应大于4Oμm。

2)一般项目

钢材表面质量的检验，应在自然散射光条件下，目测检查，钢材的表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠，截面不得有毛刺、卷边等现象。

3)质量保证资料

(A)钢材的产品合格证

(B)钢材的力学性能检验报告

(4)金属板面材

金属幕墙工程使用的金属面板材，应进行壁厚、膜厚、板材尺寸、折弯角度、折边高度和表面质量以及加强肋的检验。

1)主控项目

(A)板材厚度的检验指标，应符合下列规定:

幕墙采用单层铝板时，纯铝板厚度不应小于2·5mm，高强合金铝板厚度不应小于2·0㎜。

幕墙采用铝塑复合板时，其上下两层铝合金板的厚度均应为0·5㎜。

幕墙采用蜂窝铝板时，当厚度为lOmm的蜂窝铝板应由lmm厚的正面铝合金板、0·5一0·8mm厚的背面铝合金板及铝蜂窝粘结而成;厚度为lOmm以上的蜂窝铝板，其正背面铝合金板厚度均为l㎜。

(B)板材膜厚的检验，同铝型材膜厚检验方法。

当对铝合金板材 (单层铝板、铝塑复合板、蜂窝铝板)表面进行氟碳树脂处理时，涂层厚度应符合下列规定:

海边及严重酸雨地区，可采用三道或四道氟碳树脂涂层，其厚度应大于4Oμm，其他地区可采用两道氟碳树脂涂层，其厚度应大于25μm。

(C)板材尺寸检验

板材边长的检验，应在金属板安装或组装前，用分度值为lmm的钢卷尺沿板材周边测量，其允许偏差为≤2000时为±2·0，>2000时为±2·5。

板材对角线的检验。用分度值为lmmn钢卷尺沿板材对角测量，其允许偏差为:≤2000，允许偏差为2·5mm，＞2000，为3mm。

孔中心距的检验，用分度值为lmm钢卷尺或分辨率为0·O2mm的游标卡尺检验，其允许偏差不大于±1·5mm。

(D)折弯角度和高度检验

折弯角度的检验，用分度值为0·02。的万能角度尺测量折弯角度取最大值，其误差小于2°。

折边高度的检验:用分度值为lmm钢卷尺或分辨率为0·O2mm的游标卡尺进行检测，其允许偏差≤1·0。铝塑复合板和蜂窝板折边应采用机械刻槽，槽口底不得触及面板。

2)一般项目

(A)金属板材的表面质量检查，应采用观察检查和用分度值为lmm钢卷尺检查。质量应符合下列规定:

板材的表面平整度应保证在妻2/1000范围内。

板材的表面氟碳树脂涂层应无起泡、裂纹、剥落现象。

(B)加强筋及其附件检验，应采用观察和手试的方法检查，质量应符合:

单层铝板的固定耳子可采用焊接、铆接或在铝板上直接冲压而成，并保证位置准确，调整方便，固定牢固。

巴加工完成的铝塑复合板和蜂窝铝板，其折角角缝和外露切口应采用中性硅酮耐候胶密封。

单层铝板加强筋的固定可采用电栓钉，但应保证铝板外表不变形，褪色，且固定牢固。

3)质量保证资料

(A)铝板的产品合格证。

(B)铝板的物理性能、化学成分检验报告。

(5)硅酮结构密封胶、硅酮耐候胶及密封材料

金属幕墙工程使用的硅酮结构胶、硅酮耐候胶在使用前，必须到指定检测中心进行相容性测试和粘结拉伸试验。

1)主要项目

(A)出厂日期、使用有效期的检验，采用观察法检查。

(B)硅酮结构胶的内聚性破坏检验。

(C)硅酮结构胶的注胶宽度、厚度检验，应采用分度值为lmm  的直尺测量，实测结果应符合设计要求，且宽度不得小于7mm，厚度不得小于6㎜ 。

(D)硅酮密封胶的注胶宽度、厚度检验:应采用分辨率为0·O5mm   的游标卡尺测量。

(E)应检验硅酮结构胶的固化程度。硅酮结构胶完全固化检验应采用探针检测，注胶面不同部位的测点不少于3个，观察探针边面结构胶的固化程度，也可以来用切割检查的方法，观察胶的固化程度、饱满度和密实度。

2)一般项目

(A)硅酮胶质的检验，采用目测法，产品应为细腻、均匀膏状或粘稠液体，不应有气泡、结皮和凝胶，颜色与样品无差异。

(B)注胶表面的检验，注胶表面应光滑、无裂缝现象，接口初厚度和颜色应一致。

3）质量保证资料

(A)结构硅酮胶剥离实验记录。

(B)质量保证书和产品合格证。

(C)相容性检验报告和粘结拉伸实验报告。

(D)进口商品的商检证。

(6)五金件及其他配件

1)主要项目

(A)金属幕墙中与铝合金型材接触的五金件和紧固件应采用不锈钢材或制品，其他钢材应进行热浸镀锌或其他防腐处理。五金件外观的检验，应采用观察检查，也可以采用磁铁测试材质，有吸附力的为非不锈钢制品。

(B)转接件、连接件、构造尺寸、壁厚的检验，应采用分度值为lm   mn的钢直尺测量构造尺寸，用分辨率为0.05的游标卡尺检测壁厚。转接件、连接件的开孔长度不应小于开孔宽度4Omm,n孔边距离不应小于开孔宽度的1·5倍，壁厚不得有负偏差。

2)一般项目

(A)转接件、连接件外观检查，采用目测方法，其外观应平整、无裂纹、毛刺、凹坑、变形、等缺陷，当采用碳素钢材时，表面应做热镀锌处理。

(B)滑撑、限位器的检验，采用下列方法:

用磁铁检查滑撑、限位器材质。

采用观察检查和手动试验的方法，检验滑撑、限位器的

外观质量和活动性能。滑撑、限位器应采用奥代体不锈钢，表面光洁，不应有斑点、砂眼及明显划痕，金属层应色泽均匀，不应有气泡、露底、泛黄、龟裂等缺陷，强度、刚度应符合设计要求。

3)质量保证资料

(A)钢材产品合格证。

(B)连接件产品合格证。

(C)镀锌工艺处理质量证书。

(D)螺栓、滑撑、限位器等产品合格证。

10，1，8·2   加工制作质鼻

(1)一般规定

1)加工制作构件应按构件的数量的5进行抽样检查，且每种构件不得少于5件，当有一个构件不符合本标准要求时，应加倍抽检，复检合格后方可出厂。

2）金属幕墙所采用的材料、附件应符合标准要求，并应有产品出厂合格证。

3)隐框幕墙的结构装配组合件应在车间制作，不得在现场进行。

4)不得使用过期的结构硅酮密封胶和耐候硅酮密封胶;

5)产品出厂时，应附有检验质量合格证明书、安装图和说明。

(2)主控项目

1)金属构件的加工精度检验:

(A)型材直线度的检验，其检验方法和允许偏差见表10.2·8·2-1。

构件截料允许偏差及测量方法       表10.2.8.2-2

| 项目 | 直线度允许偏差 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 直角截料 | 长度尺寸L±1.0mm | 直尺、角度尺 |
|  | 端头尺寸a－10’ |  |
| 斜角截料 | 长度尺寸L±1.0mm | 直尺、角度尺 |
|  | 端头尺寸a－15’ |  |

(C)构件孔位精度的检验，其检验方法和允许偏差见表10.2·8·2-3。

构件孔位精度允许偏差及测量方法        表10.2.8.2-3

| 项目 | 直线度允许偏差 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 孔位允许偏差 | ±0.5mm | 直尺、游标卡尺 |
| 孔距允许偏差 | ±0.5mm | 直尺、游标卡尺 |
| 累计偏差 | ±1mm | 直尺、游标卡尺 |

(D)构件下料长度的检验，其检验方法和允许偏差见表10·2·8·2-4。

构件下料长度允许偏差及测量方法       表10.2.8.2-4

| 项目 | 直线度允许偏差 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 横梁长度 | ±0.5mm | 直尺、钢卷尺 |
| 立柱长度 | ±1mm | 直尺、钢卷尺 |

(E)构件铣槽尺寸的检验，其检验方法和允许偏差见表10·2·8·2-5。

构件铣槽尺寸允许偏差及测量方法       表10.2.8.2-5

| 项目 | 长度a | 宽度b | 中心线位置c | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏差(mm) | -0.0，＋0.5 | -0.0，＋0.5 | ±0.5 | 直尺、游标卡尺 |

(F)构件铣豁尺寸的检验，其检验方法和允许偏差见表10·2·8，2-6。

构件铣豁尺寸允许偏差及测量方法       表10.2.8.2-6

| 项目 | 豁口长度a | 豁口宽度b | 中心线位置c | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏差(mm) | -0.0，＋0.5 | -0.0，＋0.5 | ±0.5 | 直尺、游标卡尺 |

(G)构件棒头尺寸的检验，其检验方法和允许偏差见表10·2·8·2-7。

构件榫头尺寸允许偏差及测量方法       表10.2.8.2-7

| 项目 | 榫长a | 榫宽b | 中心线位置c | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏差(mm) | +0.0，-0.5 | +0.0，-0.5 | ±0.5 | 直尺、游标卡尺 |

2)构件装配尺寸偏差检验（表10.1.8.2-8）

构件装配尺寸允许偏差及测量方法       表10.1.8.2-8

| 项目 | 构件长度 | 允许偏差 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 槽口尺寸 | ≤2000 | ±1.5 | 钢卷尺测量 |
|  | ＞2000 | ±2.0 |  |
| 构件对边尺寸 | ≤2000 | ≤2.0 | 钢卷尺测量 |
|  | ＞2000 | ≤3.0 |  |
| 构件对角尺寸 | ≤2000 | ≤2.0 | 钢卷尺、对角尺测量 |
|  | ＞2000 | ≤3.0 |  |
| 装配间隙 |  | ≤0.5 | 直尺、塞尺测量 |
| 同一平面度差 |  | ≤0.5 | 直尺、靠尺检测 |

（3）一般项目

1）构件连接及缝隙处理方法检验：

（A）采用观察检查方法检验；

（B）质量指标：

构件连接牢固；

各构件连接处的缝隙应进行密封处理;

2）外观质量检验:

(A)采用观察检查方法检验;

(B)质量指标:

表面无油污，端头毛刺不大于0·2mm;

表面擦伤、划伤程度不超过标准要求;

(4)质量保证资料

1)设计图纸资料;

2)自检、互检记录;

3)产品合格证。

10·2·8·3   安装质量检查

(1)节点与连接检验。

1)一般规定

节点的检验抽样，应符合下列规定:

(A)每幅幕墙应按各类节点总数的5抽样检验，且每类节点不应少于3个;锚检应按5粘抽样检验，且每种锚栓不得少于5根。

(B)对己完成的幕墙金属框架，应提供隐蔽工程检查验收记录，当隐蔽工程检查记录不完整时，应对该幕墙工程节点拆开检查。

2)主控项目

(A)预埋件与幕墙连接的检验。

检验方法

a)在预埋件与幕墙连接节点处观摩手动检查。

b)用分度值为lmmn的钢直尺测焊缝尺寸和位置偏差。

检验指标应符合下列规定:

a)连接件、绝缘片、紧固件的规格、数量应符合设计要求。

b)连接件与立柱应安装牢固，螺栓应有弹簧垫片等防脱落措施。

c)连接件的可调节物应用螺栓牢固连接，并有防滑动措施。

d)连接件与预埋件之间的位置偏差使用钢板或型钢焊接调整，构造形式与焊缝应符合设计要求。

e)预埋件、连接件表面防腐应完整，不破损。

(B)锚栓连接的检验

检验方法

a)观察检查锚栓埋设的外观质量和埋设数量，用分辨率为0·O5mm的声度尺测量锚固深度。

b)由专业检测单位对锚栓进行锚固性能拉拔检测。

检验指标应符合下列规定:

a)锚栓的类型、规格、数量、布置位置和锚固深度必须符合设计规定。

b)锚栓的埋设应牢固、可靠、套管不得外露。

(C)幕墙顶部、底部连接的检验

检查方法

a)手动和观摩检查。

b)底部采用分度值为lmm的钢直尺测量检查空隙宽度。

检验指标

a)女儿墙压顶坡度正确，罩板安装牢固，不渗漏、无空隙。女儿墙内侧罩板深度不应小于15Omm，罩板与女儿墙之间的缝隙应使用密封胶密封。

b)镀锌钢材的连接件不得与铝合金立柱直接接触。

c)立柱、顶底部横梁幕墙板块与主体结构之间应有伸缩。

d)密封胶应平顺严密、粘结牢固。

(D)立柱连接的检验

检查方法

a)在立柱处观察检查。

b)用分辨率为0·O5mm的游标卡尺和分度值为lmm的钢直尺测量，芯管长度和空隙。

检验指标应满足:

a)芯管材质、规格应符合要求。

b)芯管插入上下立柱的长度不得小于2OOmm。

c)上下两立柱间隙不应小于lOmm。

d)立柱上端与主体结构固定连接，下端应为可以上下活动的连接。

(E)梁、柱连接节点的检验

检查方法

a)在梁、柱节点出观察和手动检查。

b)采用分度值为lmm的钢直尺和分辨率为0·O2mm的塞尺测量，连接件、螺栓的规格和横梁的两端缝隙宽度。

检验指标应符合下列标准:

a)连接件、螺栓的规格、品种、数量应符合要求，螺栓有防松脱措施，同一连接处的连接螺栓不应少于2个。

b)梁、柱连接应采用螺栓连接，连接必须牢固不松动，当梁柱为铝合金材料时两端连接处应设弹性橡胶垫片。当横梁、立柱为型钢时，梁柱连接可采用一面焊接，一面螺栓固定或两面螺栓固定形式，不可两面焊接。

c)与铝合金接触的螺钉与金属配件应为不锈钢或铝制品。

3)一般项目

(A)金属框架与连接件表面质量的检验。

检验方法:观察、检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

检验指标应符合下列规定:

a)金属框架和连接件表面油漆完好，划痕、擦伤程度符合要求。

b)金属框架和连接件表面无电焊溅落和烟火烤熏的痕迹。

c)电焊焊渣清除干净，油漆到位。

(B)幕墙内排水构造检验

检查方法

在设置内排水的部位观察检查。

检验指标

a)排水孔、槽应畅通不堵塞，接风严密，设置符合设计要求。

b)排水管及附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水连接处应设橡胶密封圈。

(C)预埋件、连接件支柱和横梁表面质量检验

检查方法

观察、检查隐蔽记录。

检验指标

a)型材表面的保护膜末损坏、不得有划伤、擦伤和烟火烤熏等。

b)型材表面不得有电焊溅落的痕迹。

c)电焊焊渣清除干净。

d)焊接部位防腐油漆补刷到位。

4)质量保证资料

(A)设计图纸资料。

(B)隐蔽工程检查验收记录。

(C)锚栓检验报告。

(2)主要构件与板材安装检验

1)一般规定

(A)幕墙所用的构件材料，必须经检验合格方可安装。

(B)幕墙安装前应对铝塑板的剥离强度进行复检。

(C)安装质量检验，应按规定抽样:

每个检验批每1OOm2应至少抽查一处，每处不得小于lOm2。

对于异型或有特殊要求的幕墙工程，应根据幕墙结构和工艺特点，由监理单位和施工单位协商确定。

(D)防火防雷措施的抽样:

有均压环的楼层数少于3层时，全数检查，多于3层，抽查不得少于3层，无均压环的楼层不得少于2层，每层须检查3处。

防火构造按防火分区总数抽查5，并不得少于3处。

2)主控项目

(A)预埋件安装质量的检验

检验方法

a)与设计图纸核对，也可以打开连接部位进行检验。

b)在抽检部位用水平仪和钢直尺测量标高及水平位置。

c)用分度值为lmm的钢直尺或钢卷尺测量预埋件的尺寸。

检验指标应符合下列规定

a)幕墙预埋件的数量，埋设方法及防腐处理应符合设计要求。

b)预埋件的标高偏差不应大于±lO㎜，预埋件位置与设计位置的偏差不应大于±2O㎜。

(B)竖、横向主要构件安装质量的检验，应符合下表规定:

检验方法

a)用水平仪和钢直尺检测安装标高偏差。

b)用分度值为lmmn的钢卷尺或钢直尺检测相邻立柱的距离偏差。

金属幕墙立柱、横梁安装应符合下列规定:

a)立柱安装标高偏差不应大于3mm，轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差不大于3㎜。

b)相邻两立柱安装标高偏差不应大于3mm，同层立柱最大标高偏差不应大于5mm，相邻两立柱的距离偏差不应大于2㎜。

c)相邻两横梁水平标高偏差不应大于lmm，同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35m时，不应大于5mm，当一幅幕墙宽度大于35m时，不应大于7mm。

(C)金属幕墙竖问、横向板材的安装质量检查标准和方法，应符合表10·2·8·3-1规定。

幕墙竖向和横向板材的安装允许偏差（mm）        表10.2.8.3-1

| 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相邻两竖向板材间距尺寸（固定端） | — | ±2.0 | 钢卷尺 |
| 两块相邻的石板、金属板 | — | ±1.5 | 靠尺 |
| 相邻两横向板材间距尺寸 | 间距小于或等于2000时 间距大于2000时 | ±1.5 ±2.0 | 钢卷尺 |
| 分格对角线差 | 对角线小于或等于2000时 对角线大于2000时 | ≤3.0 ≤3.5 | 钢卷尺或伸缩尺 |
| 相邻两横向板材水平标高差 | — | ≤2 | 钢板尺或水平仪 |
| 横向板材水平度 | 构件长小于或等于2000时 构件长大于2000时 | ≤2 ≤3 | 水平仪或水平尺 |
| 竖向板材直线度 | — | 2.5 | 2m靠尺钢板尺 |

(D)金属幕墙的防火、保温检验

检验方法

a)对照图纸，观察检查，查看隐蔽工程记录。

b)用分度值为lmm的钢卷尺或直尺检查防火保温材料的厚度和搁板厚度。

检验指标应符合下列规定:

a)防火节点构造必须符合设计要求。

b)防火、保温材料的品种、铺设厚度、等级应符合设计和标准要求。

c)防火、保温材料应安装牢固，铺设均匀，厚度一致，并严密无缝隙。当需用镀锌钢板搁置防火、保温材料时，镀锌钢板应用射钉固定，并应保证镀锌钢板不得与幕墙面直接接触。四周缝隙应用耐火密封胶密封处理。

d)搁板厚度不宜小于1·2mm，防火材料铺设厚度不宜小于70mm。

(E)金属幕墙的防雷检验

检验方法

a)用接地电阻仪或兆欧表测量检查幕墙整体框架自身连接导电通路和主体结构防雷装置与幕框连接装置的导电指标值。

b)观察、手动试验，并用分度值为lmm的钢卷尺、分辨率为0·O5㎜游标卡尺测量导电通路连接材料的材质、截面尺寸、连接长度和电焊质量。

防雷检验指标应符合:

a)金属框架自身导电回路的连接可采用电焊连接固定，也可以采用螺栓连接固定，但必须保证连接材料与框架接触面紧密可靠，不松动。

b)主体防雷装置与框架连接应采用电焊焊接或机械连接，接点应紧密可靠，并注意防腐处理，连接点水平间距水平不大于防雷引下线间距，垂直间距不大于均压环间距。

(F)金属幕墙板缝注胶检验

检验方法:

a)观察检查板缝注胶的饱满、密实度和表面质量。

b)切割检查，并用分辨率为0·05㎜的游标卡尺或分值率为lmm的直尺检查胶缝注胶的宽度和厚度。

检验指标要求:

a)板缝施胶前，必须采用二甲苯或异苯醇等溶剂清洁表面。

b)板缝填充料必须符合设计要求。

C)注胶缝表面应饱满、密实、均匀、无气泡，宽度和厚度应符合设计要求。

(G)金属幕墙的渗漏检验在幕墙的转角造型、板上窗洞口，结构变形缝等容易渗漏的部位进行雨水渗漏检测，室内观察检查弯漏情况，检测前，应先检查板缝的注胶质量和门窗扇关闭情况。现场雨水渗漏性能检测方法:在幕墙两个层高处，以2Om长度作为一个实验段，用2O㎜直径普通软管装上喷嘴后，水头垂直于墙面，沿接缝前后缓慢移动，每处喷射时间约为5min(水压≥210kpa)，检查渗漏现象。

3)一般项目

(A)金属幕墙外观质量检验

检验方法

a)在较好自然光下，距幕墙60Omm处观察表面质量。

b)观察检查金属板颜色。

c)用分度值为lmmn的钢卷尺检查划伤、擦伤长度和面积。

d)观察检查密封胶的外观质量。

检验指标应符合表10·2·8·3-2的规定。

每平方米金属板的表面质量和检验方法表        10.2.8.3-2

| 项次 | 项目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 长度≤的轻微划伤 | ≤8条 | 用钢尺检查 |
| 3 | 擦伤总面积 | ≤500mm2 | 用钢尺检查 |

金属板表面应平整、洁净、色泽一致，表面划伤、擦伤程度应符合要求。

(B)板面胶缝外观检查观察检查板面胶缝外表质量。

外观检验要求:幕墙面板胶缝应横平竖直，深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

(C)幕墙安装偏差的检验

金属幕墙安装允许偏差和检验方法见表10·2·8·3-3。

金属幕墙安装允许偏差和检验方法         表10·2·8·3-3

| 项目 |  | 允许偏差mm | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙面垂直度 | 幕墙高度（H）(m) | 10 | 激光经纬仪 或经纬仪 |
|  | H≤30 |  |  |
|  | 60>H≤30 | 15 |  |
|  | 90>H≤60 | 20 |  |
|  | H>90 | 25 |  |
| 幕墙水平度 | 层高≤3m | 3 | 用水平仪检查 |
|  | 层高>3m | 5 |  |
| 幕墙表面平整度 |  | 2 | 用2m靠尺、塞尺检查 |
| 板材立面垂直度 |  | 3 | 用垂直检测尺检查 |
| 板材上沿水平度 |  | 2.5 | 用1m水平尺和钢直尺检查 |
| 相邻板材板角错位 |  | 1 | 用钢直尺检查 |
| 阳角方正 |  | 2 | 用直角检测尺检查 |
| 接缝直线度 |  | 3 | 拉5m线，不足5m连通线，用钢直尺检查 |
| 接缝高低差 |  | 1 |  |
| 接缝宽度 |  | 1 | 用钢直尺和塞尺 |

4)质量保证材料

(A)金属幕墙设计文件

(B)防雷测试记录

(C)幕墙组件出厂质量合格证

(D)铝塑复合板剥离强度复验报告。

(E)施工安装自检记录

(F)隐蔽工程验收记录

(C)淋水试验记录

(H)防火材料合格证及材料耐火检验报告

(1)防火节点隐蔽记录

10·2·9   制品的运输和保管

10.2·9·1运输

(1)根据工程进度表，应事前同业主、监理、土建协商，就搬人数量、时间、卸货层数、货车台数、起重机使用时间等制定计划。

(2)用货车运送制品，且单件装载运输。

(3)运送制品时，要用聚乙烯苫布保护制品四角等露出部件，用绳子等固定，为防止倒塌，制品应竖置运送。

10·2·9·2   收货

(1)收货时，施工副经理、施工员、材料员等均应在场，依据货单对制品的型号和数量等进行确认，同时确认制品在运送中是否有损伤。

(2)与制品同时进场的部件 (连接件、螺栓、螺母、螺钉等)，也应对型号、数量、有无损伤等进行确认。

(3)上述内容中如发生数量不足，缺损等问题时，应尽快与总部负责人联系。制品收货确认时，必须有收货人对制品搬人数量的签字认可。

10.2·9·3   卸货

卸货时使用在现场内的卸货机械 (塔吊等)，由专职司机操作。

(1)工厂运来的制品由卡车运抵现场后装人货箱内，然后使用塔吊将其直接送至各安装楼层。

(2)安装层内的货物存放点应暂设在认可的地点，而且根据施工现场的变化，如要求改变存放地点，应迅速移往所指定的地点。

(3)对于运入的产品，应立即开包。

(4)安装层的货物存放地点的面积应不小于300m2。

10.2，9·4   保管

(1)产品的保管场所应设在雨水淋不到并且通气良好的地方。

(2)保管过程中，不会因其他工序的施工而需移动的场所。

(3)应避开搬运材料的通道且安全的场所。

(4)应选择距安装现场较近的地方。

(5)根据各种材料的规格，分类堆放，并做好相应的产品标识。

(6)原则上，组件应竖放，但受场地等限制，亦可平放。另外，尺寸较长的材料以平放为宜。连接件、螺栓等附件则放在仓库保管。

(7)材料应定期进行清点和清理，并作好收发记录。

(8)根据生产安排和生产任务书编制材料计划，合理控制材料用量，防止多领、超领造成材料浪费。

(9)定期检查仓库的防火设施和防潮情况。

10，2·10   成品保护

10·2，10·1成品保护职责

(1)班组设值班人员，执行轮班守卫制度，换班时间明确，坚持谁值班谁负责;

(2)值班人员职责范围:所有到场的工具和材料，以及安装上墙的成品和半成品;

(3)值班人员必须恰尽职守，严格按照项目部的规定进行值勤和巡逻，配合工地保安、门卫防止材料和产品损失;

(4)班组下班之前将末安装完的产品集中，并与值班人员进行交接，由值班人员进行清点、核对和看护;

(5)制定相关的项目部奖惩制度，如因值班人员责任所造成的产品损坏或丢失，按责任大小、情节轻重进行处理;

(6)协调与其他有关施工单位的关系，共同维护成品安全;

(7)如其他施工单位在施工过程中损坏巴安装完成并移交后的产品，幕墙施工单位可协同业主、监理，合理追究其有关责任;

10·2·10·2   成品保护措施

(1)加工与安装过程中，应特别注意轻拿轻放，不能碰伤、划伤，加工好的铝材应贴好保护膜和标签;

(2)加强半成品、成品的保护工作，保持与土建单位的联系，防止己安装好的幕墙受划伤;

(3)质检员与安全员紧密配合，采取措施搞好半成品、成品的保护工作;

(4)建议总包单位在靠近安装好的玻璃幕墙处安装简易的隔离栏杆，避免施工人员对铝制品、玻璃有意或无意的损坏;

(5)材料、半成品应按规定堆放，安全可靠，并安排专人保管。

10·2·11保养与维修

(1)幕墙工程竣工验收后，应制定幕墙的保养、维修计划与制度，定期进行幕墙的保养与维修。

(2)幕墙的保养应根据幕墙墙面积灰污染程度，确定清洗幕墙的次数与周期，每年至少应清洗一次。

(3)幕墙在正常使用时，使用单位应每隔5年进行一次全面检查。应对板材、密封条、密封胶、硅酮结构密封胶等进行检查。

(4)幕墙的检查与维修应按下列规定进行:

1)当发现螺栓松动，应及时拧紧，当发现连接件锈蚀，应除锈补漆或更换;

2)发现板材松动、破损时，应及时修补与更换;

3)发现密封胶或密封条脱落或损坏时，应及时修补与更换;

4)发现幕墙构件和连接件损坏，或连接件与主体结构的锚固松动或脱落时，应及时更换或采取措施加固修复;

5)应定期检查幕墙排水系统，当发现堵塞时，应及时疏通;

6)当五金件有脱落、损坏或功能障碍时，应进行更换和修复;

7)当遇到台风、地震、火灾等自然灾害时，灾后应对幕墙进行全面检查，并视损坏程度进行维修加固。

(5)对幕墙进行保养与维修中应符合下列安全规定:

1)不得在4级以上风力或大雨天气进行幕墙外侧检查、保养与维修作业;

2)检查、清洗、保养维修幕墙时，所采用的机具设备必须操作方便、安全可靠;

3)在幕墙的保养与维修作业中，凡属高处作业者必须遵守现行行业标准 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)的有关规定。

10·2，12   安全环保措施

10·2·12·1安全措施

(1)安全防火制度

1)安全生产管理体系:各主管领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中层层负责，建立安全责任制。安全生产工作在施工单位负责人的领导下，各级领导，各职能部门层层控制，项目经理负责现场管理，并要求每个职工的安全职责是遵章守纪，不违章作业，并能组织他人不违章作业;安全生产责任制坚持 "横向到边"、"纵向到底"原则，明确各级领导，各职能部门，所有操作者和管理者的安全责任，使安全工作层层有人负责;

2)基层施工技术员安全生产责任:认真执行上级有关安全技术、劳动卫生工作的各项规定，对自己负责的施工区域职工的安全、健康负责;在生产的计划、布置、检查、总结、评比中，必须同时把安全工作贯穿到每个具体环节中去，保证在安全条件下进行生产;组织职工学习安全操作规程，并抽考、检查执行情况。对严格遵守安全规章制度，避免事故者，提出奖励意见，对违章蛮干、造成事故者，提出惩罚意见;领导本施工区域的班组开展每周的安全日活动，经常对职工进行安全生产教育、推广安全生产经验;发生工伤事故后，应立即上报，负责查明原因，提出重发的防范措施;监督检查职工正确使用个人劳保用品。

3)安全生产教育制度:新工人入场前应接受三级教育，即对新人场的工人，必须接受公司、项目经理部、施工队和班组三级的安全教育;对与特殊工种应进行专门教育;经常性举行安全生产活动教育，如安全活动日、事故现场会、分析会、安全技术专题讲座等。

4)安全生产检查制度:检查工地项目部安全规章制度、特殊工种岗位合格证、施工组织设计和安全技术措施、安全交底、安全活动记录等安全生产资料;检查安全帽、安全带等是否坚持正确使用;检查各种施工机械性能是否良好、安全装置是否齐全有效;检查施工用电的线路、闸箱、接零接地、漏电保护装置是否符合有关规定;检查各种材料、物品是否妥善堆放和保管;明火管理是否符合有关规定，防火工具和设施是否齐全;检查各交叉施工和工种间配合施工，是否存在安全问题。

5)防火制度:严肃执行 《中华人民共和国消防条例》和公安部门关于建筑工地防火的基本措施，加强消防工作领导，现场设消防值班人员，对进场员工进行消防知识教育;各种易燃易爆材料的堆放和保管应与明火区有一定的防火间距;严禁用场内通道堆放材料;配备消防器材，并有专人管理并定期检查;安全用电，严格按照有关规定安装和使用电气设备;

(2)现场管理

1)作业人员进场前，必须学习现场的安全规定，遵守业主、监理、总包等各单位制定的规章制度，进行安全技术交底;广泛宣传、教育作业人员牢固树立 "安全第一"的思想，提高安全意识；

2)必须随时携带和使用安全帽和安全带，防止机具、材料的坠落;

3)作业时要穿整洁合体并适合作业特点的工作服，不得裸身作业，要穿适合作业特点的工作鞋，不得穿凉鞋和拖鞋;

4)凡要带人楼内的机械事先必须接受安全检查，合格后方可使用。另外携带电动工具时，必须在作业前先作自我检查，在进人场地时将检查记录交甲方;

5)每天作业前后检查所用工具;

6)作业前清理作业场地，下班后整理场地，不要将材料工具乱放，在作业中断或结束时当天清扫垃圾并投放到指定地点;

7)不得随意拆除脚手架等临时作业设施，不得已必须拆除脚手架或搭板时，需得到安全人员的允许，作业结束务必复原上述装置;

8)在电焊作业时，必须设置接火斗，配置看火人员;各种防火工具必须齐全并随时可用，定期检查维修和更换;

9)制定安全奖惩制度并严格执行;

10)本工程项目设一名专职安全员，各班组一名兼安全员，加强现场监督检查，由施工员和质检员配合进行现场安全管理。

(3)应急措施

安全生产和防火制度应本着以防范为主的原则，对可能引起事故发生的因素进行控制和排除，避免事故的发生。

如有工伤事故发生应采取以下措施:

1)如有工伤事故发生应立即向安全部门、公司、甲方及有关部门进行报告;

2）抢救伤员;

3)保护好事故现场;

4)排除险情，防止事故扩大;组织人员、设置警戒，维护好出事周围的正常秩序。

现场发生火警火灾时应采取以下措施:

要立即组织义务消防人员和职工进行扑救;

立即向消防部门报警，并向消防部门提供人情、电器、易燃易爆物等情况和消火栓位置，以便组织有效灭火;

救火方法要得当;

电气设备起火:尽快切断电源，用二氧化碳灭火器灭火，不要向电气设备上泼水救火;

电石库起火:应用黄沙、干粉灭火;

化学材料起火:要根据起火物质的性质选择灭火方法，并且要注意防止中毒;

灭火以后要保护好火灾现场，设专人巡视，以防死灰复燃，并查找火灾原因。

10·2·12·2   文明措施

(1)文明施工制度

1)建立文明施工责任制，划分区域，明确各自分担责任，及时清除杂物，保持施工现场整洁;

2)现场中的各种临时设施、包括办公、生活用房，仓库、材料与构件堆场临时水电管线，要严格按照甲方要求搭设或埋设整齐，不能乱堆乱放，不应占用道路和通道以及施工工作面;

3)现场水电应有专人管理;

4)工人操作地点和周围必须清洁整齐，要做到边干活边清理;

5)制定严格的成品保护措施，严禁损坏、污染成品;

6)现场各种材料要按甲方规定的位置堆放，堆放场地坚实平整，并有排水措施，材料堆放要按品种、规格分类堆放，要求堆放整齐，易于保管和使用;

7)机械设备应按规定位置安放;

8)严格遵守安全生产制度，做到安全文明施工;

(2)保证措施

1)建立文明施工责任制，明确各级责任，层层控制，层层监督;

2)搞好安装员工的思想文明教育，要求在施工过程中礼貌待人，文明施工;

3)现场安装员工统一着装，要求整洁;

4)建立现场文明管理规章制度，主要由安全员负责检查，项目部全体人员监督，对于违反的，轻则教育、罚款，重则开除;

5)施工中做到工完场清，保证施工现场的整洁、材料码放整齐;

6)搞好与其他施工单位的现场配合，不与其他单位施工人员发出冲突，有矛盾的协商解决;

7)服从总包单位的总体安排，与其他施工单位配合，共同维护施工现场的清洁、整齐、美观;

8)服从总包的统一安排，共同搞好现场的成品保护工作。

10·2·12·3   环保措施

(1)合理安排作业时间，尽量减少夜间作业，以减少施工时机具噪声污染;避免影响施工现场内或附近居民的休息;

(2)完成每项工序后，应及时清理施工后滞留的垃圾，比如胶、胶瓶、胶带纸等，保证施工现场的清洁;

(3)对于密封材料及清洗溶剂等可能产生有害物质或气体的材料，应作好保管工作，并在挥发过期前使用完毕，以免对环境造成影响。

10·3     石材幕墙工程施工工艺标准

10·3·1总    则

(1)为了使幕墙工程做到安全可靠、实用美观和经济合理，制定本标准。

(2)本标准适用于非抗震设计或6一8度抗震设计的建筑高度不大于150m的民用建筑天然石材幕墙 (以下简称石材幕墙)工程的制作、安装施工及验收。

(3)幕墙工程的设计、制作和安装施工的全过程应实行质量控制，幕墙工程的制作与安装施工企业，应制订内部质量控制标准。

(4)编制参考标准及规范:《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133—2001);《建筑幕墙》(JG3035);《幕墙工程手册》(中国建筑工业出版社出版，赵西安编著);《幕墙工程施工手册》(中国计划出版社)，

10·3·2   术    语

(1)建筑幕墙

由金属构架与面板组成的、可相对于主体结构有微小位移的建筑外维护结构。

(2)石材幕墙

面板为建筑石材的建筑幕墙。

(3)组合幕墙

面板为玻璃、金属、石材等不同面板构成的建筑幕墙。

(4)斜建筑幕墙

与水平面成大于75°小于90°角的建筑幕墙。

(5)单元式建筑幕墙

将面板、横梁、立柱在工厂组装为幕墙单元，以幕墙单元形式在现场完成安装施工的有框幕墙。

(6)小单元建筑幕墙

由金属副框、各种单块板材，采用金属挂件与立柱、横梁连接的可拆装的建筑幕墙。

(7)硅酮结构密封胶

玻璃幕墙中用于玻璃与金属构件、玻璃板与玻璃板、玻璃板与玻璃肋之间结构用的硅酮粘结材料，简称硅酮结构胶。

(8)硅酮建筑密封胶

幕墙嵌缝用的硅酮密封材料，又称耐候胶。

(9)双面胶带

控制结构胶的设计位置和截面尺寸用的双面涂胶的聚胺基甲酸乙脂和聚乙烯低发泡材料。

(10)双金属腐蚀

由不同的金属接或其他电子导体作为电极而形成的电偶腐蚀。

(11)相容性

黏结密封材料之间或与其他材料接触时，相互不产生有害物理、化学反应的性能。

10·3·3   基本规定

(1)石材幕墙工程必须由具有资质的单位进行二次设计，并出具完整的施工设计文件。

(2)石材幕墙工程设计不应影响建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原设计结构单位或具备相应资质的设计单位查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行检验、确认。

(3)石材幕墙工程所使用材料应按设计要求进行防火、防腐处理。

(4)石材幕墙工程所使用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，其性能必须符合 《建筑硅酮结构密封胶》   (GB16776)的规定。硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。

(5)石材幕墙的框架与主体结构预埋件的连接，立柱与横梁的连接及幕墙板的安装必须符合设计要求，安装必须牢固。

(6)石材幕墙工程应由施工单位编制单项施工组织设计。

(7)施工单位应遵守有关环境保护的法律、法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废气物、噪声、震动等对周围环境造成的污染和危害。

(8)石材幕墙工程必须有隐蔽验收记录。

10.3·4施工准备

10·3·4·1技术准备

(1)熟悉与审查施工图纸

1)审查设计图纸是否完整、齐全;

2）审查设计图纸与说明书在内容上是否一致，以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误;

3)审查建筑图、结构图与幕墙设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致，技术要求是否正确;

4)审查幕墙工程的生产工艺流程和技术要求，掌握土建施工质量是否满足幕墙施工的要求;

5)复核幕墙各组件的强度、刚度和稳定性是否满足要求;审查幕墙设计图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的分项，明确现有施工技术水平和管理水平能G满足工期和质量要求，拟采取可行的技术措施加以保证;

6)明确工期，分期分批施工或交付使用的顺序和时间;明确工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期;

7)明确建设、设计、土建和施工单位之间的协作、配合关系;明确建设单位可以提供的施工条件。

(2)原始资料调查分析

1)自然条件调查分析:气温、雨、雪、风和雷电及沙尘暴等情况;冬雨季的期限等情况。

2)技术经济条件调查分析:当地可利用的地方材料状况;甲供材料状况;地方能源和交通运输状况;地方劳动力和技术水平状况;当地生活供应、教育和医疗卫生状况;当地消防、治安环保状况等。

(3)编制施工图预算和施工预算。

(4)编制施工组织设计。

(5)分别由设计单位对幕墙施工单位，幕墙施工单位技术人员对施工人员进行技术交底。

10·3·4·2   材料要求

(1)外观及质量要求

1)一般规定

(A)石材幕墙所选用的材料应符合国家现行产品标准的规定，同时应有出厂合格证、质保书及必要的检验报告。

(B)石材幕墙材料应选用耐气候性的材料。金属材料和零配件除不锈钢外，钢材应进行表面热镀锌处理，铝合金应进行表面阳极氧化处理。

(C)幕墙材料应采用不燃烧性材料或难燃烧性材料。

(D)石材幕墙所选用材料的物理力学及耐候性能应符合设计要求。

(E)硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶必须有与所接触材料的相容性试验报告。橡胶条应有成分分析报告和保质年限证书。

(F)当石材含有放射物质时，应符合现行行业标准 《天然石材产品放射性防护分类控制标准》(JC518)的规定。

(G)幕墙所使用的低发泡间隔双面胶带，应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJlO2—96)的有关规定。

2)金属材料

(A)幕墙采用的不锈钢宜采用奥氏体不锈钢，不锈钢的技术要求应符合下列现行国家标准的规定:

《不锈钢冷轧钢板》(GB/T3280);

《不锈钢棒》(GB/T1220);

《不锈钢冷加工钢棒》(GB/T4226)

《不锈钢和耐热钢冷轧带钢》(GB/T4239);

《不锈钢热轧钢板》(GB/T4237);

《冷顶锻用不锈钢丝》(GB/T4232);

《形状和位置公差  末注公差值》(GB/T3280)。

(B)幕墙采用钢材的技术结构钢和低合金结构钢要求应符合下列现行国家标准的规定:

《碳素结构钢》(GB/T700);

《优质碳素结构钢》(GB/T699);

《合金结构钢》(GB/T3077);

《低合金高强度结构钢》(GB/T1591);

《碳素结构和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》   (GB/T912);

《碳素结构和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》   (GB/T3274);

《结构用冷弯空心型钢尺寸、外型、重量及允许偏差》(GB/T6728);

《冷拔无缝异型钢管》(GB/T3094);

《高耐候结构钢》(GR/T4171);

《焊接结构用耐候钢》CGB/T4172)。

(C)钢结构幕墙高度超过40m时，钢构件宜采用高耐候结构钢，并应在其表面涂刷防腐涂料。

(D)钢构件采用冷弯薄壁型钢时，除应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB5O018—2002)的有关规定外，其壁厚不得小于3·5㎜，强度应按实际工程验算，表面处

理应符合现行国家标准 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)的有关规定。

(E)幕墙采用的铝合金型材应符合现行国家标准 《铝合金建筑型材》(GB厅5937)中规定的高精级和《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》(GB8013)的规定;铝合金的表面处理层厚度和材质应符合现行国家标准 《铝合金建筑型材》(GB/T5237·2一5237-5)的有关规定。

(F)幕墙采用的非标准五金件应符合设计要求，并应有出厂合格证。同时应符合现行国家标准《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》(GB/T3098.6)和 《紧固件机械性能不锈钢螺帽》(GB/T3098-15)的规定。

3)石材

(A)幕墙石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0·8％。

(B)花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定，其弯曲强度标准值不应小于8·0MPa。

(C)石板的表面处理方法应根据环境和用途决定。

(D)为满足等强度计算的要求，火烧石板的厚度应比抛光石板厚3㎜。

(E)石材的技术要求应符合下列现行行业标准的规定:

《天然花岗石荒料》(JC204);

《天然花岗石建筑板材》(JC205)。

(F)石材表面应采用机械进行加工，加工后的表面应用高压水冲洗或用水和刷子清理，严禁用溶剂型的化学清洁剂清洗石材。

4)建筑密封材料

(A)幕墙采用的橡胶制品宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶;密封胶条应为挤出成型，橡胶块应为压模成型。

(B)密封胶条的技术要求应符合现行国家行业标准 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133—2001)的规定:

(C)幕墙应采用中性硅酮耐候密封胶，其性能应符合表10.3·4·2-1的规定。

幕墙硅酮耐候密封胶的性能        表10.3.4.2-1

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 金属幕墙用 | 石材幕墙用 |
| 表干时间 | 1～1.5h |  |
| 初步固化时间（≥25℃） | 3d | 4d |
| 完全固化时间（相对湿度≥50％，温度25±2℃） | 7～14d |  |
| 邵氏硬度 | 20～30 | 15～25 |
| 极限拉伸强度 | 0.11～0.44Mpa | ≥1.79 Mpa |
| 断裂延伸率 | — | ≥300％ |
| 撕裂强度 | 3.8N/mm | — |
| 施工温度 | 5～48℃ |  |
| 污染性 | 无污染 |  |
| 流淌性 | 无流淌 | ≤1.0mm |
| 固化后的变位承受能力 | 25％≤δ≤50% | δ≥50% |
| 有效期 | 9-12个月 |  |

(D)结构硅酮密封胶应采用高模数中性胶;硅酮结构密封胶分单组份和双组份，其性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结僻封胶》(GBl6776)的规定。其性能应符合表10·3·4·2-2的规定。

结构硅酮密封胶的性能         表10.3.4.2-2

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中性双组份 | 中性单组份 |
| 有效期 | 9月 | 9～12月 |
| 施工温度 | 10～30℃ | 5～48℃ |
| 使用温度 | -48～88℃ |  |
| 操作时间 | ≤30min |  |
| 表干时间 | ≤3h |  |
| 初步固化时间（25℃） | 7d |  |
| 完全固化时间 | 14～21d |  |
| 邵氏硬度 | 35～45度 |  |
| 粘结拉伸强度（H型试件） | ≥0.7N/mm2 |  |
| 延伸率（哑铃型） | ≥100% |  |
| 粘结破坏（型试件） | 不允许 |  |
| 内聚力（母材）破坏力 | 100％ |  |
| 剥离强度（B模） | 5.6～8.7N/mm（单组份） |  |
| 撕裂强度（B模） | 4.7N/mm |  |
| 抗臭氧及紫外线拉伸强度 | 不变 |  |
| 污染和变色 | 无污染、无变色 |  |
| 耐热性 | 150℃ |  |
| 热失重 | ≤10％ |  |
| 流淌性 | ≤2.5mm |  |
| 冷变形（蠕变） | 不明显 |  |
| 外观 | 无龟裂、无变色 |  |
| 完全固化后的变位承受能力 | 12.5％≤δ≤50% |  |

(E)硅酮密封胶应有保质年限的质量证书。用于石材幕墙的硅酮结构密封胶还应有证明无污染的试验报告。

(F)两种不同的硅酮密封胶接触时应相容。

(G)硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶应在有效期内使用。过期的密封胶不得使用。

5)其他材料

(A)幕墙可采用聚乙烯发泡材料作填充材料，其密度不应小于0·037g/cm3。

(B)聚乙烯发泡填充材料的性能应符合现行国家行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133—2001)的规定。

(C)幕墙宜采用岩棉、矿棉、玻璃棉、防火板等不燃烧性或难燃烧性材料作隔热保温材料，同时应采用铝箔或塑料薄膜包装的复合材料，作为防水和防潮材料。

(2)主要材料主要性能试验方法:

1)石材的主要性能试验方法应符合下列现行国家标准的规定:

《天然饰面石材试验方法  干燥、水饱和冻融循环后压缩强度试验方法》(GB9966.1)

《天然饰面石材试验方法  弯曲强度试验方法》(GB9966·1)

《天然饰面石材试验方法  体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法》(GB9966.3)·

《天然饰面石材试验方法  耐磨性试验方法》·(GB9966·5)

《天然饰面石材试验方法  耐酸性试验方法》(GB9966·6)

幻不锈钢材和钢材的主要性能试验方法应符合下列现行国家标准的规定:

《金属弯曲试验方法》(GB/T232);

《金属拉伸试验方法》(CB/T228)

助密封胶条主要性能试验方法应符合下列现行国家标准的规定:

《硫化橡胶或热塑橡胶撕裂强度的测定》(GB/T529);

《硫化橡胶邵尔A硬度试验方法》(GB/T531);

《硫化橡胶密度的测定》(GB/T533);

10·3·4·3   主要机具设备

双头切割机、单头切割机、冲床、铣床、钻床、锣样机、组角机、打胶机、玻璃磨边机、空压机、吊篮、卷扬机、电焊机、水准仪、经纬仪、胶枪、玻璃吸盘等。

10·3·4·4   作业条件

(1)主体结构完工，并达到施工验收规范的要求，现场清理干净，幕墙安装应在二次装修之前进行;

(2)可能对幕墙施工环境造成严重污染的分项工程应安排在幕墙施工前进行;

(3)应有土建移交的控制线和基准线;

(4)幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设;

(5)吊篮等垂直运输设备安设就位;

(6)脚手架等操作平台搭设就位;

(7)幕墙的构件和附件的材料品种、规格、色泽和性能应符合设计要求;

(8)施工前应编制施工组织设计。

10·3·5   材料和质且要点

10·3·5·1材料关键要求

(1)石材幕墙工程中使用的材料必须具备相应的出厂合格证、质保书和检验报告。

(2)石材幕墙工程中使用的铝合金型材，其壁厚、膜厚、硬度和表面质量等必须达到设计及规范要求。

(3)石材幕墙工程中使用的钢材，其厚度、长度、膜厚和表面质量等必须达到设计及规范要求。

(4)石材幕墙工程中使用的面材，其厚度、板材尺寸、外观质量等必须达到设计及规范要求。

(5)石材幕墙工程中使用的硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶及密封材料，其相容性、粘结拉伸性能、固化程度等必须达到设计及规范要求。

10·3·5·2   技术关键要求

(1)安装前对构件加工精度进行检验，达到设计及规范要求后方可进行安装;

(2)安装前作好施工准备工作，保证安装工作顺利进行;

(3)预埋件安装必须符合设计要求，安装牢固，不应出现歪。斜、倾。安装位置偏差控制在允许范围以内;

(4)严格控制放线精度;

(5)幕墙骨架中立柱与横梁安装应严格控制水平、垂直度以及对角线长度，在安装过程中应反复检查，达到设计要求后方可进行板材的安装;

(6)石材板安装时，应拉线控制相邻板材面的水平度、垂直度及大面平整度;用木模板控制缝隙宽度，如有误差应均分在每一条缝隙中，防止误差积累;

(7)进行密封工作前应对密封面进行清扫，并在胶缝两侧的石板上粘贴保护胶带，防止注胶时污染周围的板面;注胶应均匀、密实、饱满，胶缝表面应光滑;同时应注意注胶方法，避免浪费;

(8)清扫时应选用合适的清洗溶剂，清扫工具禁止使用金属物品，以防止磨损石板或构件表面。

10·3·5·3   质量关键要求

施工过程中质量控制要点如下:

(1)预埋件和铆固件:位置;施工精度;固定状态;有无变形、生锈;防锈涂料是否完好。

(2)连接件:安装部位;加工精度;固定状态;防锈处理;垫片是否安放完毕。

(3)构件骨架安装:安装部位;加工精度，安装后横平竖直、大面平整;螺栓、铆钉安装固定;外观:色调、色差、污染、划痕;功能:雨水泄水通路、密封状态;防锈处理。

(4)五金件安装:安装部位;加工精度;固定状态;外观。

(5)石板安装:安装部位;安装精度;水平及垂直度;大面平整度。

(6)密封胶嵌缝:注胶有无遗漏;施工状态;胶缝品质、形状、气泡;外观、色泽;周边污染。

(7)石材幕墙安装后应进行气密性、水密性及风压性能的试验，必须达到设计及规范要求。

(8)清洁:清洗溶剂是否符合要求;有无遗漏未清洗的部分;有无残留物。

10·3·5·4   职业健康安全关键要求

(1)严禁使用过期或不合格的硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶以及其他密封材料。

(2)施工过程中应作好安全技术交底，劳保工具应配备齐全(如手套、口罩、安全帽及安全带等)。

(3)施工机具在使用前必须进行严格检验。

(4)在高层建筑幕墙安装与上部结构施工交叉作业时，结构施工层下方须架设挑出3m以上的防护装置。建筑在地面眪3m左右，应搭设挑出6m的水平安全网。

(5)应注意防止密封材料在使用时产生溶剂中毒。

(6)作好施工现场及材料堆场、仓库等的防火工作，并安排专门的仓库保管员。

10·3·5·5   环境关键要求

(1)组合构件装配一般在生产车间进行，以避免受到天气及工地灰尘等的影响;

(2)在现场进行装配时，应避免在大风、高温、高湿的天气下以及灰尘较多的区域里进行。

(3)材料及构件的堆放及保管场所应根据保管办法选择合理的场地或仓库。

(4)幕墙的注胶密封作业必须在合适的温度及湿度条件下进行。

10·3·6   加工工艺

10·3·6·1金属构件的加工制作

(1)金属构件加工精度要求

1)截面尺寸精度

(A)截面尺寸允许偏差应符合表10，3·6·1的要求。

(B)截料端头不应有明显加工变形，毛刺不大于0·2㎜。

(C)孔L位允许偏差0·5mm，孔距允许偏差0·5mm，累计偏差不大于1·O㎜o

结构杆件截料尺寸允许偏差           表10.3.6.1

| 项目 | 直线度允许偏差 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 直角截料 | 长度尺寸L±1.0mm | 直尺、角度尺 |
|  | 端头尺寸a－10’ |  |
| 斜角截料 | 长度尺寸L±1.0mm | 直尺、角度尺 |
|  | 端头尺寸a－15’ |  |

(D)铆钉用通孔应符合GB1521的规定。

(E)沉头螺钉用沉孔应符合GBl522的规定。

(F)圆柱头、螺栓用沉孔应符合GBl523的规定。

(G)螺丝孔的加工应符合设计要求。

2)幕墙构件中，槽、豁、样的加工应符合下列规定:

(A)构件铣槽尺寸允许偏差应符合表10·3·6·2的要求。

铣槽尺寸允许偏差(mm)           表10·2.6.2

| 项目 | 长度a | 宽度b | 中心线位置c | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏差(mm) | -0.0，＋0.5 | -0.0，＋0.5 | ±0.5 | 直尺、游标卡尺 |

(B)构件铣豁尺寸允许偏差应符合表10，3·6·3的要求。

铣豁尺寸允许偏差（mm）       表10.2.6.3

| 项目 | 豁口长度a | 豁口宽度b | 中心线位置c | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏差(mm) | -0.0，＋0.5 | -0.0，＋0.5 | ±0.5 | 直尺、游标卡尺 |

(C)构件铣棒尺寸允许偏差应符合表10·3·6·4的要求。

铣榫尺寸允许偏差（mm）       表10.3.6.4

| 项目 | 榫长a | 榫宽b | 中心线位置c |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏差 | -0.0，＋0.5 | -0.0，＋0.5 | ±0.5 |

3)幕墙构件装配精度

(A)构件装配尺寸偏差应符合表10·3·6·5的规定。

构件装配尺寸允许偏差（mm）          表10.3.6.5

| 项目 | 构件长度 | 允许偏差 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 槽口尺寸 | ≤2000 | ±1.5 | 钢卷尺测量 |
|  | ＞2000 | ±2.0 |  |
| 构件对边尺寸 | ≤2000 | ≤2.0 | 钢卷尺测量 |
|  | ＞2000 | ≤3.0 |  |
| 构件对角尺寸 | ≤2000 | ≤2.0 | 钢卷尺、对角尺测量 |
|  | ＞2000 | ≤3.5 |  |

(B)各相邻构件装配间隙及同一平面高低偏差应符合表10·3·6·6的要求。

相邻构件装配间隙及同一平面高低允许偏差(㎜)       表10·3·6·6

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 装配间隙 | ≤0.4 |
| 同一平面高低差 | ≤0.4 |

4)构件装配应牢固，各连接间隙要进行可靠的密封处理。连接采用的自攻螺丝应采用不锈钢制造。螺丝不宜尖部突出框槽内。

(2)钢构件加工

1)钢构件应符合现行国家标准的有关规定。钢构件表面防锈处理应符合现行国家标准 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)的有关规定。

2)钢构件焊接、螺栓连接应符合国家现行标准《钢结构设计规范》(CBJl7梷88)及 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81—2002)的有关规定。

10·3·6·2   石板加工制作

(1)加工石板应符合下列规定:

1)石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷;其他部位崩边不大于5mmnX2Omm，或缺角不大于2O㎜时可修补后使用，但每层修补的石板块数不应大于2％，且宜用于不明显部位;

2)石板的长度、宽度、厚度、直角、异形角、半圆弧形状、异型材及花纹图案造型、石板的外形尺寸均应符合设计要求;

3)石板外表面的色泽应符合设计要求，花纹图案应按样板检查，不得有明显色差;

4)火烧石应按样板检查火烧后的均匀程度，火烧石不得有暗裂、崩裂情况;

5)石板的编号应同设计一致，不得因加工造成混乱;

6)石板应结合其组合形式，并应确定工程中使用的基本形式后进行加工;

7)石板加工尺寸允许偏差应符合现行行业标准 《天然花岗石建筑板材》(JC205)的有关规定中一等品要求。

(2)钢销式安装的石板加T应符合下列规定:

1)钢销的孔位应根据石板的大小而定。孔位距离边端不得小于石板厚度的3倍，也不得大于180㎜，钢销间距不宜大于600mm;边长不大于1.Om时每边应设两个钢销，边长大于1·Om时应采用复合连接;

2)石板的钢销孔的深度宜为22～33㎜，孔的直径宜为7一8mm,钢销直径宜为5㎜或6㎜，钢销长度宜为20一30㎜；

3）石板的钢销孔处不得有损坏或崩裂现象，孔径内应光滑、洁净。

(3)通槽式安装的石板加工应符合下列规定:

1)石板的通槽宽度宜为6㎜或㎜，不锈钢连接板厚度不宜小于3·0㎜，铝合金连接板厚度不宜小于4·0㎜；

2)石板开槽后不得有损坏或崩裂现象，槽口应打磨成45°倒角;槽内应光滑、洁净。

(4)短槽式安装的石板加X应符合下列规定:

1)每块石板上下边应各开两个短平槽，短平槽长度不应小于1OOmm，在有效长度内槽深度不宜小于15㎜；开槽宽度宜为6㎜或7mm;不锈钢连接板厚度不宜小于3·0㎜，铝合金连接板厚度不宜小于4·Omm;弧形槽的有效长度不应小于80㎜。

2)两短槽边距离石板两端部的距离不应小于百板厚度的3倍且不应小于85㎜，也不应大于180㎜；

3)石板开槽后不得有损坏或崩裂现象，槽口应打磨成45°倒角，槽内应光滑、洁净。

(5)石板的转角宜采用不锈钢支撑件或铝合金型材专用组装，并应符合下列规定:

1)当采用不锈钢支撑件组装时，不锈钢支撑件的厚度不应小于3mm;

2)当采用铝合金型材专用件组装时，铝合金型材壁厚不应小于4·5mm，连接部位的壁厚不应小于5㎜。

(6)单元石板幕墙的加工组装应符合下列规定:

1)有防火要求的全石板幕墙单元，应将石板、防火板、防火材料按设计要求组装在铝合金框架上;

2)有可视部分的混合幕墙单元，应将玻璃板、石板、防火板及防火材料按设计要求组装在铝合金框架上;

3）幕墙单元内石板之间可采用铝合金T形连接件连接;T形连接件的厚度应根据石板的尺寸及重量经计算后确定，且其最小厚度不应小于4·Omm  ;

4)幕墙单元内，边部石板与金属框架的连接，可采用铝合金L形连接，其厚度应根据石板的尺寸及重量经计算后确定，且其最小厚度不应小于4·Omm  ;

(7)石板经切割或开槽等工序后均应将石屑用水冲干净，石板与不锈钢挂件间应采用石材专用结构胶黏结。

(8)已加工好的石板应存放于通风良好的仓库内，其角度不应小于85°。

10·3·7     施 工 工 艺

10·3·7·1     石材幕墙安装工艺流程  (图 10.3·7·1)

10·3，7·2     操作工艺

(1)安装施工准备

1)编制材料、制品、机具的详细进场计划;

2)落实各项需用计划;

3)编制施工进度计划;

4)做好技术交底工作;

5)搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件。

6)构件储存时应依照安装顺序排列放置，放置架应有足够的承载力和刚度。在室外储存时应采取保护措施;

7)构件安装前应检查制造合格证，不合格的构件不得安装。

(2)预埋件的安装

1)按照土建进度，从下向上逐层安装预埋件;

2)按照幕墙的设计分格尺寸用经纬仪或其他测量仪器进行分格定位;

3)检查定位无误后，按图纸要求埋设铁件;

4)安装埋件时要采取措施防止浇筑混凝土时埋件位移，控制好埋件表面的水平或垂直，严禁歪、斜、倾等。

5)检查预埋件是否牢固、位置是否准确。预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时，预埋件的标高偏差不应大于lOmm，预埋件的位置与设计位置偏差不应大于20㎜。

(3)施工测量放线

1)复查由土建方移交的基准线;

2)放标准线:在每一层将室内标高线移至外墙施工面，并进行检查;在石材挂板放线前，应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量，根据测量结果，确定出于挂板的基准面。

3)以标准线为基准，按照图纸将分格线放在墙上，并做好标记;

4)分格线放完后，应检查预埋件的位置是否与设计相符，否则应迸行调整或预埋件补救处理;

5)最后，用φ0·5—1·0㎜的钢丝在单橙幕墙的垂直、水平方向各拉两根，作为安装的控制线，水平钢丝应每层拉一根 (宽度过宽，应每间隔20m设l支点，以防钢丝下垂)，垂直钢丝应间隔20m拉一根;

6)注意事项:

放线时，应结合土建的结构偏差，将偏差分解;并应防止误差积累;

放线时，应考虑好与其他装饰面的接口;

拉好的钢丝应在两端紧固点做好标记，以便钢丝断了，快速重拉;

应严格按照图纸放线;

控制重点为:基准线

(4)石材幕墙安装工艺

1)石材幕墙骨架的安装

(A)根据控制线确定骨架位置，严格控制骨架位置偏差;

(B)干挂石材板主要靠骨架固定，因此必须保证骨架安装的牢固性;

(C)在挂件安装前必须全面检查骨架位置是否准确、焊接是否牢固，并检查焊缝质量;

2）石材幕墙挂件安装

挂板应采用不锈钢或铝合金型材，钢销应采用不锈钢件，连接挂件宜采用L型，避免一个挂件同时连接上下两块石板。

3)石材幕墙骨架的防锈

(A)槽钢主龙骨、预埋件及各类镀锌角钢焊接破坏镀锌层后均满涂两遍防锈漆 (含补刷部分)进行防锈处理并控制第一道二道的间隔时间不小于12小时。

(B)型钢进场必须有防潮措施并在除去灰尘及污物后进行防锈操作。

(C)严格控制不得漏刷防锈漆，特别控制为焊接而预留的缓刷部位在焊后涂刷不得少于两遍。

4)花岗岩挂板的安装

(A)为了达到外立面的整体效果，要求板材加工精度比较高，要精心挑选板材，减少色差。

(B)在板安装前，应根据结构轴线核定结构外表面与干挂石材外露面之间的尺寸后，在建筑物大角处做出上下生根的金属丝垂线，并以此为依据，根据建筑物宽度设置足以满足要求的垂线、水平线，确保槽钢钢骨架安装后处于同一平面眪  (误差不大于5㎜)o

(C)通过室内的5Ocm线验证板材水平龙骨及水平线的正确，以此控制拟将安装的板缝水平程度。通过水平线及垂线形成的标准平面标测出结构垂直平面，为结构修补及安装龙骨提供依据。

(D)板材钻孔位置应用标定工具自板材露明面返至板中或图中注明的位置。钻孔深度依据不锈钢销钉长度予以控制。宜采用双钻同时钻孔，以保证钻孔位置正确。

(E)石板宜在水平状态下，由机械开槽口。

(5)密封

1)密封部位的清扫和干燥，采用甲苯对密封面进行清扫，清扫时应特别注意不要让溶液散发到接缝以外的场所，清扫用纱布脏污后应常更换，以保证清扫效果，最后用干燥清洁的纱布将溶剂蒸发后的痕迹拭去，保持密封面干燥;

2)贴防护纸胶带:为防止密封材料使用时污染装饰面，同时为使密封胶缝与面材交界线平直，应贴好纸胶带，要注意纸胶带本身的平直;

3)注胶:注胶应均匀、密实、饱满，同时注意施胶方法，避免浪费;

4)胶缝修整:注胶后，应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压，将多余的胶刮掉，并将胶缝刮成设计形状，使胶缝光滑、流畅;

5)清除纸胶带:胶缝修整好后，应及时去掉保护胶带，并注意撕下的胶带不要污染板材表面;及时清理粘在施工表面上的胶痕。

(6)清扫

1)整个立面的挂板安装完毕，必须将挂板清理干净，并经监理检验合格后，方可拆除脚手架;

2)柱面阳角部位，结构转角部位的石材棱角应有保护措施，其他配合单位应按规定相应保护;

3)防止石材表面的渗透污染。拆改脚手架时，应将石材遮蔽，避免碰撞墙面;

4)对石材表面进行有效保护，施工后及时清除表面污物，避免腐蚀性咬伤。易于污染或损坏料的木材或其他胶结材料不应与石料表面直接接触;

5)完工时需要更换有缺陷、断裂或损伤的石料。更换工作完成后，应用干净水或硬毛刷对所有石材表面清洗。直到所有尘土、污染物被除。不能使用钢丝刷、金属刮削器。在清洗过程中应保护相邻表面免受损伤;

6)在清洗及修补工作完成时，临时保护措施移去。

(7)竣工交付

1)先自检，然后上报甲方竣工资料;

2)在甲方组织下，验收、竣工交付;

3）办理相关竣工手续。

以上工序完成后，此工序进人保修期，在保修期内，如有质量问题，则要满足用户要求，及时进行维修处理。

10·3·7·3幕墙安装施工注意事项

(1)安装施工测量应与主体结构的测量配合，其误差应及时调整。

(2)立柱安装标高偏差不应大于3㎜，轴线前后偏差不应大于2㎜，左右偏差不应大于3㎜；

(3)应将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，并应安装牢固，其接缝应严密。

(4)相邻两根横梁水平标高偏差不应大于1㎜。同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35m时，不应大于5㎜，一幅幕墙宽度大于或等于35m时，不应大于7㎜o

(5)应对横竖连接件进行检查、测量、调整。

(6)固定防火保温材料应锚钉牢固，防火保温层应平整，拼接处不应留缝隙。

(7)冷凝水排出管及附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封条。

(8)其他通气留槽孔及雨水排出口等应按设计施工，不得遗漏。

(9)现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后，应及时进行防锈处理。

(10)不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。

(11)石材安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。

(12)石板安装时，左右上下的偏差不应大于1·5㎜。

(13)石板空缝安装时，必须要防水措施，并有符合设计要求的排水出口。

(14)填充硅酮耐候密封胶时，金属板、石板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候胶的技术参数，经计算后确定。

(15)幕墙钢构件施焊后，其表面应采取有效的防腐措施。

(16)幕墙的竖向和横向板材安装的允许偏差应符合表10.3·7.3-1的规定。

(17)单元幕墙安装允许偏差应除应符合本标准表10·3·7·3-1的规定外，尚应符合表10·3·7·3-2规定。

幕墙安装允许偏差          表10.3.7.3-1

| 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖缝及墙面 垂直度 | 幕墙高度（H）(m) | ≤10 | 激光经纬仪 或经纬仪 |
|  | H≤30 |  |  |
|  | 60>H≤30 | ≤15 |  |
|  | 90>H≤60 | ≤20 |  |
|  | H>90 | ≤25 |  |
| 幕墙平面度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 竖缝直线度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 横缝直线度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 缝宽度（与设计值比较） |  | ±2 | 卡尺 |
| 两相邻面板之间接缝高低差 |  | ≤1.0 | 深度尺 |

单元幕墙安装允许偏差（mm）         表10.3.7.3-2

| 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同层单元组件标高 | 宽度小于或等于35m | ≤3.0 | 激光经纬仪 或经纬仪 |
| 相邻两组件面板表面高低差 |  | ≤1.0 | 深度尺 |
| 两组件对插件接缝搭接长度（与设计值比） |  | ±1 | 卡尺 |
| 两组件对插件距槽底距离（与设计值比） |  | ±1 | 卡尺 |

(18)幕墙安装过程中应进行接缝部位的雨水渗漏检验。

(19)石材幕墙四周与主体之间的间隙，应采用防火的保温材料填塞，内外表面应采用密封胶连续封闭，接缝应严密不漏水。

(20)石材幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收:

1)构件与主体结构的连接节点的安装。

2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装。

3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。

4)幕墙防雷接地节点的安装。

5)其他带有隐蔽性质的项目。

10·3·8质量标准

10·3·8·1现场材料检验

(1)一般规定

1)材料现场的检验，应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批，每批应随机抽取3且不少于5件。

2）石材幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行的有关产品标准的有关规定。

(2)钢材

石材幕墙工程所使用的钢材，应现场进行厚度、长度、膜厚和表面质量的检验。

1)主控项目

(A)钢材厚度的检验，应采用分辨率为0·5㎜游标卡尺或分辨率为0·lmm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量，测点不应少于5个并取最小值。

(B)钢材长度检验，应采用分度值为lmm的钢卷尺两侧测量，结果应将符合设计要求。

(C)保护膜厚的检验，应采用分辨率为0·5μm的膜厚检测仪检测，每个杆件在同部位的测点不应少于5个，同一测点测量5次，取平均值，当采用热浸镀锌处理时，其膜厚应大于45μm,采用静电喷涂时，其膜厚应大于4Oμm。

2)一般项目

钢材表面质量的检验，应在自然散射光条件下，目测检查，钢材的表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠，截面不得有毛刺、卷边等现象。

3)质量保证资料

(A)钢材的产品合格证

(B)钢材的力学性能检验报告

(3)石材板材

石材幕墙工程中使用的石材，应进行板材的品种、规格、性能和等级的检验。

1)主控项目

(A)对于石材的品种、性能和等级的检验，由于现场条件的影响，一般只检查石材产品的产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。石材的抗折强度试验平均值不应小于8·OMPa，吸水率应小于0·8％。

(B)石材板的长度、宽度、厚度、直角检验，应采用分值率为lmm钢卷尺或分辨率为0·O2mm的游标卡尺和直角尺进行检查，检查结果应符合设计要求。

(C)石材安装孔位、槽位的检验，应采用分值率为lmm钢卷尺或分辨率为0·O2mm的游标卡尺进行检查，检查结果应符合下列规定:

钢销式安装的石板:钢销孔位应根据石板的大小而定，孔位距边端不得小于板厚3倍，也不得大于18Omm，钢销间距不宜大于60Omm，钢销孔深度宜为22~33mmn，直径宜为7～8㎜。

短槽式安装的石板:短槽应在板上下边各开短平槽，槽长不应小于1OOm。在有效长度内槽深度不宜小于15mm，宽度宜为6或7mmn，两短槽边距离石板两端的距离不小于板厚的3倍，且应小于85mmn，也不应大于180㎜o

2)一般项目

(A)石材的外观质量检验:采用观察法和分辨率为lmm的钢尺检查。

表面平整、洁净、无污染，颜色和花纹应协调一致，无明显色差，无明显修复痕迹。

每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表10·3·8·1。

每平方米石材的表面质量和检验方法        10·3·8·1

| 项次 | 项目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 长度≤100mm的轻微划伤 | ≤8条 | 用钢尺检查 |
| 3 | 擦伤总面积 | ≤500mm2 | 用钢尺检查 |

3)质量保证资料

(A)石材的产品合格证。

(B)石材强度检测报告。

(4)硅酮密封耐候胶

1)主控项目

(A)检查硅酮密封胶的相容性实验报告和粘结伸拉试验报告，结果必须符合要求。

(B)检查硅酮密封胶的生产日，和有效期。

(C)胶缝宽度和厚度的控制，采用分辨率为0·O5mm的游标卡尺进行测量，密封胶粘结形式、宽度不应小于3·5㎜。

(D)采用观察检查和切割检查的方法检验胶面的光滑度、平整度、饱满密实程度。

2)一般项目

(A)目测检验胶的质量。用胶枪挤出硅胶，产品应为细腻均匀的营状或粘稠液体，不应有气泡，结皮和凝胶，颜色与样品无差异。

(B)注胶表面的检验。注胶表面应光滑，无裂缝现象，接口处厚度和颜色应一致。

3)质量保证资料

(A)相容性试验报告和粘结拉伸报告。

(B)质量保证书和产品合格证。

(C)使用年限质量保证书。

(D)进口商品的商检证明。

(5)五金件及其他配件

1)主要项目

(A)石材幕墙中采用的五金件和紧固件应采用不锈钢材或制品，其他钢材应进行热浸镀锌或其他防腐处理。五金件外观的检验，应采用观察检查，也可以采用磁铁测试材质，有吸附力的为非不锈钢制品。

(B)转接件、连接件、构造尺寸、壁厚的检验，应采用分度值为lmm的钢直尺测量构造尺寸，用分辨率为0·05的游标卡尺检测壁厚。转接件、连接件的开孔长度不应小于开孔宽度4Omm，孔边距离不应小于开孔宽度的1·5倍，壁厚不得有负偏差。

2)一般项目

(A)转接件、连接件外观检查，采用目测方法，其外观应平整、无裂纹、毛刺、凹坑、变形、等缺陷，当采用碳素钢材时，表面应做热镀锌处理。

3)质量保证资料。

(A)钢材产品合格证。

(B)连接件、转接件合格证。

(C)镀锌工艺处理质量保证书。

10·3·8.2   现场安装质量检验

(1)预埋件及节点与连接检验。

1)一般规定

(A)预埋件及节点的抽样，应符合下列规定:

每幅幕墙应按各类节点总数的5，抽样检验，且每类节点不应少于3个，锚栓应按5抽样检验，且每种锚栓不得少于5根。

对己经完成的幕墙金属框架，应提供隐蔽工程验收记录，当隐蔽工程检查的记录不完整时，应对该幕墙工程的节点拆开进行检查。

2)主控项目

(A)预埋件与幕墙连接的检验

检验方法

a)在预埋件与幕墙连接节点处观摩手动检查。

b)用分度值为lmm的钢直尺和焊缝尺寸和位置偏差。

检验指标应符合下列规定:

a)连接件、绝缘片、紧固件的规格、数量应符合设计要求。

b)连接件与立柱应安装牢固，螺栓应有弹簧垫片等防脱落措施。

c)连接件的可调节物应用螺栓牢固连接，并有防滑动措施。

d)连接件与预埋件之间的位置偏差使用钢板或型钢焊接调整时，构造形式与焊缝应符合设计要求。

e)预埋件、连接件表面防腐应完整，不破损。

(B)锚栓连接的检验

检验方法

a)观察检查锚栓埋设的外观质量和埋设数量，用分辨率为0·O5mm的声度尺测量锚固深度。

b)由专业检测单位对锚栓进行锚固性能拉拔检测。

检验指标应符合下列规定:

a)锚栓的类型、规格、数量、布置位置和锚固深度必须符合设计规定。

b)锚栓的埋设应牢固、可靠、套管不得外露。

(C)幕墙顶部、底部连接的检验

检查方法

a)手动和观摩检查。

b)底部采用分度值为1恤 的钢直尺测量检查空隙宽度。

检验指标

a)女儿墙压顶坡度正确，罩板安装安装牢固，不渗漏、无空隙。女儿墙内侧罩板深度不应小于150㎜，罩板与女儿墙之间的缝隙应使用密封胶密封。

b)镀锌钢材的连接件不得与铝合金立柱直接接触。

c)立柱、顶底部横梁幕墙板块与主体结构之间应有伸缩。

d)密封胶应平顺严密、粘结牢固。

(D)立柱连接的检验

检查方法

a)在立柱处观察检查。

b)用分辨率为0·05㎜的游标卡尺和分度值为1㎜的钢直尺测量，芯管长度和空隙问题。

检验指标应满足:

a)芯管材质、规格应符合要求。

b)芯管插人上下立柱的长度不得小于2OOmm。

c)上下两立柱间隙不应小于lO㎜。

d)立柱上端与主体结构固定连接，下端应为可以上下活动的连接。

(E)梁、柱连接节点的检验

检查方法

a)在梁、柱节点处观察和手动检查。

b)采用分度值为1㎜ 的钢直尺相分辨率为0·O2mm的塞尺测量，连接件、螺栓的规格和横梁的两端缝隙宽度。

检验指标应符合下列标准:

a)连接件、螺栓的规格、品种、数量应符合要求，螺栓有防松脱措施，同一连接处的连接螺栓不应少于2个。

b)梁、柱连接应采用螺栓连接牢固，不松动，当梁柱为铝合金材料时两端连接处应设弹性橡胶垫片。当横梁、立柱为型钢时，梁柱连接可采用一面焊接，一面螺栓固定或两面螺栓固定形式，不可两面焊接。

c)与铝合金接触的螺钉与金属配件应为不锈钢或铝制品。

3)一般项目

(A)金属框架与连接件表面质量的检验。

检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

检验指标应符合写列规定:

a)金属框架和连接件表面油漆完好，划痕、擦伤程度符合要求。

b)金属框架和连接件表面无电焊溅落和烟火烤熏的痕迹。

c)电焊焊渣清除干净，泊漆到位。

(B)幕墙内排水构造检验

检查方法

在设置内排水的部位观察检查。

检验指标

a)排水孔、槽应畅通不堵塞，接风严密，设置符合设计要求。

b)排水管及附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水连接处应设橡胶密封圈。

(C)预埋件、连接件支柱和横梁表面质量检验

检查方法

观察、检查隐蔽记录。

检验指标:

a)型材表面的保护膜末损坏、不得有划擦伤和烟火烤熏等。

b)型材表面不得有电焊溅落的痕迹。

c)电焊焊渣清除干净

d)焊接部位防腐油漆补刷到位。

4)质量保证资料

(A)设计图纸资料

(B)隐蔽工程检查验收记录

(C)锚栓检验报告

(2)主要构件与板材安装检验

1)一般规定

(A)幕墙所用的构件材料，必须经检验合格方可安装。

(B)幕墙安装前应对百材的弯曲强度，寒冷地区石材的耐冻融性以及石材用结构胶的粘结强度、石材用密封胶的污染性进行复检。

(C)安装质量检验，应按规定抽样:

每个检验批每1OOm2应至少抽查一处，每处不得小于lOm2。

对于异型或有特殊要求的幕墙工程，应根据幕墙结构和工艺特点，由监理单位和施工单位协商确定。

(D)防火防雷措施的抽样:

有均压环的楼层数少于3层时，全数检查，多于3层，抽查不得少于3层，无均压环的楼层不得少于2层，每层须检查3处。

防火构造按防火分区总数抽查5，并不得少于3处。

2)主控项目

(A)预埋件安装质量的检验

检验方法

a)与设计图纸核对，也可以打开连接部位进行检验。

b)在抽检部位用水平仪测量标高及水平位置。

c)用分度值为lmm的钢直尺或钢卷尺测量预埋件的尺寸。

检验指标应符合下列规定

a)幕墙预埋件的数量，埋设方法及防腐处理应符合设计要求。

b)预埋件的标高偏差不应大于±10㎜,预埋件位置与设计位置的偏差不应大于±20㎜o

(B)竖、横向主要构件安装质量的检验，应符合下表规定检验方法

a)用水平仪和钢直尺检测安装标高偏差。

b)用分度值为lm  删钢卷尺或钢直尺检测相邻立柱的距离偏差。

石材幕墙立柱、横梁安装应符合下列规定:

a)立柱安装标高偏差不应大于3㎜,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不大于3㎜。

b)相邻两立柱安装标高偏差不应大于3㎜,同层立柱最大标高偏差不应大于5㎜，相邻两立柱的距离偏差不应大于2㎜o

c)相邻两横梁水平标高偏差不应大于l㎜，同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35m时，不应大于5㎜，当一幅幕墙宽度大于35m时，不应大于7㎜o

(C)石材幕墙竖向、横向板材的安装质量检查标准和方法，应符合表10·3，8，2-1的规定。

石材幕墙竖向、横向板材的安装允许偏差 （mm）     符合表10·3，8，2-1

| 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相邻两竖向板材间距尺寸（固定端） | — | ±2.0 | 钢卷尺 |
| 两块相邻的石板、金属板 | — | ±1.5 | 靠尺 |
| 相邻两横向板材间距尺寸 | 间距小于或等于2000时 间距大于2000时 | ±1.5 ±2.0 | 钢卷尺 |
| 分格对角线差 | 对角线小于或等于2000时 对角线大于2000时 | ≤3.0 ≤3.5 | 钢卷尺或伸缩尺 |
| 相邻两横向板材水平标高差 | — | ≤2 | 钢板尺或水平仪 |
| 横向板材水平度 | 构件长小于或等于2000时 构件长大于2000时 | ≤2 ≤3 | 水平仪或水平尺 |
| 竖向板材直线度 | — | 2.5 | 2m靠尺钢板尺 |
| 石板下连接托板水平夹角允许向上倾斜，不准向下倾 | — | +2.0°,0° | 塞尺 |
| 石板上连接托板水平夹角允许向下倾斜 | — | 0°，-2° | — |

(D)金属幕墙的防火、保温检验

检验方法

a)对照图纸，观察检查，查看隐蔽工程记录。

b)用分度值为lmm门的钢卷尺或直尺检查防火保温材料的厚度和搁板厚度。

检验指标应符合下列规定:

a)防火节点构造必须符合设计要求。

b)防火、保温材料的品种、铺设厚度、等级应符合设计和标准要求。

c)防火、保温材料应安装牢固，铺设均匀，厚度一致，并严密无缝隙。当需用镀锌钢板搁置防火、保温材料时，镀锌钢板应用射钉固定，并应保证镀锌钢板不得与幕墙面直接接触，四周缝隙应用耐火密封胶密封处理。

d)搁板厚度不宜小于1·2mm，防火材料铺设厚度不宜小于70mm。

(E)石材幕墙的防雷检验

检验方法:

a)用接地电阻仪或兆欧表测量检查幕墙整体框架自身连接导电通路和主体结构防雷装置与幕框连接装置的导电指标值。

b)观察、手动试验，并用分度值为l㎜的钢卷尺、分辨率为0·O5㎜游标卡尺测量导电通路连接材料的材质、截面尺寸、连接长度和电焊质量。

防雷检验指标应符合:

a)金属框架自身导电回路的连接可采用电焊连接固定，也可以采用螺栓连接固定，但必须保证连接材料与框架接触面紧密可靠，不松动。

b)主体防雷装置与框架连接应采用电焊焊接或机械连接，接点应紧密可靠，并注意防腐处理，连接点水平间距水平不大于防雷引下线间距，垂直间距不大于均压环间距。

(F)石材幕墙板缝注胶检验

检验方法:

a)观察检查板缝注胶的饱满、密实度和表面质量。

b)切割检查，并用分辨率为0·05㎜游标卡尺或分值率为l㎜直尺检查胶缝注胶的宽度和厚度。

检验指标要求:

a)板缝施胶前，必须采用二甲苯或异苯醇等溶剂清洁表面。

6)板缝填充料必须符合设计要求。

c)注胶缝表面应饱满、密实、均匀、无气泡，宽度和厚度应符合设计要求。

(G)石材幕墙的渗漏检验在幕墙的转角造型、板上窗洞口，结构变形缝等容易渗漏的部位进行雨水渗漏检测，室内观察检查弯漏情况，检测前，应先检查板缝的注胶质量和门窗扇关闭情况。现场雨水渗漏性能检测方法:在幕墙两个层高处，以2Om长度作为一个实验段，用2O㎜直径普通软管装上喷嘴后，水头垂直于墙面，沿接缝前后缓慢移动，每处喷射时间约为5min(水压≥210MPa)，检查渗漏现象。

3)一般项目

(A)石材幕墙外观质量检验

检验方法:

a)在较好自然光下，距幕墙60Omm处观察表面质量。

b)观察检查石板颜色。

c)用分度值为lmmn的钢卷尺检查划伤、擦伤、长度和面积。

d)观察检查密封胶的外观质量。

检验指标应符合表10·3·8，3-2的规定。

每平方米石板的表面质量和检验方法表        表10.3.8.3-2

| 项次 | 项目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 长度≤100mm的轻微划伤 | ≤8条 | 用钢尺检查 |
| 3 | 擦伤总面积 | ≤500mm2 | 用钢尺检查 |

石材表面应平整、洁净、无污染，缺损和裂痕，颜色和花纹应协调一致，无明显色差，无明显修痕。

(B)板面胶缝外观检查观察检查板面胶缝外表质量。

外观检验要求:幕墙面板胶缝应横平竖直，深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

(C)石材接缝外观检验

检验方法:采用观察和尺测量检查。

接缝检验质量指标应符合下列规定:

a)石材接缝应横平竖直，宽窄均匀。

b)阴阳角石板压向正确，板边合缝顺直。

c)凹凸线出墙厚度一致，上下口平直。

d)石材面板上洞口、槽边套割吻合、边缘整齐。

(D)幕墙安装偏差的检验

石材幕墙安装允许偏差和检验方法见表10·3·8·2-2。

| 项目 |  | 允许偏差mm 光面/麻面 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙面垂直度 | 幕墙高度（H）(m) | 10 |  | 激光经纬仪 或经纬仪 |
|  | H≤30 |  |  |  |
|  | 60>H≤30 | 15 |  |  |
|  | 90>H≤60 | 20 |  |  |
|  | H>90 | 25 |  |  |
| 幕墙水平度 |  | 3 |  | 用水平仪检查 |
| 板材立面垂直度 |  | 3 |  | 用水平仪检查 |
| 板材上沿水平度 |  | 2 |  | 用1m水平尺和钢直尺检查 |
| 相邻板材板角错位 |  | 1 |  | 用钢直尺检查 |
| 幕墙表面平整度 |  | 2 | 3 | 用垂直检测尺检查 |
| 阳角方正 |  | 2 | 4 | 用直角检测尺检查 |
| 接缝直线度 |  | 3 | 4 | 拉5m线，不足5m连通线，用钢直尺检查 |
| 接缝高低差 |  | 1 | — |  |
| 接缝宽度 |  | 1 | 2 | 用钢直尺和塞尺 |

4)质量保证材料

(A)石材幕墙设计文件

(B)防雷测试记录

(C)幕墙组件出厂质量合格证

(D)施工安装自检记录

(E)隐蔽工程验收记录

(F)淋水试验记录

(G)防火材料合格证及材料耐火检验报告

(H)防火节点隐蔽记录

10·3·9   制品的运输和保管

10.3·9·1运输

(1)根据工程进度表，应事前同业主、监理、土建协商，就搬人数量、时间、卸货层数、货车台数、起重机使用时间等制定计划。

(2)用货车运送制品，且单件装载运输。

(3)运送制品时，要用聚乙烯苫布保护制品四角等露出部件，用绳子等固定，为防止倒塌，制品应竖置运送。

10.3·9·2   收货

(1)收货时，施工副经理、施工员、材料员等均应在场，依据货单对制品的型号和数量等进行确认，同时确认制品在运送中是否有损伤。

(2)与制品同时进场的部件 (连接件、螺栓、螺母、螺钉等)，也应对型号、数量、有无损伤等进行确认。

(3)上述内容中如发生数量不足，缺损等问题时，应尽快与总部负责人联系。制品收货确认时，必须有收货人对制品搬人数量的签字认可。

10·3，9.3   卸货

卸货时使用在现场内的卸货机械 (塔吊等)，由专职司机操作。

(1)工厂运来的制品由卡车运抵现场后装入货箱内，然后使用塔吊将其直接送至各安装楼层。

(2)安装层内的货物存放点应暂设在认可的地点，而且根据施工现场的变化，如要求改变存放地点，应迅速移往所指定的地点。

(3)对于运入的产品，应立即开包。

(4)安装层的货物存放地点的面积应不小于300m2。

10.3，9·4保管

(1)产品的保管场所应设在雨水淋不到并且通气良好的地方。

(2)保管过程中，不会因其他工序的施工而需移动的场所。

(3)应避开搬运材料的通道且安全的场所。

(4)应选择距安装现场较近的地方。

(5)根据各种材料的规格，分类堆放，并做好相应的产品标识。

(6)原则上，组件应竖放，但受场地等限制，亦可平放。另外，尺寸较长的材料以平放为宜。连接件、螺栓等附件则放在仓库保管。

(7)材料应定期进行清点和清理，并作好收发记录。

(8)根据生产安排和生产任务书编制材料计划，合理控制材料用量，防止多领、超领造成材料浪费。

(9)定期检查仓库的防火设施和防潮情况。

10·3·10   成品保护

10·3·10·1成品保护职责

(1)班组设值班人员，执行轮班守卫制度，换班时间明确，坚持谁值班谁负责;

(2)值班人员职责范围:所有到场的工具和材料，以及安装上墙的成品和半成品;

(3)值班人员必须恰尽职守，严格按照项目部的规定进行值勤和巡逻，配合工地保安、门卫防止材料和产品损失;

(4)班组下班之前将末安装完的产品集中，并与值班人员进行交接，由值班人员进行清点、核对和看护;

(5)制定相关的项目部奖惩制度，如因值班人员责任所造成的产品损坏或丢失，按责任大小、情节轻重进行处理;

(6)协调与其他有关施工单位的关系，共同维护成品安全;

(7)如其他施工单位在施工过程中损坏巴安装完成并移交后的产品，可协同业主、监理，合理追究其有关责任。

10·3·10·2成品保护措施

(1)加工与安装过程中，应特别注意轻拿轻放，不能碰伤、划伤，加工好的铝材应贴好保护膜和标签;

(2)加强半成品、成品的保护工作，保持与土建单位的联系，防止弘安装好的幕墙受划伤;

(3)质检员与安全员紧密配合，采取措施搞好半成品、成品的保护工作;

(4)建议总包单位在靠近安装好的石材幕墙处安装简易的隔离栏杆，避免施工人员对铝制品、石材有意或无意的损坏;

(5)材料、半成品应按规定堆放，安全可靠，并安排专人保管。

10·3·11保养与维修

(1)幕墙工程竣工验收后，应制定幕墙的保养、维修计划与制度，定期迸行幕墙的保养与维修。

(2)幕墙的保养应根据幕墙墙面积灰污染程度，确定清洗幕墙的次数与周期，每年至少应清洗一次。

(3)幕墙在正常使用时，使用单位应每隔5年进行一次全面检查。应对板材、密封条、密封胶、硅酮结构密封胶等进行检查。

(4)幕墙的检查与维修应按下列规定进行:

1)当发现螺栓松动，应及时拧紧，当发现连接件锈蚀，应除锈补漆或更换;

2)发现板材松动、破损时，应及时修补与更换;

3)发现密封胶或密封条脱落或损坏时，应及时修补与更换;

4)发现幕墙构件和连接件损坏，或连接件与主体结构的锚固松动或脱落时，应及时更换或采取措施加固修复;

5)应定期检查幕墙排水系统，当发现堵塞时，应及时疏通;

6)当五金件有脱落、损坏或功能障碍时，应进行更换和修复;

7)当遇到台风、地震、火灾等自然灾害时，灾后应对幕墙进行全面检查，并视损坏程度进行维修加固。

(5)对幕墙进行保养与维修中应符合下列安全规定:

1)不得在4级以上风力或大雨天气进行幕墙外侧检查、保养与维修作业;

2）检查、清洗、保养维修幕墙时，所采用的机具设备必须操作方便、安全可靠;

3)在幕墙的保养与维修作业中，凡属高处作业者必须遵守现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)

的有关规定。

10·3·12   安全环保措施

10，3·12·1安全措施

(1)安全防火制度

1)安全生产管理体系:各主管领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中层层负责，建立安全责任制。安全生产工作在施工单位负责人的领导下，各级领导，各职能部门层层控制，项目经理负责现场管理，并要求每个职工的安全职责是遵章守纪，不违章作业，并能组织他人不违章作业;安全生产责任制坚持 "横向到边"、"纵向到底"原则，明确各级领导，各职能部门，所有操作者和管理者的安全责任，使安全工作层层有人负责;

2)基层施工技术员安全生产责任:认真执行上级有关安全技术、劳动卫生工作的各项规定，对自己负责的施工区域职工的安全、健康负责;在生产的计划、布置、检查、总结、评比中，必须同时把安全工作贯穿到每个具体环节中去，保证在安全条件下进行生产;组织职工学习安全操作规程，并抽考、检查执行情况。对严格遵守安全规章制度，避免事故者，提出奖励意见，对违章蛮干、造成事故者，提出惩罚意见;领导本施工区域的班组开展每周的安全日活动，经常对职工进行安全声生产教育、推广安全生产经验;发生工伤事故后，应立即上报，负责查明原因，提出重发的防范措施;监督检查职工正确使用个人劳保用品。

3)安全生产教育制度:新工人人场前应接受三级教育，即对新人场的工人，必须接受公司、项目经理部、施工队和班组三级的安全教育;对与特殊工种应进行专门教育;经常性举行安全生产活动教育，如安全活动日、事故现场会、分析会、安全技术专题讲座等。

4)安全生产检查制度:检查工地项目部安全规章制度、特殊工种岗位合格证、施工组织设计和安全技术措施、安全交底、安全活动记录等安全生产资料;检查安全帽、安全带等是否坚持正确使用;检查各种施工机械性能是否良好、安全装置是否齐全有效;检查施工用电的线路、闸箱、接零接地、漏电保护装置是否符合有关规定;检查各种材料、物品是否妥善堆放和保管;明火管理是否符合有关规定，防火工具和设施是否齐全;检查各交叉施工和工种间配合施工，是否存在安全问题。

5)防火制度:严肃执行 《中华人民共和国消防条例》和公安部门关于建筑工地防火的基本措施，加强消防工作领导，现场设消防值班人员，对进场员工进行消防知识教育;各种易燃易爆材料的堆放和保管应与明火区有一定的防火间距;严禁用场内通道堆放材料;配备消防器材，并有专人管理并定期检查;安全用电，严格按照有关规定安装和使用电气设备;

(2)现场管理

1)作业人员进场前，必须学习现场的安全规定，遵守业主、监理、总包等各单位制定的规章制度，进行安全技术交底;广泛宣传、教育作业人员牢固树立 "安全第一"的思想，提高安全意识。

2)必须随时携带和使用安全帽和安全带，防止机具、材料的坠落;

3)作业时要穿整洁合体并适合作业特点的工作服，不得裸身作业，要穿适合作业特点的工作鞋，不得穿凉鞋、拖鞋;

4)凡要带人楼内的机械事先必须接受安全检查，合格后方可使用。另外携带电动工具时，必须在作业前先作自我检查，在进入场地时将检查记录交甲方;

5)每天作业前后检查所用工具;

6)作业前清理作业场地，下班后整理场地，不要将材料工具乱放，在作业中断或结束时当天清扫垃圾并投放到指定地点;

7)不得随意拆除脚手架等临时作业设施，不得已必须拆除脚手架或搭板时，需得到安全人员的允许，作业结束务必复原上述装置;

8)在电焊作业时，必须设置接火斗，配置看火人员;各种防火工具必须齐全并随时可用，定期检查维修和更换;

9)制定安全奖惩制度并严格执行;

10)本工程项目设一名专职安全员，各班组一名兼职安全员，加强现场监督检查 ，由施工员和质检员配合进行现场安全管理。

(3)应急措施

安全生产和防火制度应本着以防范为主的原则，对可能引起事故发生的因素进行控制和排除，避免事故的发生。

如有工伤事故发生应采取以下措施:

1)如有工伤事故发生应立即向安全部门、公司、甲方及有关部门进行报告;

2)抢救伤员;

3)保护好事故现场;

4)排除险情，防止事故扩大;组织人员、设置警戒，维护好出事周围的正常秩序。

现场发生火警火灾时应采取以下措施:

要立即组织义务消防人员和职工进行扑救;

立即向消防部门报警，并向消防部门提供火情、电器、易燃易爆物等情况和消火栓位置，以便组织有效灭火;

救火方法要得当;

电气设备起火:尽快切断电源，用二氧化碳灭火器灭火，不要向电气设备上泼水救火;

电石库起火:应用黄沙、干粉灭火;

化学材料起火:要根据起火物质的性质选择灭火方法，并且要注意防止中毒;

灭火以后要保护好火灾现场，设专人巡视，以防死灰复燃，并查找火灾原因。

10·3·12，2   文明措施

(1)文明施工制度

1)建立文明施工责任制，划分区域，明确各自分担责任，及时清除杂物，保持施工现场整洁;

2)现场中的各种临时设施、包括办公、生活用房，仓库、材料与构件堆场临时水电管线，要严格按照甲方要求搭设或埋设整齐，不能乱堆乱放，不应占用道路和通道以及施工工作面;

3)现场水电应有专人管理;

4)工人操作地点和周围必须清洁整齐，要做到人离场清;

5)制定严格的成品保护措施，严禁损坏、污染成品;

6)现场各种材料要按甲方规定的位置堆放，堆放场地坚实平整，并有排水措施，材料堆放要按品种、规格分类堆放，要求堆放整齐，易于保管和使用;

7)机械设备应按规定位置安放;

8)严格遵守安全生产制度，做到安全文明施工。

(2)保证措施

1)建立文明施工责任制，明确各级责任，层层控制，层层监督;

2)搞好安装员工的思想文明教育，要求在施工过程中礼貌待人，文明施工;

3)现场安装员工统一着装，要求整洁;

4)建立现场文明管理规章制度，主要由安全员负责检查，项目部全体人员监督，对于违反的，轻则教育、罚款，重则开除;

5)施工中做到工完场清，保证施工现场的整洁、材料码放整齐;

6)搞好与其他施工单位的现场配合，不与其他单位施工人员发出冲突，有矛盾的协商解决;

7)服从总包单位的总体安排，与其他施工单位配合，共同维护施工现场的清洁、整齐、美观;

8)服从总包的统一安排，共同搞好现场的成品保护工作。

10·3，12·3   环保措施

(1)合理安排作业时间，尽量减少夜间作业，以减少施工时机具噪声污染;避免影响施工现场内或附近居民的休息;

(2)完成每项工序后，应及时清理施工后滞留的垃圾，比如胶、胶瓶、胶带纸等，保证施工现场的清洁;

(3)对于密封材料及清洗溶剂等可能产生有害物质或气体的材料，应作好保管工作，并在挥发过期前使用完毕，以免对环境造成影响。