1 搭脚手架或安装吊槛

吊槛、钢管、扣件或竹竿按

搭脚手架的规范进行操作

1. 每层层高规范：1.8-2.0米

2. 脚手架与墙的距离为：0.4米以上。

3. 横排脚手架与墙面分格线应可能的重合。

4. 脚手架应牢固可靠。

2 成品保护

美纹纸、报纸等

将需要保护的门、窗等用美纹纸和报纸贴好

将不能受污染的结构保护起来，以免施工时受污染。

3 基面处理

Ph试纸、有机溶剂、灰刀、刮刀等

新墙体一般要养护28天以上；铲除空鼓部位；填平不平坦部位；清除污垢和松散物等。对墙体碱性过大可用5％的盐酸水进行清洗，油污必须用清洗剂清洗干净

1. 基面要求整体平整、坚实、干燥、ph值小于10，含水率≤10%。

2. 水泥砂浆面平整度要求小于或等于3mm。

4 局部处理

批刀、专用腻子

对墙体孔洞和较大缺陷，应用水泥砂浆或腻子补平，修补过得地方，尽量做到跟大体墙面得纹理一致，不能压光或高低不平，更不能有明显接茬。

整个墙面平整度要求小于或等于3mm

5 涂刷底漆

（一遍） 喷枪、滚筒、毛刷

底漆应涂布均匀，不得有漏喷、漏涂。施工时涂料应严格按照稀释比进行施工。 底漆涂刷均匀，不得有漏涂、无流挂。

6 涂刷拉毛漆

（二遍） 拉毛滚筒

拉毛漆为稠厚状涂料，用普通滚筒滚涂一遍，应滚涂均匀、平整待第一遍漆干燥（＞2小时），用海绵状辊筒进行第二遍涂装，最终使漆膜形成网状形的立体效果，涂装时要求手法一致，力度一致

1. 整个墙面平整度要求小于或等于3mm。

2. 拉毛漆应涂布均匀一致。

7 涂刷面漆

（2遍） 喷枪、滚筒、毛刷

面漆应涂布均匀，不得有漏喷、漏涂。施工时涂料应严格按照稀释比例进行施工。第一遍面漆干燥后用480＃砂纸进行打磨，扫除浮灰，过滤面漆进行第二遍面漆涂刷

1面漆涂刷均匀，不得有漏涂、物流挂面漆色泽应一致、无发花现象。.

- 拆除脚手架、和门、窗保护纸 扳手、刀

拆架时应注意墙面的保护，一般采用从上而下的方法，同时应派人进行跟踪修补，如发现不足之处应及时修补。对门、窗有被污染处应及时清理。

外墙面整体颜色一致，墙面平整，阴阳角横平竖直。

注意事项：

1.不要在雨天、严寒（5℃以下）、高温（40℃以上）、风速偏高等天气条件下施工；

2.当空气湿度大于85％时请不要施工。

3. 使用喷涂时应注意气压的大小一般应控制在8mm以上。

4. 在施工时请采用配套产品的底漆和面漆

5. 涂装工程施工过程中，特别时面漆施工时，应注意灰尘的控制，灰尘过大，不宜施工。

6. 涂装工程施工过程，应尽量避免与其它工程交叉进行。

7. 涂装工程一般应置于立面装饰的最后工序。

8. 施工时应“安全第一、预防为主”随时注意人身安全。