高聚物改性沥青卷材屋面防水层工程质量管理

1、依据标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》        GB50300-2001

《屋面工程施工质量验收规范》            GB50207-2002

2、施工准备

2.1材料及要求：

2.1.1高聚物改性沥青防水卷材：是合成高分子聚合物改性沥青油毡；常用的有SBS改性沥青油毡。

2.1.1.1高聚物改性沥青防水卷材规格，邮表10-13。

表10-13

| 厚度（mm） | 宽度（mm） | 长度（m） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | ≥1000 | 20 | 热熔施工，卷材厚度必须≥4.0mm |
| 3.0 | ≥1000 | 10 |  |
| 4.0 | ≥1000 | 10 |  |
| 5.0 | ≥1000 | 10 |  |

2.1.1.2高聚物改性沥青油毡技术性能，见表10-14。

表10-14

| 项目 |  | 单位 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 聚酯胎 | 麻布胎 | 聚乙烯胎 | 玻纤胎 |
| 拉力 |  | N | ≥400 | ≥500 | ≥50 | ≥200 |
| 延伸率 |  | % | ≥30 | ≥5 | ≥200 | ≥50 |
| 耐热度 |  | ℃ | 85℃受热2h不流淌，涂盖层无滑动 |  |  |  |
| 低温柔度 |  | ℃ | -15℃绕规定直径圆棒，无裂纹 |  |  |  |
| 水透水性 | 压力 | MPa | 不小于0.2 |  |  |  |
|  | 保持时间 | Min | 不小于30 |  |  |  |

2.1.2配套材料：

2.1.2.1氯丁橡胶沥青胶粘剂：由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成，为黑色液体。

2.1.2.2橡胶沥青嵌缝膏：即密封膏，用于细部嵌固定缝。

2.1.2.3保护层料：石片、各色保护涂料。

2.1.2.470层汽油、二甲苯，用于清洗受污染的部位。

2.2主要机具：

2.2.1电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。

2.2.2喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线等。

2.3作业条件：

2.3.1施工前审核图纸，编制防水工程施工方案，并进行技术交底；屋面防水必须由专业队施工，持证上岗。

2.3.2铺贴防水层的基层表面，应将尘土、杂物彻底清除干净。

2.3.3基层坡度应符合设计要求，表面应顺平，阴阳角处应做成圆弧形，基层表面必须干燥，含水率应不大于9%。

2.3.4卷材及配套材料必须验收合格，规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。

- 3、操作工艺

3.1工艺流程（热熔法施工）：

清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层。

3.2清理基层：施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。

3.3涂刷基层处理剂：高聚物改性沥青卷材施工，按产品说明书配套使用，基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释，搅拌均匀，用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上，常温经过4h后，开始铺贴卷材。

3.4附加层施工：一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层，在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳胆等细部先做附加层，附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。

3.5铺贴卷材：卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺设时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸，用原卷心卷好备用；铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处，喷枪距加热面300mm左右，经往返均匀加热，趁卷材的材面刚刚熔化时，将卷材向前滚铺、粘贴，搭接部位应满粘牢固，搭接宽度满粘法为80mm。

3.6热熔封边：将卷材搭接处用喷枪加热，趁热使二者粘结牢固，以边缘抗挤出沥青为度；末端收头用密封膏嵌填严密。

3.7防水保护层施工：上人屋面按设计要求做各种刚性防水层屋面保护层。不上人屋面做保护层有两种形式：

3.7.1防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂，随即撒石片，要求铺撒均匀，粘结牢固，形成石片保护层。

3.7.2防水层表面涂刷银色反光涂料。

- 4、质量标准

卷材防水层质量检验标准

| 项 | 序 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 卷材及配套材料质量 | 设计要求 | 检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告 |
|  | 2 | 卷材防水层 | 第4.3.16条 | 雨后或淋水、蓄水检验 |
|  | 3 | 防水细部构造 | 第4.3.17条 | 观察检查和检查隐蔽工程验收记录 |
| — 般 项 目 | l | 卷材搭接缝与收头质量 | 第4.3.18条 | 观察检查 |
|  | 2 | 卷材保护 | 第4.3.19条 | 观察检查 |
|  | 3 | 排汽屋面孔道留置 | 第4.3.20条 | 观察检查 |
|  | 4 | 卷材铺贴方向 | 铺贴方向正确 | 观察和尺量检查 |
|  | 5 | 搭接宽度允许偏差 | -10mm | 观察和尺量检查 |

5、成品保护

5.1已铺贴好的卷材防水层，应采取措施进行保护，严禁在防水层上进行施工作业和运输，并应及时做防水层的保护层。

5.2穿过屋面、墙面防水层处的管处，施工中与完工后不得损坏变位。

5.3屋面变形缝、水落口等处，施工中应进行临时塞堵和挡盖，以防落进材料等物，施工守后将临时堵塞、挡盖物清除，保证管、口内畅通。

5.4屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。

- 6、应注意的质量问题

6.1屋面不平整：找平层不平顺，造成积水，施工时应找好线，放好坡，找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求，平整无积水。

6.2空鼓：铺贴卷材时基层不干燥，铺贴不认真，边角处易出现空鼓；铺贴卷材应掌握基层含水率，不符合要求不能铺贴卷材，同时铺贴时应平、实，压边紧密，粘结牢固。

6.3渗漏：多发生在细部位置。铺贴附加层时，从卷材剪配、粘贴操作，应使附加层紧贴到位，封严、压实，不得有翘边等现象。

- 7、质量记录

7.1高聚物改性沥青卷材及胶结材料应有产品合格证，材料进场应进行复试并有资料。

7.2胶结材料配制资料及粘结试验。

7.3隐检资料和质量检验评定资料。