屋面保温层工程质量控制

1、依据标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》        GB50300-2001

《屋面工程施工质量验收规范》            GB50207-2002

2、施工准备

2.1材料及要求：

2.1.1材料的密度、导热系数等技术性能，必须符合设计要求和施工及验收规范的规定，应有试验资料。

松散的保温材料应使用无机材料，如选用有机材料时，应先做好材料的防腐处理。

2.1.2材料：

2.1.2.1松散材料：炉渣或水渣，粒径一般为5～40mm，不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块，堆积密度为500～800kg/m3,导热系数为0.16～0.25W/m·K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m·K。

2.1.2.2板状保温材料：产品应有出厂合格证，根据设计要求选用厚度、规格应一致，外形应整齐；密度、导热系数、强度应符合设计要求。

a.泡沫混凝土板块：表观密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa。

b.加气凝土板块：表观密度500～600kg/m3,抗压强度应不低于0.2MPa。

c.聚苯板：表观密度≤45kg/m3,抗压强度应不低于0.18MPa，导热系数为0.043W/m·K。

2.2主要机具：

2.2.1机动机具：搅拌机、平板振捣器。

2.2.2工具：平秋、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。

- 2.3作业条件

2.3.1铺设保温材料的基层（结构层）施工完以后，将预制构件的吊钩等进行处理，处理点应抹入水泥砂浆，经检查验收合格，方可铺设保温材料。

2.3.2铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净，且要求干燥、平整，不得有松散、开裂、空鼓等缺陷；隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

2.3.3穿过结构的管根部位，应用细石混凝土堵塞密实，以使管子固定。

2.3.4板状保温材料运输、存放应注意保护，防止损坏和受潮。

- 3、操作工艺

3.1工艺流程：

基层清理→弹线找坡→管根固定→隔气层施工→保温层铺设→抹找平层。

3.2基层清理：预制或现浇混凝土结构层表面，应将杂物、灰尘清理干净。

3.3弹线找坡：按设计坡度及流水方向，找出屋面坡度走向，确定保温层的厚度范围。

3.4管根固定：穿结构的管根在保温层施工前，应用细石混凝土塞堵密实。

3.5隔气层施工：2～4道工序完成后，设计有隔气层要求的屋面，应按设计做隔气层，涂刷均匀地漏刷。

3.6保温层铺设：

3.6.1松散保温层铺设：

3.6.1.1松散保温层：是一种干做法施工的方法，材料多使用炉渣或水渣，粒径为5～40mm。使用时必须过筛，控制含水率。铺设松散材料的结构表面应干燥、洁净，松散保温材料应分层铺设，适当压实，压实程度应根据设计要求的密度，经试验确定。每步铺设厚度不宜大于150mm，压实后的屋面保温层不得直接推车行走和堆积重物。

3.6.1.2松散膨胀蛭石保温层：蛭石粒径一般为3～15mm，铺设时使膨胀蛭石的层理平面与热流垂直。

3.6.1.3松散膨胀珍珠岩保温层：珍珠岩粒径小于0.15mm的含量不应大于8%。

3.6.2板块状保温层铺设：

3.6.2.1干铺板块状保温层：直接铺设在结构层或隔气层上，分层铺设时上下两层板块缝应错开，表面两块相邻的板边厚度应一致。一般在块状保温层上用松散料湿作找坡。

3.6.2.2粘结铺设板块状保温层：板块状保温材料用粘结材料平粘在屋面基层上，一般用水泥、石灰混合砂浆；聚苯板材料应用沥青胶结料粘贴。

3.6.3整体保温层：

3.6.3.1水泥白灰炉渣保温层：施工前用石灰水将炉渣闷透，不得少于3d，闷制前应将炉渣或水渣过筛，粒径控制在5～40mm。最好用机械搅拌，一般配合比为水泥﹕白灰﹕炉渣为1﹕1﹕8，铺设时分层、滚压，控制虚铺厚度和设计要求的密度，应通过试验，保证保温性能。

3.6.3.2水泥蛭石保温层：是以膨胀蛭石为集料、水泥为胶凝材料，通常用普通硅酸盐水泥，最低标号为425号，膨胀蛭石粒径选用5～20mm，一般配合比为水泥﹕蛭石=1﹕12，加水拌合后，用手紧握成团不散，并稍有水泥浆滴下时为好。机械搅拌会使蛭石颗粒破损，故宜采用人工拌合。人工拌合应是先将水与水泥均匀的调成水泥浆，然后将水泥浆均匀地泼在定量的蛭石上，随泼随拌直至均匀。铺设保温层，虚铺厚度为设计厚度的130%，用木拍板拍实、找平，注意泛水坡度。

4、质量标准

屋面保温层质量检验标准-

| 项 | 序 | 项 目 |  |  | 允许偏差(mm) | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料质量 |  | 设计要求 |  | 检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告 |
|  | 2 | 保温层含水率 |  | 设计要求 |  | 检查现场抽样检验报告 |
| — 般 项 目 | 1 | 保温层铺设 |  | 第4.2.10条 |  | 观察检查 |
|  | 2 | 倒置式屋面保护层 |  | 第4.2.12条 |  | 用钢针插入和尺量检查 |
|  | 3 | 保温层厚度 允许偏差 | 松散、整体 | +10％，-5％ |  | 观察检查和按堆积密度计算其质(重)量 |
|  |  |  | 板块 | ±5％ |  |  |

5、成品保护

5.1隔气层施工前应将基层表面的砂、土、硬块杂物等清扫干净，防止降低隔气效果。

5.2在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得施工，应采取必要措施，保证保温层不受损坏。

5.3保温层施工完成后，应及时铺抹水泥砂浆找平层，以保证保温效果。

- 6、应注意的质量问题

6.1保温层功能不良：保温材料导热系数、粒径级配、含水量、铺实密度等原因；施工选用的材料应达到技术标准，控制密度、保证保温的功能效果。

6.2铺设厚度不均匀：铺设时不认真操作。应拉线找坡，铺顺平整，操作中应避免材料在屋面上堆积二次倒运。保证均质铺设。

6.3保温层边角处质量问题：边线不直，边槎不齐整，影响找坡、找平和排水。

6.4板块保温材料铺贴不实：影响保温、防水效果，造成找平层裂缝。应严格达到规范和验评标准的质量标准，严格验收管理。

- 7、质量记录

7.1材料应试验密度、导热系数。

7.2松散材料应有粒径、密度、级配资料。

7.3材料应有出厂合格证。

7.4质量验评资料。